1. Автоклаавта ЫЖӨ қандай қысымда жүргізіледі?

А) 1,6...2,4 МПа;

В) 0,2...0,6 МПа;

С) 0,9...1,6 МПа;

D) 0,6...0,9 МПа;

Е) 2,4…3,2 МПа.

2. Автоклаавта ЫЖӨ қандай температурада жүргізіледі?

А) 120...145°С;

В) 85...95°С;

С) 95...100°С;

D) 175...200°С;

Е) 1175...2000°С.

3. ЫЖӨ дан кейін бетон қандай беріктікке ие болу керек (маркадан % бойынша)?

А) 100%;

В) 75%;

С) 85%;

D) 70%;

Е) 120%.

4. Бетонның негізгі беріктік заңы:

A) R28=A⋅Rц(ЦВ±0,5);

B) R28=A⋅Rц(ВЦ±0,5);

C) R28=A⋅ЦВ(Rц±0,5);

D) R28=Rц⋅ВЦ(A±0,5);

E) R28=0,5Rц(ЦВ±A).

5. Бетон қоспасын дайындауда судың сутектік көрсеткіші болу керек:

A) 4 кем емес;

B) 4 артық;

C) 7 кем;

D) 7 артық;

E) .5 кем емес.

6. Монолитті ғимарат салуда қанша уақыттан кейін бекітілісті алады?

А) 7... 10 тәуліктен кейін;

В) 1 тәуліктен кейін;

С) 1...3 тәуліктен кейін;

D) 3...5 тәуліктен кейін;

Е) 28 тәуліктен кейін.

7. Ауыр бетондардың тығыздығы:

А) 2500...2800 кг/м3;

В) 2800...3200 кг/м3;

С) 1800...2500 кг/м3;

D) 1500...2000 кг/м3;

Е) 4500…5000 кг/м3.

8. Өте ауыр бетондардың тығыздығы:

А)  2500 кг/м3  артық;

В)  3000 кг/м3   артық;

С)  1800 кг/м3 артық;

D) 3200 кг/м3 артық;

Е)  6000 кг/м3 артық.

9. Жеңіл бетондардың тығыздығы:

А) 300...800кг/м3;

В) 500...1800кг/м3;

С) 1200...1800кг/м3;

D) 800...1200 кг/м3;

Е) 50...80 кг/м3.

10. Өте жеңіл бетондардың тығыздығы:

А) 500 кг/м3  кем;

В) 800 кг/м3 кем;

С) 1600 кг/м3 кем;

D) 300 кг/м3 кем;

Е) 2500 кг/м3 кем.

11. Тығыз құрылымды нығыздалған бетонның дәнаралық қуыстарының көлемі:

А) 1% кем емес;

В) 3% кем емес;

С) 6% кем емес;

D) 8% кем емес;

Е) 16% кем емес.

12. Ірі дәнді бетондағы максималды дән қоспалары қандай?

А)  10 мм артық;

В)  20 мм артық;

С)  40 мм артық;

D)  5 мм артық;

Е)  70 мм артық.

13. Портландцементтегі C3S (алиттің) мөлшері:

А) 37...60%;

В) 15...37%;

С) 5…15%;

D) 10...18%;

Е) 65…85%;

14. Алиттің формуласы қандай?

А) 2СаО·SiO2;

В) ЗCаО·SiO2;

С) 3CaO·AI2O3;

D) 2СаО·Аl2О3;

Е) СаSО4·2H2O;

15. Белиттің формуласы қандай?

A) 2СаО·SiO2;

B) ЗCаО·SiO2;

C) 3CaO·AI2O3;

D) 2СаО·AI2O3;

Е) СаSО4·0,5H2O.

16. Цементтің сапасына негізгі әсер ететін минерал:

А) алит;

В) белит;

С) үшкальцилі алюминат;

D) төрткальцилі алюмоферрит;

Е) эттрингит.

17. Портландцементтің нағыз тығыздығы:

A) 2,8...3,05 г/см3;

B) 3,05...3,15 г/см3;

C) 3,15...3,3 г/см3;

D) 2,6...2,8 г/см3;

Е) 4,5…5,0 г/см3.

18. Портландцементтің төкпе кезіндегі тығыздығы:

A) 1100...1300кг/м3;

B) 1400...1700кг/м3;

C) 1700...2000кг/м3;

D) 1000...1100кг/м3;

Е) 3000...3100кг/м3;

19. Дұрыс қоюлығы бар қамыр алу үшін портландцементтің су қажеттілігі:

A) 19...22%;

B) 22...27%;

C) 27...35%;

D) 37...40%;

Е) 40…70%;

20. Портландцементтің ұстасу уақыты:

A) 30 мин ерте емес;

B) 45 мин. ерте емес;

C) 1 часа ерте емес;

D) 20 мин ерте емес;.

Е) 8 часов ерте емес.

21. Портландцементтің үлесті беті:

A) 1100...1600см2/г;

B) 1600...2000см2/г;

C) 2200...3500см2/г;

D) 3500...4300см2/г;

Е) 7000…8000 см2/г.

22. Портландцементтің маркалары:

A) 300, 400, 500, 600;

B) 300, 350, 400, 450, 500, 600;

C) 400, 500, 550, 600;

D) 400, 500, 600;

Е) 600, 800, 1000, 1100;

23. Тез қатаятын портландцементтің 3 тәулік қатқаннан кейінгі беріктігі :

A) 30 МПа кем емес;

B)  25 МПа кем емес;

C) 20 МПа кем емес;

D) 10 МПа кем емес;

Е) 100 МПа кем емес.

24. Қожды портландцементтегі ( M400 ; M500) қождың мөлшері:

А)  10 нан  20% дейін;

В)  21 нан 60% дейін;

С)  60 нан  80% дейін;

D)  5 нан 10% дейін;

Е)  3 нан 5% дейін.

25. Маркасы 300 қожды портландцементтегі қождың мөлшері:

A)  20% дейін;

B)  40% дейін;

C)  60% дейін;

D)  80% дейін;

Е)  5% дейін;

26. Қожды портландцементтің маркалары:

A) 300; 350;400;500;

B) 400;500;550;600;

C) 300;400;500;550;600;

D) 300;400;500;

Е) 100;200;300.

27. Сульфатқа төзімді ұсақ  ұнтақталған  портландцементтің  маркасы:

A) 400;500;600;

B) 300;400;500;

C) 400;500;

D) 300;400;500;550;

Е) 800;900;1000.

28. Түсті портландцементтің құрамындағы минералды пигменттің мөлшері:

A) 1% артық емес;

B) 0,3% артық емес;

C) 10% артық емес;

D) 15% артық емес;

Е) 50% артық емес;

29. Кернеу әсеріндегі цементтің көлемдік ұлғаюы:

A) 4% дейін;

B) 6% дейін;

C)  8% дейін;

D) 10% дейін;

Е) 50% дейін.

30. Құмды-қиыршық тасты қоспадағы құмның мөлшері:

A) 10...15%;

B) 15...20%;

C) 20...25%;

D)  25...40%;

Е) 70…90%.

31. Атылған тау жынысы шағылдың беріктігі болу керек:

A) 60 МПа аз емес;

B) 80 МПа аз емес;

C) 100 МПа аз емес;

D) 40 МПа аз емес;

Е) 400 МПа аз емес;

32. Ірі қуысты толтырғыштың төкпе тығыздығы бойынша маркалары:

A) 250…1200;

B) 100...800;

C) 300...1400;

D) 400...900;

Е) 1200…2200

33. Қуысты толтырғыштардың  аязға төзімділігі бойынша маркалары:

A) 40 аз емес;

B) 80 аз емес;

C) 15 аз емес;

D) 10 аз емес;

Е) 500 аз емес.

34. Ірі құмның ірілік модулі Мк:

A) 2,0...2,5;

B) 3,5...4;

C) 2,5...3,5;

D) 4...4,5;

Е) 10…15.

З5. Бетондық қоспаның тиксотропиясы деген не?

A) орын ауыстыру кезінде бетондық қоспаның ауа жұту қасиеті

B) механикалық әсерден бетондық қоспаның қабаттану қасиеті

C) механикалық әсерден бетондық қоспаның реологиялық қасиеттерінің өзгеруі және әсерді жойғанан кейін  осы қасиеттеріне қайта ие болу қасиеті

D бетондық қоспаның ауада ұстасу қасиеті

Е) үздіксіз әсерден бетон қоспасының деформациялық иілу қасиеті

36. Шведов-Бингаманың дірілсіз бетон қоспасы үшін теңдеуі:

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = 0+md.

37. Ньютонның вибрациялы бетон қоспасы үшін теңдеуі:

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = 0+md.

З8. Судың аз мөлшерімен және ірі толтырғыштың көп мөлшері бар бетон қоспасы үшін Кулонның теңдеуі:

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = dV/dx.

39. Бетондық қоспаның қозғалғыштығын анықтау кезіндегі стандартты конустың өлшемдері:

A) биіктігі-300 мм; астыңғы негізінің диаметрі -200 мм; үстіңгі негізінің диаметрі -50 мм;

B) биіктігі -300 мм; астыңғы негізінің диаметрі -200 мм; үстіңгі негізінің диаметрі -100 мм;

C) биіктігі -300 мм; астыңғы негізінің диаметрі -150 мм; үстіңгі негізінің диаметрі -100 мм;

D) биіктігі -200 мм; астыңғы негізінің диаметрі -200 мм; үстіңгі негізінің диаметрі -100 мм;

Е) биіктігі -2000 мм; астыңғы негізінің диаметрі -2000 мм; үстіңгі негізінің диаметрі -1000 мм.

40. Қозғалғыш бетон қоспада конустың шөгуі (маркасы П2):

A) 5...9 см;

B) 10...15 см;

C) 1...4 см;

D) 16 см және көп;

Е) 100 см  және көп.

41. Өте қозғалғыш бетон қоспада конустың шөгуі (маркасы П3):

A) 5...9 см;

B) 10...15 см;

C) 16 ...18 см;

D) 18...20 см;

Е) 30..32 см.

42. Қатаңдығы 25с бетон қоспасы қандай маркаға жатады?

A) Ж4;

B) ЖЗ;

C) Ж2 ;

D) Ж1;

Е) СЖ5;

43. Қатаң бетон қоспаларының реологиялық қасиеттерін қандай прибормен анықтайды?

A); селкілдеткіш үстелде;

B) вискозиметрмен;

C) СтройЦНИЛ конусымен;

D) стандартты конуспен;

Е) ВИКА аспабымен.

44. Толтырғыштың ірілігін ұлғайту бетон қоспаның қозғалғыштығына қалай әсер етеді?

A) бетон қоспаның қозғалғыштығы өзгермейді;

B) бетон қоспаның қозғалғыштығы ұлғаяды;

C) бетон қоспаның қозғалғыштығы азаяды;

D) толтырғыштың ірілігі бетон қоспаның қозғалғыштығына әсер етпейді

Е) бетон қоспасы қозғалмайтын күйге айналады

45. Бетонның контракциясы деген не?

A) Су қосылудан қатты фаза көлемінің ұлғаюы

B) гидратация нәтижесінде "цемент-су" жүйе көлемінің азаюы

C) ісінуден бетон көлемінің ұлғаюы

D) цементтің кристалдануынан бетон көлемінің ұлғаюы

Е)  ұстасу мерзімінің кенет азаюы

46. Кез келген жастағы дұрыс қатаятын бетонның беріктігін анықтау формуласы:

A) Rn=R28(log28/logn);

B) Rn=R28(Iogn/log28) ;

C) Rn=R28(lgn/lg28) ;

D) Rn=R28(lg28/lgn);

Е) Rn=Rб(lg 400/lgn).

47. Жоғарыалюминатты цементтерде СзА мөлшері:

A) 11...12%;

B) 8...10%;

C) 12...25%;

D) 6...8%;

Е) 25…50%.

48. Тво кезіндегі жұқа қабырғалы конструкциялардың қызу жылдамдығы:

A) 30...35 °С/сағ;

B) 40...60 °С/ сағ;

C) 20 °С/ сағ;

D) 25°С/ сағ;

Е) 100°С/ сағ.

49. Портландцементті бетонның изотермиялық қызуына қажет қолайлы температура:

A) 80...85°С ;

B) 85...90°С ;

C) 90...95°С ;

D) 95...100°С;

Е) 175..250°С.

50. Қожды портландцементті бетонның изотермиялық қызуына қажет қолайлы температура:

A) 80...85°С;

B) 85...90°С ;

C) 90...95°С ;

D) 95...110°С;

Е) 120…150°С.

51. ЫЖӨ ден кейін бетонның суу жылдамдығы:

A) 40 °С/сағ көп емес;

B) 35 °С/ сағ көп емес;

C) 30 °С/ сағ көп емес;

D) 25 °С/ сағ көп емес;

Е) 5 °С/ сағ көп емес.

52. Бетонның жиынтық отыру деформация бірлігі неден пайда болады?

A) ылғалды,кантракциондық және карбонизациялық деформациядан;

B) ылғалды,тиксотроптық  және карбонизациялық деформациядан;

C) кантракциондық және карбонизациялық деформациядан;

D) ылғалды және карбонизациялық деформациядан;

Е) тиксотроптық, карбонизациялық және релаксациялық деформациядан;

53. Бетонның құрамын оның отыруымен байланыстыратын формула (Лермит формуласы):

A) у.ц./у.б.=1+Vц/Vз;

B) у.ц./у.б.=1+Vц/Vз;

C) у.ц./у.б.=1-Vц/Vз;

D) у.ц./у.б.=1-Vц/Vз;

Е) у.ц./у.б.=1000-Vц/Vз.

54. Ауадағы кәдімгі ауыр бетонның отыруы:

A) 3...4мм/м;

B) 0,6...8мм/м;

C) 0,2…35мм/м;

D) 0,8...1 мм/м;

Е) 8…12 мм/м.

55. Бетонның сызықтық ұлғаюы неге тең?

A) 10x10-6;

B) 10x10-4;

C) 10x10-5;

D) 10x10-7;

Е) 10x107.

56. Қатайған бетонның құрылымын қалай жіктейді?

A) бетондағы ірі толтырғыштардың түрі мен орналасуына қарай;

B) бетондағы қуыстар түрі мен мөлшеріне қарай;

C) тығыздығын ескере отырып цементті тастың бетондағы орналасуы және мөлшеріне қарай;

D) бетондағы ұсақ толтырғыш мөлшеріне қарай;

Е) бетондағы байланыстырғышқа қарай.

57. Бетондағы макроқұрылымның түрлері:

A) тығыз,қуыс толықтырғышты тығыз, ұяшықты, дәнді;

B) тығыз, ұяшықты, дәнді;

C) қуысты, тығыз, ұяшықты, дәнді;

D) пористая; плотная; зернистая; қуысты, тығыз, дәнді;

Е) ұсақ дәнді, ірідәнді, қабыршақты.

58. Жеңіл конструктивті бетонның құрылымы қандай?

А)  тығыз;

B) ұяшықты;

C) ірі қуысты;

D) тығыз қуысты толтырғышымен;

Е) дисперсті қапталған монолитті.

59. Бетонның беріктігінің тығыздығына байланысты болуы:

A) R=R1(p/p1)n;

B) R=R1(p/p1);

C) R=R1+(p/p1);

D) R=R1-(p/ p1)n;

Е) R=Rб-(p/ p1)5.

60. Бетонның қандай қасиеттері күй параметріне жатады?

A) су сіңіргіштік, су өткізбеушілік;

B) жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық;

C) беріктік, деформациялық;

D) тығыздық, қуыстылық;

Е) аязға төзімділік, ұзақ мерзімділік.

61. Бетонның қуыстылығын анықтайтын формула

A) П=(В-Ц)х 100/1000;

B) П=((В/Ц)-Ц)х100/1000;

C) П=(В-Ц)х100/1000;

D) П=(В-(В/Ц))х100/1000;

Е) П=(Б-(В/Ц))х10/1000.

62. 28 тәулік мерзімдегі цементті байланыстыратын су мөлшері

A) 25%;

B) 20%;

C) 15%;

D) 10%;

Е) 75%.

63. Қуысты толтырғышты жеңіл бетондардың су сіңіргіштігі қандай?

A) 4...8%;

B) 20...25%;

C) 8...20%;

D) 2...4%;

Е) 35…50%.

64. Ауыр бетондардың жұмсару еселігі:

A) 0,35...0,45;

B) 0,85...0,9;

C) 0,9…1;

D) 0,75...0,8;

Е) 1…1,5.

65. Су өткізбейтін капилярлар мен қуыстардың өлшемі:

A) 10-3см аз;

B)  10-4см аз;

C)  10-5см аз;

D)  10-6см аз;

Е)  10-9см аз.

66. Бетонның макроқуыстарының көлемін қандай формуламен анықтайды?

A) Vмп=(В+2Ц)х100/1000;

B) Vмп=(В-2Ц) х100/1000 ;

С) Vмп=(B-Ц)x100/1000 ;

D) Vмп=(В-Ц)х100/1000;

Е) Vмп=(В/Ц)/1000.

67. Бетонның сіңіру коэффиценті немен анықталынады?

А) үздіксіз қысыммен 1 сағат ішінде 1см2  сынамадан өткен судың мөлшерімен;

В) үздіксіз қысыммен 1 сағат ішінде 1см3  сынамадан өткен судың мөлшерімен;

С) үздіксіз қысыммен 1 тәулік ішінде 1 м2  сынамадан өткен судың мөлшерімен;

D  үздіксіз қысыммен 48 тәулік ішінде 1 м2  сынамадан өткен судың мөлшерімен;

Е)  үздіксіз қысыммен 28 тәулік ішінде 1 м2  сынамадан өткен судың мөлшерімен;

68. Бетонның су өткізбеушілігі бойынша маркалары:

A) W1;W2;W4;W6;W8;W10;W12;

B) W2;W4;W6;W8;W10;W12;W14;

C) W1;W2;W4;W8;W10;W12;W14;W16 ;

D) W2;W4;W6;W8;W10;W12;W16;W18;W20;

Е) W200;W400;W600;W800;W1000.

69. Жылу өткізушілік қандай бірлікпен өлшенеді?

A) кДж/(кг °С);

B) Вт (м °С);

C) Вт/(м °С);

D) кДж (м °С);

Е) Дж/м .

70. Скрамтаев Б.Г. бетон беріктігінің үшінші болжамы қандай?

A) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады ;

B) жантайған жазықтықтармен кесудің қысуы жанында бетон қиратылады ;

C) күштенулердің концентрациясы материалдарда серпімділік биік модульдерімен көбірек және жүк түсіру әлсіз материалдар көбірек ;

D) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады және кесуден жантайған жазықтықтармен ;

Е ) бетон қатқан су кеңейтуінен қиратылады .

71. Скрамтаев Б.Г. бетон беріктігінің екінші болжамы қандай?

A) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады ;

B) жантайған жазықтықтармен кесудің қысуы жанында бетон қиратылады ;

C) күштенулердің концентрациясы материалдарда серпімділік биік модульдерімен көбірек және жүк түсіру әлсіз материалдар көбірек ;

D) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады және кесуден жантайған жазықтықтармен ;

Е ) бетон қатқан су кеңейтуінен қиратылады .

72. Скрамтаев Б.Г. бетон беріктігінің бірінші болжамы қандай?

A) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады ;

B) жантайған жазықтықтармен кесудің қысуы жанында бетон қиратылады ;

C) күштенулердің концентрациясы материалдарда серпімділік биік модульдерімен көбірек және жүк түсіру әлсіз материалдар көбірек ;

D) көлденең кеңейту сол себепті қысу жанында бетон қиратылады және кесуден жантайған жазықтықтармен ;

Е ) бетон қатқан су кеңейтуінен қиратылады .

73. Қандай факторлар бетонды сынау кезінде технологиялықтарға жатады?

A) контрукция баспасөз , үлгі мөлшерлері ;

B) үлгі тегістік , шекаралардың параллельдік , кедір-бұдырлық , даярлау шарттары ;

C) жылдамдық үлгі нагружения , бетон дымқылдығы ;

Е ) қызметші қызмет етуші хабардарлық .

74.Ауыр бетонның сыққандағы беріктігі бойынша маркалары:

A)75;100;150;200;250;300;350;400;450;500;550;600;700;800; B)100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000 ;

C) 50;75;100;150;200;250;300;350;400;450;500;550;600;700;800;900;1000;

D) 25;50;75;100;150;200;300;400;500;600;700;800;900;1000;

Е) 600;700;800;900;1000;1100;1500.

75.  Бетон маркасы қалай анықталады?

A)  Қалыпты жағдайда (t°=(202)°C; w=95%) қатайғаннан кейінгі 28 тәулік жасында сыналған 15x15x15см өлшемді үлгі текшелерді сыққандағы беріктік шегімен (МПа);

B) Қалыпты жағдайда (t°=(202)°C; w=95%) қатайғаннан кейінгі 28 тәулік жасында сыналған 15x15x15см өлшемді үлгі текшелерді сыққандағы беріктік шегімен (10-1 МПа);

C)  Қалыпты жағдайда (t°=(202)°C; w=90%) қатайғаннан кейінгі 28 тәулік жасында сыналған 10x10x10 см  өлшемді үлгі текшелерді сыққандағы беріктік шегімен (кгс/см2);

D) Қалыпты жағдайда (t°=25°C; w=80-90%) қатайғаннан кейінгі 28 тәулік жасында сыналған 10x10x10 см өлшемді үлгі текшелерді сыққандағы беріктік шегімен (МПа);

Е) Қалыпты жағдайда (t°=25°C; w=70-80%) қатайғаннан кейінгі 7тәулік жасында сыналған 100x100x100см өлшемді үлгі текшелерді сыққандағы беріктік шегімен (МПа);

76. Бетон және темір бетон өнімдерін өндіргенде бетон  маркасының  қаншалықты арттырылуы рұқсат етіледі?

A) 5% көп емес;

B) 10% көп емес;

C) 15% көп емес;

D) 20% көп емес;

Е) бетон маркасының арттырылуы нормамен бекітілмеген.

77. Бетонның маркасын өлшемі 7х7х7см куб-сынамамен анықтағандағы өтпелі коэффицент қандай?

A) 0,95;

B) 0,85;

C) 0,754

D) 1,05;

Е) өтпелі коэффицент енгізілмейді.

78. Жеңіл бетонның маркасын өлшемі 20х20х20см куб-сынамамен анықтағандағы қандай өтпелі коэффицент енгізіледі?

A) өтпелі коэффицент енгізілмейді;

B) 1,1 ;

C)1,05 ;

D) 1,2;

Е) 1,5.

79. Жеңіл бетонның маркалары

A) 15;25;50;100;150,200;250;300;350;400;450;

B) 75;100;150;200;250;300;350;400;500;550;

C) 25;35;50;75;100;150;200;250;300;350;400;

D) 50;100;150;200;250;300;350;400;450;500;

Е) 400;500;600.

80. Жеңіл бетонның маркасын анықтағанда қандай өлшемді кубты қолданады

A) 7х7х7см ;

B) 10x10x10см;

C) 15x15x15см ;

D) 20х20х20см;

Е) 50х50х50.

81. Бетонның беріктігінің цемент пәрменділігіне  және В/Ц- ға тәуелділік формуласы:

A) Rб=Rц/A(B/Ц);

B) Rб = Rц/А(В/Ц)1/2;

C) Rб =ARц(В/Ц)2;

D) Rб =Rц/A(B/Ц)3;

Е) Rб = A Rц3;

82. В/Ц > 4 ( Ц/В < 2,5) бетон  үшін оның  беріктігінің ЦВ-ға тәуелділік формуласы:

А) Rб =ARц [(Ц/B)+0,5];

В) Rб =ARц [(Ц/B)-0,5];

С) Rб =ARц [(Ц/B)-0,5-0,5];

D) Rб=ARц[(Ц/B)2+0,5];

Е) Rб=ARц.

83. В/Ц <4 ( Ц/В > 2,5) бетон  үшін оның  беріктігінің ЦВ-ға тәуелділік формуласы:

A) Rб=А1RцЦ/В)+0,5;

B) Rб=АRцЦ/В)+0,5;

C) Rб=А1RцЦ/В)-0,5;

D) Rб=АRцЦ/В)-0,5;

Е) Rб=ARц[(Ц/B)2+0,5];

84. Бетонның қатардағы материалдары үшін А және A1 коэффицентінің мәні:

A) А=0,65; A1=0,45;

B) А=0,6; A1=0,4;

C) А=0,5; A1=0,3;

D) А=0,55; A1=0,35;

Е) А=1,0; A1=0,5.

85. Бетонның беріктігінің ауытқуын бағалайтын вариация коэффицентінің орташа мәні нешеге тең?

A) 5%;

B) 10%;

C) 12,5%;

D) 13,5%;

Е) 25%.

86. Бетон класстары:

A) В1;В1,5;В2;ВЗ,5;В7,5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50;В6;

B) В1;В2,5;В5;В7,5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50;В60;В80;

C) В2,5;В5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В45;В50;В55;В60;

D) В1;В1,5;В2;В2,5;ВЗ,5;В7,5;В10;В12,5;В15;В20;В25;ВЗ0;В35; В40;В50;В55;В60;

Е) В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50.

87 Бетонның орташа тығыздығы мен классының арасындағы тәуелділік формуласы.

A) B=R(1-tυ)100;

B) B=R(1-t2 υ)100;

C) B=R(1-tυ);

D) B=R(1- t2υ)4

Е) B=Rб(1-t).

88. Бетонның В классынан орташа беріктігіне (МПа) v=13,5% және t=0,95 кезінде өту формуласы:

A) Rбср=В/0,778;

B) Rбср=В/0,787;

C) Rбср=В/1,787;

D) Rбср=В/0,878;

Е) Rбср=В/0,999.

89. Бетонның осьтік созылуға  беріктік класстары:

A) Bt1 ;Bt1,25;Bt1,5;Bt2;Bt2,5;Bt3;

B) Bt0,8;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,2;

С) Bt0,2;Bt0,6;Bt1 ;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,24

D) Bt0,8;Bt1;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,2;

Е) Bt8;Bt10;Bt12;Bt16;Bt20;Bt24;Bt28;Bt32;

90. Майысу кезіндегі созылудың беріктік шегін анықтау формуласы(МПа):

A) Rизг=vPmax/(b2h);

B) Rизг=vPmax/(bh);

C) Rизг=kPmax/(bh2);

D) Rизг=kPmax/(b2h);

Е) Rизг=b2h.

91. Майысу кезиндегі созылу бойынша бетонның маркалары:

A) М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М45;М50;

B) МЗ;М5; М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М50;М60;

C) М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М45;М50;М55;М60;

D) М5; М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М45;М50;

Е) М500; М1000;М1500;М2000;М2500.

92. Бетонның майысу кезіндегі беріктігінің  цемент сапасына  тәуелділігінің формуласы:

A) Rизг=АnRц(Ц/В-0,2);

B) Rизг=АnRц(Ц/В-0,2);

C) Rизг=АnRц(Ц/В-0,5);

D) Rизг=АnRц(Ц/В-0,5);

Е) Rизг=АnRц(Ц/В).

93. Бетонның деформация модулін анықтау үшін Шейкина А.Е. формуласы:

A) E6=Eo/[l-(/R)];

B) E6=Eo/[1+a(/R)];

C) E6=Eo/[1-a(/R)];

D) E6=Eo/[1-(/R)];

Е) E6=Eo/[100-(/R)].

94. Бетонды аязға төзімділік бойынша сынағанда оның мүмкін болатын массалық жоғалтулары қандай?

A) рұқсат етілмейді

B) 5%4

C) 10%4

D) 15%;

Е) нормамен бекітілмеген.

95. Аязға төзімділікке сынағанда бетон сынамасының рұқсат етілетін беріктігінің  төмендеуі қандай?

A) 5% ;

B) 10%;

C) 20%;

D) 25%;

Е) 85%.

96. Ауыр бетонның аязға төзімділігі бойынша маркалары:

A) F100;F200;F300;F400;F500;F600;F800;F1000;

B) F50;F100;F200;F300;F400;F500;F600;F700;F800;

C) F50;F75;F100;F150;F200;F300;F400;F500;F600;F800;F1000;

D) F25;F50;F75;F100;F150;F200;F300;F400;F500;F600;F700; F800;F900;F1000;

Е) F5;F50;F100;F150;F200.

97. В30 классты бетонды дайындауда цементтің қандай маркасын қолдану ұсынылады?

A) М300;

B) М400;

C) М500;

D) М600;

Е) М800.

98. Бетонның құрамын жобалағанда толтырғыштардың дәндері арасындағы цементті қамырдың қалыңдығы қай формуламен анықталады?

A) =(ЦТ-Vз)/см;

B) =(ЦТ+Vп)/см;

C) =(ЦТ+Vз)/Sсм;

D) =(ЦТ-Vз)/Sсм;

Е) =ЦТ/см.

99. Беріктігі жоғары бетондарға қандай беріктігі бар бетондар жатады?

A) 40...60 МПа;

B) 30...50 МПа;

C) 50...100 МПа;

D) 100...150 МПа;

Е) 1000…1500 МПа.

100.  Беріктігі өте жоғары бетондарға қандай беріктігі бар бетондар жатады?

A)  50 МПа артық;

B)  80 МПа артық;

C)  100 МПа артық;

D)  150 МПа артық;

Е)  1000 МПа артық.

101. Гидротехникалық бетонның сығылуға беріктігін қандай мерзімде анықтайды?

A) 28 тәулік;

B) 60 тәулік;

C) 90 тәулік;

D) 180 тәулік;

Е) 3 тәулік.

102. Гидротехникалық бетонның су өткізбеу бойынша маркалары

A) W2;W4;W6;W8;

B) W1;W2;W4;W6;W8;W1;

C) W1;W2;W4;W6;W8;W10;W12;

D) W2;W4;W6;W8;W10

Е) W1;W2;W3

103. Бірқабатты жол жабыны үшін қолданылатын  қандай беріктікті шағыл  түрі:

A)атқылайтын тау жыныстарынан –100 МПа кем емес, шөгінді жыныстардан  - 60 МПа кем емес;

B) атқылайтын тау жыныстарынан –120 МПа кем емес, шөгінді жыныстардан - 80 МПа кем емес;

C) атқылайтын тау жыныстарынан –80 МПа кем емес, шөгінді жыныстардан -  60 МПа кем емес;

D) атқылайтын тау жыныстарынан –160 МПа кем емес, шөгінді жыныстардан -  120 МПа кем емес;

Е) атқылайтын тау жыныстарынан –500 МПа кем емес, шөгінді жыныстардан- 1000 МПа кем емес;

104. Армоцемент деген не?

A) армирленген конструкциялар үшін қолданылатын цемент;

B) құрамында  25% пәрменді минералды қоспалары (трепел, диатомит, опока және т.б.) бар гидравликалық байланыстырғыш зат  4

C)  қатты тоқылған торлармен армирленген ұсақ дәнді бетон 4

D) талшықты материалдармен (асбестпен, мин. Мақтамен және т.б.) армирленген цемент

Е) шыныталшықпен армирленген  цемент

105. Ұсақ дәнді бетон беріктігінің әр түрлі факторларға тәуелділік формуласы:

A) Rмб=АRц(Ц/В-0,8);

B) Rмб=АRц(Ц/(В+ВВ)-0,8);

C) Rмб=АRц(В/Ц-0,5);

D) Rмб=АRц(Ц/В+0,8);

Е) Rмб=АRц(Ц/В).

106. Цементке 15% микротолтырғыш қосқанда бетонның беріктігі қаншаға төмендейді?

A) 5%ға;

B)  10% ға;

C)  15% ға;

D)  20% ға;

Е) төмендемейді.

107. Сыққандағы беріктігі бойынша конструктивті жеңіл бетондардың классы:

A)В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0;В40; B)В1;В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В40; C)В1;В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0; D)В2;В2,5;В3,5;В5;В7,5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0;В35;В40;

Е) М1;М2; М3,5;М5;М7,5;М10;М12,5;М15;М17,5;М20.

108. Жылуоңашалағыш жеңіл бетондардың класстары:

А) B0,35; B0,5; B0,75; B1; В2;

B) В0,35; B0,75; В1;

C) В0,25; B0,35; B0,5; B0,75; B1;

D) B0,35; B0,5; B0,75; B1;

Е) B35; B50; B75; B100.

109. Сыққандағы беріктігі бойынша конструктивті жеңіл бетондардың маркалары

A) М50;М75;М100;М150;М200;М250;М300;М350;М400;М450;

B) М25;М35; M50;M75;M100;M150;M200;M250;M300;M350;M400;

C) М50;М75;М100;М150;М200;М250;МЗ00;М350;М400;

D) М35; М50;М75;М100;М150;М200;М250;МЗ00;М350;М400;М450;

Е) B0,35; B0,5; B0,75; B1.

110. Жылуоңашалағыш жеңіл бетондардың маркалары:

A) М35;М50;М75;М100;

B) М25;М35;М50;М75;

C) М5;М10;М15;М25;

D) М10;М25;М35;М50;

Е) B0,35; B0,5; B0,75.

111. Жеңіл бетондардың орташа тығыздығы бойынша маркалары:

A)D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;D1100;D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;D1700;D1800;D1900;D2000

B)D200;D300;D400;D500;D600;D800;D1000;D1200;D1400;D1600;D1800;D2000

C)D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;D1100;D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;D1700;D1800;

D)D100;D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;D1100;D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;

Е) D100; D200;D300;D400;D500;D600.

112. Қуысталған жеңіл бетонда ірі қуысты толтырғыштың қандай мөлшері болу керек?

A) 400 л/м3  көп;

B)  600 л/м3 көп;

C)  800 л/м3 көп;

D)  1000 л/м3 көп;

Е) қуысты толтырғыш жоқ

113. Портландцементті  бетонның ыстыққа төзімділік маркасын қалай анықтайды?

A) 7 тәулік мерзімді 15x15x15см куб-сынаманы сыққандағы беріктікпен;

B) 28 тәулік мерзімді 10x10x10см куб-сынаманы сыққандағы беріктікпен;

C) 28 тәулік мерзімді 15x15x15см куб-сынаманы сыққандағы беріктікпен;

D) 7 тәулік мерзімді 10x10x10см куб-сынаманы сыққандағы беріктікпен;

Е) 28 тәулік мерзімді 4x4x16см арқалық-сынаманы сыққандағы беріктікпен;

114. Сұйық шыны мен глиноземді цементті бетонның ыстыққа төзімділік маркасын қандай мерзімде анықтайды?

A) 3 тәулік;

B) 7 тәулік ;

## C) 14 тәулік;

D) 28 тәулік ;

Е) 180 тәулік.

115.Бетон деп:

A) рационалды таңдалған байланыстырғыш зат,су, толтырғыштар және жеке жағдайларда қосымшалар қоспаның қатаюы нәтжесінде  алынатын жасанды тас;

B) рационалды таңдалған цемент,су және қосымшалар қоспаның қатаюы нәтжесінде  алынатын жасанды тас;

C) байланыстырғыш, су, толтырғыш пен қосымшаның қоспасы;

D) рационалды таңдалған байланыстырғыш зат,су, толтырғыштар және кейбір жағдайларда қосымшалар қоспасынан  алынатын жасанды тас;

116. Тығыздығына байланысты қандай бетондар өте ауыр болып саналады?

A) 10 кг/м3;

B) 100 кг/м3;

C) 1000 кг м3;

D) 2000 кг/м3;

E) более 2500 кг/м3.

117. Байланыстырғыш заты әк болатын бетондар қалай  аталады?

A) силикатты;

В) полимербетон;

C) цементті;

D) гипсті;

E) ыстыққа төзімді.

118. Бетон қоспасының ыңғайлы жатуын бағалайтын қандай құрал білесіңдер?

A) сұйықағынды матералдардың тұтқырлығын анықтайтын вискозиметр;

B) техникалық  вискозиметр мен вибратор;

С) қатаң бетон қоспасы үшін техникалық  вискозиметр және қозғалғыш бетон қоспалары үшін стандартты конус (Абрамс конусы).

D) СтройЦНИИЛ конусы;

E) стандартты конус (Абрамс конусы) және вибратор.

119. Бетон қоспасының су қажеттілігін азайтуға немесе қозғалғыштығын арттыруға нені қолданумен қол жеткізуге болады?

А) бейорганикалық қышқылдар тұздары;

В) пластификаторлар;

C) пластикалық массалар;

D) күл;

E) минералды активті қосымшалар.

120. Қатаң бетон қоспасының реологиялық қасиеттерін қандай құралмен анықтайды?

A) селкілдеткіш үстелмен;

B) СтройЦНИИЛ конусы;

C) стандартты конуспен (Абрамс конусы);

D) техникалық  вискозиметрмен;

Е) дуктилометрмен.

121.   Бетон қоспасының тиксотропиялығы нені білдіреді?

А) бетон қоспасының  араластыру кезінде ауаны өзіне тарту қабілетіи;

B) механикалық күштер (діріл) әсерінен бетон қоспасының қабаттану қабілеті;

C) механикалық әсер ету кезінде де бетон қоспасының қабаттанусыз суды ұстау қасиетін  ұлғайту қабілеті ;

D) механикалық күштер әсер еткен кезде бетон қоспасының жедел қатаю эффектісін көрсету қабілеті;

E)   бетон қоспасының өзінің реологиялық қасиеттерін өзгерту қабілеті, яғни сұйықағындылық эффектісін механикалық әсер ету нәтижесінде (діріл) көрсету және осы әсер аяқталғаннан кейін қалпына келуі

122. Толтырғыштың үлкендігін ұлғайту (Дпр)  бетон қоспасының қозғалғыштығы қалай әсер етеді  (реологиялық қасиеттер, m, Па с)

А ) бетон қоспасының қозғалғыштығы азаяды;

В) бетон қоспасының қозғалғыштығыөседі ;

C) бетон қоспасының қозғалғыштығы өзгермейді;

D) бетон қоспасының қозғалғыштығы  басында азаяды, ал одан кейін  өседі ;

E) бетон қоспасының қозғалғыштығы  басында өседі, ал одан кейін азаяды.

123.  бетон қоспасының құрылымының қандай типі бетонның аса үлкен беріктігін қамтамасыз етеді ?

А) ағынды толтырғышты бетон қоспасы;

В)  цемент қамыры жеткіліксіз бетон қоспасы;

С)   толтырғышы тығыз қапталған бетон қоспасы;

D) үлкендәнді бетон қоспасы;

Е)  ауаны тартатын қосымшаны қолданатын бетон қоспасы.

124. Цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығының m, (Па с ) В/Ц-дан тәуелділігін көрсетіңіз.

А) В/Ц  цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығының шамасының өзгеруіне әсер етпейді;

B)  Б/Ц ұлғаюымен цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығы m азаяды;

C)  В/Ц =0,65 кезінде цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығы ұлғаяды, ал В/Ц = 0,45 кезінде – азаяды;

D)  В/Ц азаюымен цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығы ұлғаяды;

E) В/Ц  ұлғаюымен цемент ерітіндісінің құрылымдық тұтқырлығы m ұлғаяды.

125.  Бетонның макроқұрылымының қандай түрі жақсы жылутехникалық қасиеттерді қамтамасыз етеді ?

А) тығыз;

B)  тығыз қуысталған цемент тасымен;

C) қуысты;

D) кеуекті толтырғышты тығыз;

Е) бос толтырғышты тығыз.

126. Бетон қоспасының қозғалғыштығын анықтайтын стандартты конустың өлшемдері:

A) биіктігі - 300 мм, астыңғы негіз диаметрі - 200 мм.  үстіңгі негіз диаметрі - 50 мм;

B) биіктігі - 300 мм, астыңғы негіз диаметрі - 250 мм.  үстіңгі негіз диаметрі -100 мм;

C) биіктігі - 250 мм, астыңғы негіз диаметрі - 200 мм.  үстіңгі негіз диаметрі -150 мм;

D) биіктігі мен астыңғы негіз диаметрі - 350 мм, үстіңгі негіз диаметрі - 100 мм;

E) биіктігі - 300мм, астыңғы негіз диаметрі - 200 мм.  үстіңгі негіз диаметрі -100мм;

127. Бетонның  қатаюын тездететін қандай тәсілдерді  білесіздер?

A) механикалы , химиялық , жылы , механикалы - химиялық ;

B) жағымсыз температуралардың әсері ;

C) қалыпталушы бұйымдар мен  конструкциялардың дірілдету ұзақтықтарының артумен;

D) гидрофобты - пластифицирлеуші қосымшалармен бетонды қоспаны өңдеу ;

E) бетонды қоспаны тұрақты араластыру кезінде оның суда қатаюы

128. Цемент гидратациясы және цемент тас уақыт бойынша құрылымдық түзілуі кезінде қандай үрдістер жүреді?

A) гидратация процесі  цемент таста ірі кристалдардың түзілуімен басталады, олар уақыт өтісімен бұзылады, гельге өтеді және цемент тасының құрылымын тығыздайды;

B)цемент дәндерін сумен қанықтыру нәтижесінде  ісіну және одан кейін байланыстырғыштың ортасынан периферияға гидраттануы болады,бұл өзара байланысқан кристалдардың өсуімен қатар жүреді;

C)гидраттану үрдісі гельді қабықшасы бар дәндер шекарасында болады;гидраттаушы цементтің дәндерінің арасында талшықты және бағаналы құрылымдар түзіледі; тұрақсыз құрылым тығыздала түседі, ал одан кейін біршама салыстырмалы  тұрақтыға өтеді ;

D)цемент дәндерінің гидраттану үрдісі цемент желімінің түзілуімен қатар жүреді, ол уақыт өтісімен толтырғышты берік жасанды тас етіп бекітеді;

E)гидраттану үрдісі цемент дәндерінің толық еруімен, коллоидты ерітіндінің түзілуімен артынан оның кристалдануымен қатар жүреді .

129. Қандай жағдайлар кезінде жоғары сапалы бетон құрылымы алынады?

А ) аяз әрекеті ( жағымсыз температуралар ) кезінде;

B) нольдік температурада ±1;±2° табиғилерді жағдайлар кезінде ;

C) құдықты  камераларда жылулық өңдеуде ;

D) құдықты камераларда су әрекеті кезінде;

E) инфрақызыл сәулелердің әрекеті кезінде .

130. Көлемді контрукцияларға арналған бетонда  цемент экзотермиясының ролі қандай?

A) жоғары экзотермиялы цементтер бетон қатаюы кезінде оң әсерін тигізеді;

B) цемент экзотермиясы бетон қатаюы кезінде жарықтардың түзілуіне жол бермейді;

C) цемент экзотермиясы бетон беріктігін жылдам алуына жағдай жасайды ;

D) көлемді контрукцияларды бетондауы кезінде цемент экзотермиясыынң ықпалын ескеру керек ; төменалюминатты цементтерді қолданған дұрыс ( алит мөлшері  50% -дан аспауы керек);

Е ) бетон қасиеттеріне әсер етпейді .

131.  Толтырғыштың созылғандағы беріктігі ерітіндінің немесе цемент тасының беріктігінен жоғары болса бетонның бұзылуының қандай сипаты байқалады?

A) толтырғыш атомдарының ыдырауымен ;

B) толтырғыш бидай дәндерінің ыдырауымен ;

C) араласқан бұзылу ;

D) толтырғыш молекулаларының ыдырауымен ;

Е ) цемент ерітіндімен толтырғыш бұзылуынсыз .

132. Бетон макроқұрылымының негізгі түрлері

A) тығыз ; тығыз кеуекті толтырғышпен ; ұялық ; түйіршікті ;

B) торлы ; ромбалық ; көлемді ұялықтың қосуларымен;

C) жалпақ , тығыз талшықты толтырғышпен ;

D) түйіршікті секпілге , инелі цемент бидай дәндерінің желпуіштік орналастыруымен ;

E) қатпарлы секпілге .

133. В.И.Юнг бойынша "Микробетон" бұл ...

А) ақаусыз жоғары беріктікті бетон;

В) "ауа – қатты дене" фазасының бөліну шекарасында бетонның микроқұрылымы

С) цемент тасының микроқұрылымы, ол цементтің  толық жанбаған дәндерінен, жаңатүзілулер  және  әр түрлі өлшемді микроқуыстардан тұрады;

D) субмикрокристалды формадағы жаңатүзілулер;

E) бетонтануда мұндай түсінік жоқ.

134.  Бетон құрылымын жақсартудың негізгі жолдары

А) жылулық өңдеуді қолдану;

В) химиялық қосымшаларды қолдану, бетон қоспасын тығыздау, қатаюшы бетонды қарау;

C) бетонды рентген сәулелерімен өңдеу;

D)  бетон бетін минералды себуді қолдану;

E) бетон бетін ыстық сумен өңдеу

135. Бетон беріктігі  - бұл

А)материалдың жылу әсерінен бұзылмау қасиеті;

В)  ауыспалы мұздату мен ерітудің әсеріне қарсыласу;

С) электрондардың қозғалу шамасы;

D) жүктеме немесе басқа факторлар нәтижесінде пайда болатын ішкі кернеулер әсерінен бұзылу ға материалдың қарсыласу қасиеті;

Е)  жүктеме немесе басқа факторлар әсерінен материалдың деформацияланбау қасиеті.

136. Бетон  жақсы қарсыласадыі:

A) майысуға;

B) үзілуге;

C) бұрауға;

D) кесуге;

Е) сығылуға.

137.  Бетонның суөткізбеушілігі нені қолдану нәтижесінде айтарлықтай жоғарлайды?

А) гидрофобты –пластикалағыш қосымшаларды;

B) бейорганикалық қышқыл тұздарын;

C) суда тұруды;

D) бетон қоспасының қатыруды;

E) бетон үстіндегі сызаттарды

138.  Цемент тасының құрылымы мен беріктігі негізінен неге тәуәлді?

A) бұзылу тәсіліне;

B) араластыру уақытын ұлғайтуға;

С)минералогиялық құрамына және байланыстырғыштың үгіту майдалығына;

D) бетон қоспасын тасымалдау ұзақтығын ұлғайтуға;

E) бетон қоспасын  250° С дейін форсирлеуші қыздыруды қолдануға.

139.Стандартты үлгілердің,кубтардың(эталон) өлшемдерін көрсетіңіз:

A) 30x30x30 см;

В) 15х15х15см;

C) 20x20x20 см;

D) 10x10x10 см;

E) 7,07x7,07x7,07 см;

140. Бетонның негізгі беріктік заңының формуласын көрсетіңіз(И.Боломей және Б.Г.Скрамтаев бойынша)

A) Rб = Rц lg28 (Ц/В)  0,5);

B) Rб = ARц + lg 28/lg n;

C) Rб = ARц – lg28 + Ц/B;

D) Rб = ARц+ (Ц/B)  0,5);

E) Rб = АRц (В/Ц)  0,5).

141.   Қатаюшы бетондағы контракция деген не?

A)  судың қосылуы есебінен қатты фазаның көлемінің ұлғаюы;

B)  бетонның көлемінің ісіну есебінен ұлғаюы;

C) тұнба судың булануымен қатар жүретін отыру есебінен бетон көлемінің азаюы;

D) «цемент-су» жүйесінің көлемінің гидраттану үрдісі нәтижесінде ұлғаюы;

Е) «цемент-су» жүйесінің көлемінің гидраттану үрдісі нәтижесінде азаюы;

142.  Бетон отыруының деформациясының сомалық шамасы неден құралады?

А)  ылғалды, карбонизациялы, контракциялы және тиксотропиялы деформациялардан;

B) карбонизациялы, контракциялы және тиксотропиялы деформациялардан;

C) температуралық, ылғалды және контракциялы деформациялардан;

D) карбонизациялы, контракциялы деформациялардан;

E) ылғалды және тиксотропиялы деформациядан.

143. Қалыпты  қатаюшы бетонның мерзіміне байланысты беріктігін анықтау формуласын келтіріңіз:

А) Rn = R28 (log28/log n);

В) Rn = R28/(log n/log28);

C) Rn = R28 ( log n/log28);

D) Rn =R28/(log28/log n);

E) Rn = (log28/log n) + R28.

144.  Бетонның отыруы ... нәтижесінде болады.

А) металл шағылын қосу;

В) ондағы қатаю кезіндегі физика-химиялық үрдістер;

C) бетон қоспасын қатыру;

D) бетон қоспасын тегістеу;

E) бетон қоспасын вибрациялау.

145. F 50  нені білдіреді?

A) оқыс жағдайларды;

B) фигура 50;

C) аяздың бір уақытта әсері кезінде бетонның сыққандағы беріктік шегін;

D)  бетонның аязғатөзімділігі – сумен қаныққан күйде ауыспалы қатаю және ерудің 50 циклы;

Е)  құрғақ күйдегі бетонның 50 циклы.

146. М 200 бетонда нені көрсетеді:

A) аязға төзімділікті;

B) су өткізбеушілікті;

C) шөгуді;

D) ісінуді;

E).  сыққандағы беріктікті;

147. Бетонның болат арматурамен ұстасудың негізгі факторлары болып табылады:

А) бетон қасиеті, арматураның профилі, бетон мен  арматураның арасындағы байланысу шарттары;

B) бетон қасиеті, арматуралы болатты пластифицирлеуші қосымшалармен өңдеу және бетонды тығыздау;

C) бетонды  магнитті өріс;

D) меласса қосымшаларын  бетон қоспасында қолдану және арматуралы болатты полимерлі матераилдармен өңдеу;

E) арматуралы болатты бетондау алдында артынан темірбетонды қатырумен қатар қыздыру.

148. Сыртқы күштер мен жүктеу әсерінен болатын қандай деформациялар  бетонға тән:

А) серпімді;

B) қию;

С) пластикалық;

D) бұралу;

Е) серпінді - пластикалық;

149. Пластикалық деформацияның өсуімен бірге жүретін, бетонға көп уақыт бойы жүктеменің әсер етуінен пайда болатын қасиет:

А) релаксация;

B) ағымдылық;

C) серпімділік;

D) пластикалық;

E) майысушылық.

150. Ауыр бетон жасауда қандай байланыстырғыш заттар қолданылады:

А) битумдар, қара майлар;

В) лактар, бояулар;

C) гипс, фосфогипс;

D) портландцемент және оның түрлері;

Е) әктас пен күл.

151. Бетонның қатаю мерзімін азайту үшін қандай пәрменділікті цементті  қолданғана жөн:

А) 100 маркалы;

B) 200 маркалы;

C) кез келген пәрменділікті;

D) пәрменділікті  300 кгс/см2  аспайтын  цемент  ;

E) 400, 500 және 600 маркалы.

152. Ерте мерзімді бетонның беріктігінің қарқынды өсуіне цементті клинкердің қандай минералдары ең көп әсерін тигізеді ?

А) С3А және C3S;

В) C2S және C4AF;

С) С3 S  және С3 А;

D) С4 AF және С3 А;

E) Са(ОН)2 және  Mg(OH)2.

153. Пуццоланды портландцементті бетонда жай портландцементті бетонмен салыстырғанда қандай жағымсыз нәтижелер пайда болады?

А) байқалмайды;

B) жоғары ісіну көрсеткіші;

С) жоғары дәрежеде отыру, аязғатөзімділігі аз;

D) жоғары жылуөткізгіштік;

Е) жоғары жылусыйымдылық.

154. Дәндердің қандай формасы толтырғыштағы ең аз қуыстылығын қамтамасыз етеді?

А) октаэдрлар;

В) куб тәріздес;

C) шар тәріздес;

D)  ине тәріздес;

E) лещадная.

155. Бетонның беріктігіне толтырғыштардағы шаң, саз,лайлы қоспалар қандай әсер тигізеді ?

A) біраз көтереді;

B) бетон құрылымын жақсартады;

С) әсер етпейді;

D) төмендетеді;

Е) ұлғайтады.

156. Толтырғыштың қандай өлшемді дәндері  құм деп аталады?

A)  5 - 40 мм;

B)  0 - 0,14 мм;

C)  0  -15 мм;

D)  5-20 мм;

Е)  0,14- 5 мм.

157. Ауанытартушы қосымшалар бетонда қамтамасыз етеді:

A) аязғатөзімділіктің жоғарлауын;

Б) аязғатөзімділіктің төмендеуін;

C) тығыздықтың ұлғаюы;

D)беріктіктің төмендеуі;

E) үйкелудің артуы.

158. Минералды қосымшалардың пәрменділігі немен шартталған?

A) темірдің  гидроксидінің  құрамда болуымен;

B) екікальцийлі силикаттың құрамда болуымен ;

С) химиялық пәрменді формада кальций гидрооксидін судың қатысуымен қалыпты температурада байланыстыруға қабілетті заттардың құрамда болуымен;

D) кальций гидрооксидімен судың қатысуымен қалыпты температурада химиялық әрекетке түсуге қабілеті жоқ  кристалды фазалардың құрамда болуымен;

E) бетон қоспасын пластификациялайтын органикалық қосындылардың құрамда болуымен.

159. Бетонға  %-пен алынған  масса жеткіліктілігін немен тағайындалады ?

А) құммен;

В) цементпен;

C) шағылмен;

D) құрғақ компоненттермен;

E). құм мен сумен.

160. Бетонның қандай көлеміне құрастырушы материалдардың шығыны тағайындалады?

A) шелек көлемі- 10 л;

B) сыйымдылығы 1200 л бетонараластырғыштың бір  илеуі;

С) 3 кубиктың көлемі 10x10x10 см;

D) 1000 л (1м3);

Е) 100л.

161. Бетон құрамын жобалау кезінде бетон қоспасының компоненттердің абсалютті көлемінің жиынтығы тең болу керек

A) 10 л;

B) 3000 л;

С) 1500 л;

D) 250л;

Е) 1000л.

162.  Бетон қоспасында шағылдың үлкендігіне байланысты судың шығыны қалай өзгереді?

А)  шағылдың фракциясының (Днаиб.) ұлғаюымен су шығыны азаяды;

B) шағылдың фракциясының (Днаиб.) ұлғаюымен су шығыны ұлғаяды;

C)  шағыл фракциясы  су шығынына әсер етпейді;

D) су шығыны шағыл фракциясына тәуелді емес, ол байланыстырғыш шығынына тәуелді;

Е) су шығыны шағылды бетонараластырғышта араластыру сапасына тәуелді.

163. Вибротығыздаусыз қалың қапталған темірбетонның  конструкцияларын бетондау үшін бетон қоспасының ыңғайлы жатуына қойылатын талаптар:

А) ОК = 0 см;

В) ОК = 15см;

С) ОК=12-18см;

D) ОК = 3 -4 см;

Е) Ж= 15-30 сек.

164. М300 бетонын дайындау үшін цементтің қандай маркаларын ұсынуға болады?

А) 300;

B) 500;

C) 100;

D) 200;

E) 250.

165. Сығылу кезіндегі беріктік шегінің қандай өлшемінен бастап бетондар беріктігі жоғары болып аталады?

А) 300 МПа –дан бастап;

В)  10 МПа –дан бастап ;

С)  100 МПа –дан бастап;

D) 50 МПа –дан бастап;

Е) 500 МПа –дан бастап.

166.   Жоғарыберіктікті бетонды дайындағанда ірі толтырғышқа қатысты қандай шарт орындалуы керек?

A) ірі толтырғыштың беріктік шегі бетонның берілген беріктігіне сәйкес келуі керек

B)  ірі толтырғыш жуылған болуы керек;

C)  ірі толтырғышты  80 °С дейін қыздыруға салу керек;

D) ірі толтырғышты  НСL  өңдеген жөн;

Е)  ірі толтырғышытң беріктік шегі бетонның берілген беріктігінен 20 % жоғары болуы керек.

167. 180 тәуліктік мерзімді гидротехникалық бетонды келесідей бөледі:

а) су өткізбегіштігі бойынша төрт маркага: W2; W4; W6; WS;

B)  су сіңіру мөлшері 20 % көп еместігі бойынша;

C) ісіну мөлшері 5 мм/м көп еместігі бойынша;

D) сызықтық термиялық ұлғаю коэффицентінің мөлшері  бойынша;

E) отыру мөлшері 2 мм/м кем еместігі  бойынша.

168. Ұсақ  дәнді бетонды алу үшін қандай ең нәтижелі әдіс қолданылады:

А) ірілігі 20 мм кем емес толтырғышты қолдану;

В) ірілік модулі 1-ден артық емес құмдарды қолдану;

С)  тұтқырды механикалық активтендіру, химиялық қоспаларды пайдалану және бетон қоспасын максималды нығыздау;

D) гипс тасының және жоғарғы алюминатты цементтің қатысуымен құмның механикалық активтенуі;

E) тұнба суының орнына бейорганикалық қышқыл тұздарының ыстық ерітінді суларын қолдану.

169. Қандай бетондарды  өте жеңіл жылуоңашалағыш бетондарға жатқызады:

А) дәндік толтырғышы 10мм кем емес;

В) тығыздығы 500 кг/м3 кем;

C) қуыстарының өлшемі 5...10 мм кем емес;

D) сыққандағы беріктігі бойынша 100 МПа кем емес;

E) су сіңіргіштігі 1...2 % тең.

170. Бетондағы жеңіл толтырғыштың және оның тығыздығының ұлғаюы қандай нәтижеге әкеледі:

A) жеңіл бетонның беріктігін азайтып, жылу өткізгіштігін көбейтеді;

B) ешқандай әсер тигізбейді;

C) бетонның беріктігін арттырады;

D) жеңіл бетонның жылу өткізгіштік коэффицентін азайтады, яғни жылулық-физикалық қасиеттерін;

Е) жеңіл бетонның жылу өткізгіштік коэффицентін арттырады және су сіңіргіштік мөлшерін азайтады.

171. Бетондық қоспаның қозғалғыштығын сақтайтын және қуысты толтырғыштың су сіңіргіштігін азайтатын:

A) қуысты толтырғыштың алдын ала сумен сіңіру;

B) толтырғышты кептіру;

C) ыстық судытұндыру;

D) толтырғышты хлорлы кальцимен өңдеу;

Е) алдын ала гидрофобтау.

172. Қуысты жеңіл бетондаы алу әдісі:

А) ауа тартатын қосымша қолданумен бетонның сылақтық бөлігін азайту;

В) шағылдың ірі фракциясын қолдану;

C) бетон қоспасының вибронығыздауын қолдану;

D) қатқан жеңіл бетонның аэрация жағдайларын жасау;

E) ірі толтырғышты ескермегенде цемент қамыры мөлшерінің артуы.

173. Аязға төзімді жеңіл бетонды алу үшін қандай негізіг шартты орындау керек:

A) құрамында С3 А 20 % артық  ,маркалары 400 және 500 болатын портландцементті қолдану ;

B) магниттелген  тұндыру суын қолдану;

С) құрамында С3 А  7 % көп емес , маркалары 400 және 500 болатын портландцементті қолдану ;

D) маркалары 500 және 600 болатын цементсіз тұтқырды қолдану ;

E) ұлғайтқыш цементті қолдау.

174. Цементсіз бетон өндіруде қандай қож қолданылады?

А) кристалданған;

В) құрамында шыны фазасының 80 %  аз болатын;

С) С3 S 50% артық болатын;

D) кремний оксидінің 80 % артық болатыны;

Е)  негіздік модульдің 0,45 аз болатыны.

175. Шлакты сілтілі беотнды өндіруде қандай негізгі активтендіргіштер  қолданылады:

A) беттік-активті заттардың су ерітінділері;

B) күшті қышқылдарды концентрленген ерітінді тұздары;

С) гидрофобтайтын заттар;

D) химиялық заттар және өндірістің рН 12-ден аз емес  жанама өнімдері ;

E) активтенуге ұшыраган және оңай гидролизденуші металдардың тұздармен модификацияланатын  ауатартқыш заттар.

176. Силикатты бетонды алуды қамтамасыз ететін негізгі шарттар:

A) пластификатордың бар болуынан әктастың сөндірілуі;

B) бетон бұйымдарды буландыру мен құмды ұнтақтау;

C) әктасты бумен өңдеп және әріқарайғы нығыздалумен;

D) ұнтақталмаған құмды қолдану және кесекті сөндірілмеген әкті қолдану;

Е) әк пен құмды бірге ұнтақтау және бетонды автоклавтау.

177. Шлак негізіндегі тұтқырлы бетон өндіру көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді,оның құрамына кіретіндер:

A) техногендік  жаратылысты (утилизация) минералдық шикізаттарды қолдану қоршаған ортаны қорғауды және экологияны жақсартуды қамтамасыз етеді;

B) анизатропты құрылымды қабаттасқан бетонды алу қоршаған ортаны қорғауды және экологияны жақсартуды қамтамасыз етеді;

С) металлургиялық өндіріске арналған объекттерді (пештер т.с.с.) тұрғызуға арналған ыстыққа және аязға төзімді бетондарды алу;

D) портландцементті бетонмен салыстырғанда жылумен өңдеу режимінің 50-60 % азаюы, қоршаған ортаны қорғауды және экологияны жақсартуды қамтамасыз етеді;

Е)   біріңғай болу мақсатымен араластыру мерзімінің азаюы.

178. Армоцемент деген не?

А)  арматураланған конструкцияларға арналған цемент;

В) құрамында 25 % активті минерал қосымшалары(трепел, диатомит, опока және т.б.)  бар гидравликалық тұтқыр зат;

С) болатты тоқылған торлармен арматураланған ұсақ дәнді бетон;

D) талшықты материалмен(асбестпен,минералды мақтамен және т.б.) арматураланған цемент;

Е)   су мен аяздың біруақыттағы әсері шарттарындада дайындалған полимербетон;

179. Потландцементтен жасалған ыстыққа төзімді бетонның маркасын қалай анықтайды?

А)  7 тәулік мерзімді 5х15х15см куб-сынаманы сыққандағы беріктік шегімен;

В) 7 тәулік мерзімді 10x10x10см куб-сынаманы сыққандағы беріктік шегімен;

С)  28 тәулік мерзімді 5х15х15см куб-сынаманы сыққандағы беріктік шегімен;

D) 28 тәулік мерзімді 10x10x10см куб-сынаманы сыққандағы беріктік шегімен;

Е) 7 тәулік мерзімді 20x20x20см куб-сынаманы сыққандағы беріктік шегімен;

180. Сұйық шыныдан және глиноземді цементтен жасалған ыстыққа төзімді бетонның маркасын қандай мезгілінде анықтайды:

А) 22 тәулік;

В) 7 тәулік;

С) 14 тәулік;

D) 3 тәулік;

Е) 28 тәулік.

181.	 Автоклавты газобетонды өндіруде қандай материалдар қолданылатынын көрсетіңіз:

А)   байланыстырғыш, ірілік модулі 1,5-тен аз  ұнтақталмаған құм және су;

В) гипс, ұнтақталған құм, алюмини пудрасы және су;

С) полимерлі байланыстырғыш, ұнтақталған құм, алюмини пудрасы және су;

D) органикалық байланыстырғыш, ұнтақталған құм, бу түзуші және сода ;

Е) байланыстырғыш, ұнтақталған құм, алюмини пудрасы, майсыздандырушы (сульфонол)  және су ;

182. Бетонның  макроструктурасының қай типі ең жақсы жылутехникалық қасиетті қамтамасыз етеді?

А)  ұяшықты;

В) тығыз;

С) қуысты цемент тасы бар тығыз;

D) қуысты толтырғышы бар тығыз;

Е)  кесекті толтырғышы бар тығыз.

183. Тағайындалуына байланысты бетонды келесідей бөледі:

А) жеңіл, ауыр, өте ауыр;

В) ұяшықты, конструктивті, жылуизоляциялық;

С)  конструктивті, конструктивті-жылуизоляциялық, жылуизоляциялық, гидротехникалық , жолдық, химиялық төзімді, сәндік, ыстыққа төзімді;

D) қуысты, конструктивті, жылуизоляциялы;

Е) конструктивті, жылуизоляциялы, ауыр;

184. Ереже бойынша, газобетонның қуысты құрылымын жасау үшін қолданылатыны:

А) суперпластификатор;

В) алюминий пудрасы;

С) сабын тұқымы;

D гидролизденген қан;

Е) хлорлы кальций.

185. Ереже бойынша, көбікті бетонның ұяшықты құрылымын жасау үшін қолданылатыны:

А) сульфитті-спиртті барда;

В) сульфитті-ашытқылы бражка;

С) соапсток;

D) гидролизденген қан;

Е) сұйық шыны.

186. Ұяшықты бетон қоспасының аққыштығын қандай аспаппен анықтайды:

А) Абрамс конусымен;

В) СтройЦНИИЛ конусымен;

С) ВИКа аспабымен;

D) вибратормен;

Е) Суттард вискозиметрімен.

187. Фибробетондағы фибраның қандай матералы цементті таспен ең көп адгезиясы бар :

А) асбест талшықтары, болат фибралар;

В) ағаш;

С) полимерлі;

D) шыны;

Е) резеңкелі.

188. Сәндік бетонда қолданылатын пигменттерге қойылатын негізгі талаптар:

A) ыстыққа төзімділік, жылуға төзімділік;

B) жылуөзгіштік , аязғатөзімділік;

С) жарыққа төзімділік, атмосфераға төзімділік, сілтіге төзімділік;

D) суға төзімділік,  тозуға төтеп беру, қуыстартүзілуі;

E) коагуляциялық қасиеті

189. Гидратты бетонның негізгі айрықшалағыш белгілері:

А) тығыздығы 1800 кг/м дан аз, химиялық байланысқан судың мөлшері 15 %дан аз;

В) тығыздығы 2500 кг/м3 дан көп, химиялық байланысқан судың мөлшері көп;

C) фаза «қатты дене-су » бөлімі бетінің биік болуы;

D) химиялық байланысқан судың болмауы:

E) кәдімгі бетоннан айырмашылығы жоқ..

190. Цементті –полимерлі бетон құрамына қандай активті құраушылар кіреді:

A) саз бен әктастың сулы сылағы;

B) тұздар мен цементтің сулы сылағы;

С) ағаш үгінділері және цемент;

D) минералды тұтқыр және органикалық заттар;

Е) Металл фибралар мен цемент.

191. Полимербетон дегеніміз не:

А) байланыстырғыш заты толтырғыш-бейорганикалық материал және полимерлі қосымшалары бар цемент болып табылатын бетондар;

B) байланыстырғыш заты гипс,ал толтырғышы-полистирол болып табылатын бетондар;

C) байланыстырғыш заты-шлак,ал толтырғышы-пемза болып табылатын бетондар;

D) байланыстырғыш заты- битум,ал толтырғышы-минералды толықтырғышы бар құм болып табылатын бетондар;

Е) байланыстырғыш заты әр түрлі полимерлі смолалар,ал толтырғышы-бейорганикалық материалдар болып табылатын бетондар;

192. Кәдімгі бетоннан бетонополимер алуға мүмкіндік беретін негізігі технологиялық операциялар қандай:

А) кептіру, вакуумдау,  мономермен сіңіру және полимерлеу;

Б) кептіру, битуммен сіңіру және минералды ұнтақпен себу;

C)  сумен қанықтыру, мономермен сіңіру және полимерлеу;

D)   инфрақызыл сәулелермен сәулелендіру және мономермен шашыратып, полимерлеу;

Е) тұз ерітінділерімен қанықтыру және бетон бетін гидрофобтау.

193. Ғимаратты монолитті бетондауда "ескі" және "жаңа салынған"  бетонның  жақсы тіркесуін қамтамасыз ету үшін не істеу керек:

А) бетонның салу орнын сумен шаю;

В)  "жаңа салынған"  бетонның салу орнын құммен себу;

С) "ескі" бетонның карбонизациялық қабатын шешу;

D) "ескі" және қайта салынған  бетонның жанасу орнын сілтімен  өңдеу;

E) "ескі" бетонның бетін гидрофобтау.

194. XXI ғасыр құрылысында көшбасшы орындарды қадай матералдар сақтап қалады?

А) керамика мен шыны;

В) бетон мен темір бетон;

C) бояулар мен лактар;

D) металл мен ағаш;

E) Шыны мен ағаш;

195. МЕСТ-қа сәйкес қиыршық тас пен шағыл дәндерінің ірілігі бойынша келесідей фракцияларға бөлінеді:

A) 5 - 10; 10 - 20; 20 - 40; 40 – 70;

B) 0 - 5; 5 - 10; 10 - 20; 20 – 40;

C) 5 - 10; 10 - 20; 20 - 40; 40 – 100;

D) 10 - 20; 20 - 40; 40 - 70; 70 – 150;

E) 20-40; 40-70; 70-100.

196.   Бетонға қосылатын қосымша мөлшері (цемент массасынан)   :

A) химиялық - 0,1...2%, ұсақ ұнтақталған материалдар - 5...20%;

B) химиялық - 0...5%, ұсақ ұнтақталған материалдар - 5...20%;

C) химиялық - 2...5%, ұсақ ұнтақталған материалдар - 10...20%;

D) химиялық - 0,1...2%, ұсақ ұнтақталған материалдар - 10...20%;

E) химиялық - 0,3...2,5%, ұсақ ұнтақталған материалдар - 10...30%.

197. Бетонның қатуының ықтимал шарттары болып табылады:

A) t=202 С, ылғалдылық 90...100%;

B) t=182 С, ылғалдылық 90...100%;

C) t=202 С, ылғалдылық70...90%;

D) t=182 С, ылғалдылық 95...100%;

E) t=20С, ылғалдылық 100%.

198. С-3,10-3 қосымшалары жатады:

A) суперпластикаторларға;

B) гидрофобты қосымшаларға;

C) гидрофильлі қосымшаларға;

D) ауатартатын  қосымшаларға;

E) гидрофобты-пластикалағыш.

199. Көбікті бетондағы  көбік түзушілер ретінде қолданылатындар:

A) желімді канифольді көбік түзушілер;

B) алюминий пудрасы;

C) ЛСТ;

D) СДБ;

E) суперпластификатор С-3.

200. Бетон деп:

A) рационалды таңдалған қоспаның байланыстырғыш заты, су, толтырғыштар және жеке жағдайларда қосымшалардың қатаюы нәтжесінде  алынатын жасанды тас;

B) рационалды таңдалған қоспаның байланыстырғыш заты, цемент, су және қосымшалардың қатаюы нәтжесінде  алынатын жасанды тас;

C) байланыстырғыштың, су, толтырғыш пен қосымшаның қоспасы;

D) рационалды таңдалған байланыстырғыш зат, су, толтырғыштар және кейбір жағдайларда қосымшалардың қоспасынан  алынатын жасанды тас;

E) тас алу үшін рационалды таңдалған материалдардың қоспасы.

201.Толтырғыш дәндер беттерінің жоғарғы тіркесу беріктігін қамтамасыз ету үшін мыналар болу керек:

А) тегіс және тығыз;

В) қабатты және қуысты;

С) дөңгеленген,  кедір-бұдырсыз;

D) таза және кедір-бұдырлы;

Е) таза және тегіс.

202. Портландцементке БӘЗ не үшін енгізіледі?

А) байланыстырғыш қамырдың иілімділігі және гидрофобтау үшін;

В) дәндік құрамын жақсарту үшін;

С) заттық құрамын өзгерту үшін;

D) сәндік қасиетін жақсарту үшін;

Е) клинкер бөлшегін алмастыру үшін.

203. Бетон қоспасының қасиеттерін көрсетіңіз:

А) майысуға беріктік және қабыршықтануға төзімділігі;

В) тиксотропия және ыңғайлы жатуы;

С) су қажеттілік және судың цементтік қатынасы;

D) серпімділік, отыру және ағымдылығы;

Е) пластикалық және динамикалық беріктік.

204. Егер судың тұнуы қажеттілігінен көп болса:

А) бетонның отыруы азаяды;

В) бетонның беріктігі азаяды;

С) бетонның беріктігі артады;

D) бетонның ағымдылығы азаяды;

Е) барлық белгіленгендер.

205. Өндірістік бетонның құрамын есептегенде нені ескеру керек?

А) толтырғыш ылғалдылығы;

В) толтырғыштардың ұсатылуы;

С) бетонның аязға төзімділігі;

D) қосымша сапасы;

Е) толтырғыштың төгілмелі тығыздығы.

206. Бетон қоспасын тығыздау үшін не қолданады?

А) тығындау (штыковка);

В) вибраторды;

С) кельм;

D) керн;

Е) мундштук.

207. Бетонның қай компонентінің отыруы көбірек:

А) шағыл;

В) құм;

С) цемент тасы;

D) ірі тотырғыш;

Е) ұсақ тодтырғыш.

208. Бетон қоспасының бастапқы отыруына не әсер етеді:

А) бастапқы материалдар мөлшері;

В) бетон қоспасының құрамы;

С) цемент шығыны;

D) қосылатын су мөлшері;

Е) шикізаттың қасиетінен бастап арматуралау түріне дейін бастапқы отыруға әсер етеді.

209. Бетон қоспасының ыңғайлы жатуын бағалау үшін келесідей көрсеткіштер қолданылады:

А) шекті жылжу кернеуі және тұтқырлық;

В) қозғалғыштық, қатаңдық және бетон қоспасының байланыстылығы;

С) бетон қоспасының тиксотропиясы және седиментациясы;

D) тұтқырлық және релаксация кезеңі;

Е) шекті жылжу кернеуі және жылжу кезеңі.

210. Бетон қоспасының седиментациясы деген не ?

А) цементтің гидротациясы нәтижесінде бетон қоспасының ұстасуы;

В) механикалық әсерден бетон қоспасының «беткейде сұйылу» қасиеті;

С) ауырлық күштер әсерінен бетон қоспасының көлемі бойымен қатты бөлшектердің таралуы;

D) суперпластификатор қолданғаннан бетон қоспасының сұйылуы;

Е) вибрациядан бетон қоспасының тығыздалуы.

211. Бетон қоспасының әртүрлі шарттардағы әрекетін суреттеу үшін оның реологиялық сипаттамаларын қолданады:

А) шекті жылжу кернеуі,тұтқырлық және релаксация кезеңі;

В) тиксотропия мен седиментация;

С) қозғалғыштық пен қатаңдық;

D) релаксация мен байланыстылық;

Е) құрылымдық беріктік пен тығыздық.

212. Бетон қоспасының реологиялық қасиеттерін анықтау үшін арнайы құралдар қолданылады:

А) №1 және №2 конустары ;

В) конус және селкілдеткіш үстелі;

С) ВИКА құралы;

D) 20х20х20 куб-көлем және виброауданша;

Е) вискозиметрлер.

213. Бетон қоспасының қатаңдығын Б. Г. Скрамтаевтың оңайлатылған әдісімен анықтау үшін келесідей жабдықтар қолданылады:

А) №1 және №2 конустары ;

В) конус және селкілдеткіш үстел;

С) ВИКА құралы;

D) 20х20х20 куб-көлем және виброауданша;

Е) вискозиметрлер.

214. Бетон қоспасының қандай компоненті оған байланыстылық қасиетін береді:

А) ірі толтырғыш;

В) ұсақ толтырғыш;

С) су;

D) цемент;

Е) цемент қамыры.

215. Пуццоланды  портландцемент активті кремнеземді қосымшасы бар бетон қоспасы кәдімгі потландцементтен жасалған қоспамен салыстырғанда , су шығыны бірдей болса:

А) конустың әжептәуір аз шөгуі болады;

В) конустың әжептәуір  көп шөгуі болады;

С) конустың тура сондай шөгуі болады;

D) тиксотропии; тиксотропияға көбірек ұшыраған;

Е) седиментацияға  көбірек ұшыраған.

216. Қатаю кезінде отыруға бетон қоспасының қандай типі ең көп ұшыраған:

А) ірі дәнді құрылымды;

В) қалқыған толтырғыштармен;

С) тығыз қапталған дәндермен;

D) дәнді құрылыммен;

Е) ұяшықты құрылыммен.

217. Бетон қоспасының қыздыру кезіндегі қозғалғыштығы:

А) әжептәуір жоғарылайды;

В) кішкене ғана жоғарылайды;

С) әжептәуір төмендейді;

D) кішкене ғана төмендейді;

Е) өзгермейді.

218. Тиімді немесе нағыз (В/Ц)И мағынасында мынадай цементті сулы қатынасты түсінеді:

А) В/Ц = 0,4;

В) В/Ц=0,45;

С) В/Ц толтырғыштардың  су қажеттілік мәнінің қосындысына тең болғанда;

D) бетон қоспасы тура цемент қамырдыкі сияқты  қозғалғыштығы бар болса;

Е) мұндай ұғым жоқ.

219. Бетонның қатаюының тездетілуі қамтамасыз етіледі:

А) дірілдетумен, күйдірумен;

В) нығыздаумен, кептірумен;

С) пластификатор қосумен, гидроизоляциямен;

D) гидрофобизатор қосумен, қорғағыш жылуоқшаулағыш матералдармен;

Е) химиялық қосымшаларды қосумен, жылуылғалды өңдеумен.

220. Бетон конструкциясының ұзақ мерзімділігін арттыруға қолданылатын қосымшаның түрі:

А) бетонды тездеткіштер;

В) пластикалағыштар;

С) гидрофобты-пластикалағыштар;

D) көбік түзушілер;

Е) аязға қарсылар.

221. Су сіңіргіштік бұл материалдың мынадай қасиеті:

А) кезектес қатыру мен еріту кезінде суды ұстап тұру;

В) сумен тікелей жанасқан кезде суды сіңіру және ұстап тұру;

С) ауадан сулы буды жұту;

D) ылғалды буландыру;

Е) өз қалыңдығынан жылу мен суды өткізбеу.

222. Гидротация процесі кезінде цемент-су жүйе көлемінің азаюы мынадай ат алды:

А) контракция;

В) тиксотропия;

С) седиментация;

D) релаксация;

Е) ағымдылығы.

223. Орта есеппен контракция мөлшері:

А) 40…60%;

В) 55..60 кг/м3;

С) цементтің 7...9 мл 100 г на;

D) 2…3 г/см2;

Е) 10...15 л/т.

224. Цемент қамырына қосылған толтырғыш:

А) құрылым пайда болу процессін тоқтатады;

В) құрылым пайда болу мерзімін әжептәуір жоғарылатады;

С) құрылым пайда болу мерзімін  жоғарылатады;

D) құрылым пайда болу мерзімін төмендетеді;

Е) құрылым пайда болу мерзіміне әсер етпейді.

225. Бетон құрылымы қалай жіктеледі:

А) оның беріктігін ескеріп;

В) оның аязға төзімділігін ескеріп;

С) цемент шығынын ескеріп;

D) оның бағалануын ескеріп;

Е) оның тығыздығын ескеріп;

226. Ең көп су сіңіргіштікгі бар бетондар:

А) дәнді құрылымды;

В) ұяшықты құрылымды;

С) тығыз құрылымды;

D) қалқитын құрылымды;

Е) қуысты құрылымды.

227. Бастапқы мерзімде  цементті сумен араластырғанда бірнеше минут аралығында сылақта бірінші жаңа пайда болғандардың шөгуі басталады:

А) алит пен белит;

В) кальций гидроксиді мен эттрингит;

С) алюминат пен феррит;

D) гематит пен лимонит;

Е) монтмориллонит пен тоберморит.

228. Цементті сумен араластырғаннан кейін гидротацияның келесі деңгейі басталады және оған келесідей жаңа пайда болғандар сипатты:

А) алит пен белит;

В) кальций гидроксиді мен эттрингит;

С) алюминат пен феррит;

D) гематит пен лимонит;

Е) монтмориллонит пен тоберморит.

229. Цементтің гидротациясының екінші деңгейін келесідей атау бекітілген:

А) «белсенді мезгіл»;

В) «жеделдетілген мерзім»;

С) «кристаллданатын мерзім»;

D) «құрылым түзуші мерзім»;

Е) «жабық мерзім».

230. Бетон техногогиясында жылумен өңдеудің қандай түрі қолданылмайды:

А) буландыру;

В) электрожылыту;

С) жанаса жылыту;

D) гелиймен өңдеу;

Е) күйдіру.

231. Бетонды күйдірудің ең тез әдісін көрсетіңіз:

А) шұңқырлы камераларда буландыру;

В) автоклавтарда буландыру;

С) жанаса жылыту;

D) гелиймен өңдеу;

Е) электрожылыту;

232. Матералдың түрі, жасалу әдісі, техникалық сипаттамасы, маркасы, сақтау және тасымалдау әдістері көрсетілген нормативті құжат:

А) ҚНжЕ (СНиП);

В) МЕСТ;

С) кәсіпорын жарғысы;

D) типтік жоспар;

Е) типтік бағдарлама.

233. Бетонның классы - бұл есептік сипаттама:

А) 100% кепілдікпен қамтамасыз ететін бетон тиімділігі;

В) максималды мәнімен алынған бетонның беріктігі;

С) 0,7 мен қамтамасыз ететін оның кепілдік тығыздығы;

D) 0,95 пен қамтамасыз ететін кепілдікті оның сыққандағы беріктігі;

Е) 1 мен қамтамасыз ететін кепілдікті  бетон маркасының беріктігі;

234. Бетонның біркелкілігін сипаттайтын нормативті вариация еселігі:

А) 12,4;

В) 15,2;

С) 13,8;

D) 14;

Е) 13,5.

235. Портландцемент тобына құрамында қандай заттар бар порландцементті жатқызады:

А) 20% дейін активті минералды қосымшалар;

В) 21-80% дейін минералды қосымшалар;

С) минералды қосымшалардың мөлшері шектелмеген;

D) 90% дейін домналы қож;

Е) 90% дейін күл-унос.

236. Бетонның аязға төзімділігін анықтағанда мүмкін жоғалтулар мынадай мөлшерді құрайды,көп емес:

А) 50% бастапқы беріктіктен, 15% массадан;

В) 25%  бастапқы беріктіктен, 25% массадан;

С) 15%  бастапқы беріктіктен, 15% массадан;

D) 25%  бастапқы беріктіктен, 5% массадан;

Е) 5%  бастапқы беріктіктен, 5% массадан.

237. Қожды портландцемент дегеніміз – бұл суда және ауада қатаятын, мынадай заттардың бірге ұсақ  ұнтақтауынан алынатын гидравликалық байланыстырғыш зат:

А) 3…5% гипс+портландцементті клинкер;

В) 100% күл-унос;

С) 50% күл-унос+50% домналы қож;

D) клинкер+ гипстың керек мөлшері+домналы қож (80% дейін)

Е) саз+гипс+керамикалық клинкер.

238. Белгілі заңға сәйкес бетонның беріктігі неге тәуелді:

А) толтырғыштың түрі мен шығынына, цемент беріктігіне;

В) цемент шығынына, су мөлшеріне, дәндердің ірілігіне;

С) цемент активтілігіне, цементті-су қатынасына, тотырғыштар сапасына;

D) ірі толтырғыштардың бар болуына, цемент пен судың мөлшеріне;

Е) ұсақ толтырғыштың бар болуына, су мен цементтің мөлшеріне.

239. Торкеттеу әдісі неге байланысты:

А) бетон қоспасынан артық су мен цементті жоюмен;

В) центрден тепкіш күштің қолданылуымен, оның әсерінен бетон қоспасы форма қабырғаларына лақтырылады;

С) бетон қоспасының бетінде арнайы жүктемені орнатумен;

D) бұйым бетіне ұсақ дәнді бетонның қысымынан лақтырылуы;

Е) бетон қоспасын сұйылтатын суперпластикалағышты қосумен;

240. Әр-түрлі теңдес шарттарда  бетон нақ осы толтырғышпен берігірек болады:

А) ірі;

В) ұсақ;

С) слюдалы;

D) шағылды;

Е) қиыршық тасты.

241. Бетонның құрамын есептегенде А еселігінің мәні:

А) су қасиетінің еселігі;

В) тұтқыр қасиетінің еселігі;

С) қосымша қасиетінің еселігі;

D) бетонның өзінің қасиетінің еселігі;

Е) толтырғыштар қасиетінің еселігі.

242. Жеңіл бетонның толтырғыштары болып табылатын тау жыныстары:

А) мрамор, базальт, сиенит;

В) гранит, магнезит, кварцит;

С) диорит, вулкандық трасс, гнейс;

D) пемза, туф, диатомит;

Е) сазды сланец, құм, гипс.

243. Толтырғыштардың жасанды түрлерін көрсетіңіз:

- перлит, вермикулит, әк;

- базальт, туф;

- диабаз, андезит;

- керамзит, аглопорит, шунгизит;

- порфиры, трахиты.

244. Керамзитті қиыршық тасты қандай жолмен алады:

А) саздың агломерациясымен;

В) сазды шикізатты күйдіру және әрі қарайғы араластырумен;

С) тау жынысын ұнтақтаумен;

D) клинкердің пісірілуімен;

Е) шикізат-сазды пішіндеумен;

245. Жеңіл бетон үшін шағылды қандай тау жыныстарынан жасайды:

А) мрамор, базальт, сиенит;

В) гранит, магнезит, кварцит;

С) диорит, вулкандық трасс, гнейс;

D) пемза, туф, диатомит;

Е) гипс, ағаш үгітіндісі.

246. Агломерациондық торларда күйдіру арқылы қандай толтырғыштарды алады:

А) лимонит пен гематит;

В) вермикулит пен туф;

С) шунгит;

D) керамзит;

Е) аглопорит.

247. Орташа тығыздығы 900 кг/м3  бетон қандай түрге жатады :

А) жылу оқшаулағыш бетон;

В) конструктивті – жылу оқшаулағыш бетон;

С) конструктивті;

D) ыстыққа төзімді бетон;

Е) арнайы бетон.

248. Силикатты бетон өндірісінде кальций  гидросиликаты келесі шарттарда түзіледі:

А) t=1750…2000ºС; Р=0,7…1,5 МПа;

В) t=175…200ºС; Р=0,9…1,6 МПа;

С) t=175…200ºС; Р=70…150 МПа;

D) t=100…200ºС; Р=200 МПа;

Е) t=150…200ºС; Р=150 МПа.

249. Бейорганикалық байланыстырғыш зат алу үшін қолданылатын өндіріс қалдықтарының шикізатын атаңыз:

A) әк, саз;

B) перлит, вермикулит;

C) базальт, туф;

D) диабаз, андезит;

E) қож, күлдер.

250. Ұяшықты құрылымды силикатты бетондарға жататындар:

А) пемзозолосиликат, көбікті керамзитосиликат;

В) шунгизитосиликат, шунгизитозолосиликат;

С) пемзосиликат, керамзитосиликат, туфосиликат;

D) көбіктісиликат, газосиликат, газозолосиликат;

Е) фибросиликат, арболитосиликат, көбікті фибролит.

251. Автоклав  аппараты неге арналған:

А) химиялық реакцияның тездету үшін;

В) бұйымдарды күйдіруге;

С) беріктікті анықтауқа;

D) бұйымдарды кептіруге;

Е) бұйымдарды нығыздауға

252. Силикатты бетонның құрамына кіреді:

А) сұйық шыны;

В) кремнеземді компонент;

С) полимер;

D) портландцемент;

Е) глиноземді цемент.

253. Кәдімгілерге қарағанда қожды бетон бұйымдарының құны аз:

А) 50…80 %;

В) 200…300 %;

С) 150…200 %;

D) құны тура сондай;

Е) 20…30 %.

254. Қожды байланыстырғыштан жасалған бетонды негізі келесідей температурада буландырады

А) 50…80 °С;

В) 60…70 °С;

С) 70…80 °С;

D) 90…95 °С;

Е) 80…85 °С.

255. Қожды байланыстырғыштан жасалған және ірі тығыз толтырғышты бетонның аязға төзімділігі:

А) 500…1000 цикл;

В) 250…500 цикл;

С) 50…100 цикл;

D) 200…250 цикл;

Е) 100…200 цикл.

256. Клинкерсіз қожды байланыстырғыштан жасалған ұсақ дәнді бетонның сығылу кезіндегі беріктігі:

А) 80…100 МПа;

В) 60…80 МПа;

С) 50…60 МПа;

D) 40…50 МПа;

Е) 10…40 МПа.

257. Ірі ұнтақталған қожды құмдарды қолданудан бетон беріктігі кәдімгі ұсақ құмдының беріктігімен салыстырғанда өседі:

А) 20…25%;

В) 40…60%;

С) 10…20%;

D) 10…20% азаяды;

Е) ұлғаймайды.

258. Клинкерсіз қожды байланыстырғыштан жасалған, ұсақ дәнді бетондардың автоклавтағы буландырудың (0,9 МПа қысыммен)   үйлесімді ұзақтығы

А) 11…13 сағ;

В) 8…11 сағ;

С) 6…8 сағ;

D) 1…2 сағ;

Е) 0,5…1 сағ.

259. Клинкерсіз қожды байланыстырғыштан жасалған, ұсақ дәнді бетондардың созылуға беріктігі:

А) 1…1,2Rсж;

В) 0,09…0,12Rсж;

С) 0,9…1Rсж;

D) 0,7…0,9Rсж;

Е) 0,6…0,7Rсж.

260. Клинкерсіз қожды байланыстырғыштан жасалған, ұсақ дәнді бетондардың майысу кезіндегі созылуға беріктігі:

А) 1…1,2Rсж;

В) 0,09…0,12Rсж;

С) 0,9…1Rсж;

D) 0,15…0,3Rcж;

Е) 0,6…0,7Rсж.

261. Қождыпортландцемент байланыстырғыш заты болатын, ал толтырғыш ретінде гранулды және аударылған домналы қож қолданылатын ұсақ дәнді қождыбетонның беріктігі:

А) 10…20 МПа;

В) 20…30 МПа;

С) 100…300 МПа;

D) 300…500 МПа;

Е) 30…100 МПа.

262. Қождыпортландцемент байланыстырғыш заты болатын, ал толтырғыш ретінде гранулды және аударылған домналы қож қолданылатын ұсақ дәнді қождыбетонның орташа тығыздығы:

А) 1800…2300 кг/м3;

В) 500…800 кг/м3;

С) 300…500 кг/м3;

D) 800…1200 кг/м3;

Е) 1200…1600 кг/м3.

263. Қождыцементті және толтырғыштардан тұратын жеңіл бетонның орташа тығыздығы және сығу кезіндегі беріктігі:

А) 200…500 кг/м3 и 1…5 МПа;

В) 500…800 кг/м3 и 5…7,5 МПа;

С) 800…1200 кг/м3 и 50…75 МПа;

D) 1600…2500 кг/м3 и 5…10 МПа;

Е) 1200…1600 кг/м3 и 5…25 МПа.

264. Клинкерсіз қожды байланыстырғыштан жасалған жеңіл қожды бетондар ерекшелігі:

А) аязға төзімділігі үлкендігі және ғұмырлығы;

В) жоғары деформациялануы және арматурамен бекуінің азаюы;

С) жоғары беріктігі және тығыздығы;

D) жоғары су өткізбеушілігі;

Е) төмен тозуға тұрақтылығы.

265. Қожды бетонда жеңіл толтырғыш болып табылады:

А) күл, қож, гранит;

В) гематит, лимонит, пемза;

С) қожды пемза, жентектелген домналы қож, өндірістік аударылған домналы қож;

D) керамзит, аглопорит, мрамор;

Е) гранит, әк, құм;.

266. Қожды сілтілі ауыр бетонның бағдарлық құрамы (%):

А) ұнтақталған  жентектелген қож 50…55; сілтілі компонент 45…50;

В) ұнтақталған  жентектелген қож 5…10; сілтілі компонент 50…55; толтырғыштар 35…45;

С) ұнтақталған  жентектелген қож 5…20; сілтілі компонент 75…85; толтырғыштар  50…65;

D) ұнтақталған  жентектелген қож 15…30; сілтілі компонент 0,5…1,5; толтырғыштар 70…85;

Е) сілтілі компонент 50…55; толтырғыштар 45…50;

267. Қожды сілтілі бетонның қатаюы кезінде сілтілер қожбен және толтырғыштармен  әсерлесіп түзеді:

А) эттрингит;

В) гидросиликаты;

С) алит;

D) алюмоферрит;

Е) гидроалюмосиликат;

268. Қожды сілтілі бетонның толтырғышында сазды бөлшектерінің мөлщері болуы мүмкін:

А) 5%;

В) 0,5%;

С) 1%;

D) 2%;

Е) 3%.

269. Қожды сілтілі бетонның толтырғышында тозаңды бөлшектерінің мөлщері болуы мүмкін:

А) 5%;

В) 20%;

С) 1%;

D) 2%;

Е) 3%.

270. Қожды сілтілі бетонның құрамында келесі толтырғыштардың болуы мүмкін емес:

А) тозаңды бөлшектер;

В) лайлы бөлшектер;

С) гипс және ангидрит;

D) сазды бөлшектер;

Е) кварц дәндері.

271. Қожды сілтілі бетондарды дайындағанда  ұнтақталған қожды толтырғышпен араластырады, ал құрғақ қоспаны сілтілі компонентті тығыздығы келесідей су ерітіндісімен жабады:

А) 300…500 кг/м3;

В) 0,15…0,30 кг/м3;

С) 100…300 кг/м3;

D) 1100…1300 кг/м3;

Е) 0,10…0,15 кг/м3.

272. Сілтілі ауыр қож бетонның сығылуға беріктік көрсеткіші мынадай мәндер диапазонымен сипатталады:

А) 1…15 МПа;

В) 15…20 МПа;

С) 20…40 МПа;

D) 40…45 МПа;

Е) 20…140 МПа.

273. Бетонның кепіл беретін сығылу кезіндегі беріктік көрсеткіштеріне байланысты сілтілі қождың классы бекітілген

А) В15 - В60;

В) В0,15 - В0,75;

С) В0,75- В1;

D) В1 - В5;

Е) В5- В15.

274. Қожды сілтілі бетонның созғандағы беріктігі

А) 1/100…1/150 сыққандағы беріктігі;

В) 1/10…1/15 сыққандағы беріктігі;

С) 1,1…1,15 сыққандағы беріктігі;

D) 8/10…9/10 сыққандағы беріктігі;

Е) 0,6…0,9 сыққандағы беріктігі.

275. Қожды сілтілі бетонның майысқандағы беріктігі

А) 1/100…1/150 сыққандағы беріктігі;

В) 1/10…1/15 сыққандағы беріктігі;

С) 1/6…1/10 сыққандағы беріктігі;

D) 8/10…9/10 сыққандағы беріктігі;

Е) 0,6…0,9 сыққандағы беріктігі.

276. Қожды сілтілі бетоннан жасалған буланған бұйымдардың беріктігі (% беріктік маркасынан):

А) 20%;

В) 50%;

С) 60%;

D) 100% және көп;

Е) 70%.

277. Қожды сілтілі бетон бұйымдардың жылумен өңдегенге дейін ұсынылатын сақтау ұзақтығы:

А) қажеті жоқ;

В) 10…15 мин.;

С) до 30 мин.;

D) 0,5…1 сағ.;

Е) 2…3 сағ.

278. Қожды сілтілі бетондардың жұмсару еселігі:

А) 0,9…1,0;

В) 0,1…0,15;

С) 0,15…0,20;

D) 0,20…0,30.;

Е) 0,4…0,50.

279. Қожды сілтілі бетондардың шекті сығылуы:

А) 10…25 мм/м;

В) 1…2 мм/м;

С) 15…30 мм/м;

D) 30…45 мм/м.;

Е) 5…15 мм/м.

280. Қожды сілтілі бетондардың шекті созылуы:

А) 10…25 мм/м;

В) 1…2 мм/м;

С) 0,15…0,3 мм/м;

D) 30…45 мм/м.;

Е) 5…15 мм/м.

281. Қожды сілтілі бетондардың тозуға тұрақтылығы неге тең:

А) 5…10 г/см2;

В) 10…12 г/см2;

С) 12…15 г/см2;

D) 0,2…1,2 г/см2;

Е) 3…4 г/см2.

282. Қожды сілтілі бетондардың су өткізбеушілігі бойынша маркалары:

А) W0,2…W0,4;

В) W0,4…W0,8;

С) W0,8…W1,2;

D) W2…W4;

Е) W4…W30.

283. Қожды сілтілі бетондардың аязға төзімділігі бойынша маркалары

А) F200…F1000;

В) F10…F15;

С) F15…F30;

D) F30…F50;

Е) F100…F200.

284. Қожды сілтілі бетон қоспалары қандай температурада қатаймайды және қатпайды:

А)  0...+5 °С;

В) -10...-15 °С;

С) 0...-5°С;

D) -5...-8°С;

Е) -8...-10°С.

285. Автоклавпен қатаятын силикатты бұйымдарды өндіргенде қолданатын құм құрамында кварц мөлшері (SiO2 байланыспаған):

А)  10 % кем емес;

В) 80 % кем емес;

С) 50 % кем емес;

D) 40 % кем емес;

Е) 5 % кем емес.

286. Автоклавты қатаятын силикатты бұйым өндірісі үшін қолданылатын құм құрамында тозаңды, лайлы және сазды бөлшектердің өлшемі 0,05 мм –ден аз болатындар мөлшері:

А)  3 % көп емес ;

В) 2 % көп емес;

С) 5 % көп емес;

D) 15 % көп емес;

Е) 1 % көп емес.

287. Силикатты бетонды қоспаның құрамын жөнге келтіру үшін гипс тасын қолданады:

А) бетонның қатаюын тездету үшін;

В) бетонның қатаюын баяулату үшін;

С) эттрингитті түзу  үшін;

D) бетонның беріктігін арттыру үшін;

Е) гидротацияны баяулату үшін;

288. Силикатты бетонды автоклавта өңдегенде әктас пен кремнезем арасындағы әсерлесу реакциясы:

А) Са(ОН)2 + SiO2 + (n - 1)Н2О = СаО • SiO2 • nН2О;

В) СаО + SiO2 + nН2О = СаО • nН2О;

С) Са(ОН)2 + Н2О = СаО • nН2О;

D) Са(ОН)3 + SiO + 6Н2О = СаО2 • SiO • 4Н2О;

Е) Са(ООН)2 + Si + (n- 1)Н2О = Са • SiO • Н2О.

289. Силикатты бетонды қоспадағы  әктас пен кремнезем компонентінің қатынасы:

А)  10:90 дан 20:80% дейін;

В)  30:70 дан 50:50% дейін;

С)  20:80 дан  30:70% дейін;

D)  60:40 дан 70:30% дейін;

Е)  70:30 дан 80:20% дейін.

290. Силикатты бетонның ірі толтырғышы ретінде шағылдың қандай өлшемнен аспайтындарын қолданады:

А) 5 мм;

В) 10 мм;

С) 20 мм;

D) 40 мм;

Е) 80 мм.

291. Гипсті бетондардың жұмсару еселігі:

А) 0,2…0,3;

В) 0,1…0,2;

С) 0,8…0,9;

D) 0,3...0,5;

Е) 0,9…1.

292. ГЦПВ алу үшін гипсқа не қосады:

А) 80...85%  портландцемент пен 15...20% активті минералды қосымша;

В) 40...50%  портландцемент пен 50...60% активті минералды қосымша;

С) 20...30%  трепел мен 40...50% опока;

D) 50...60% қожды портландцемент және 40...60% күл;

Е) 20...30%  портландцемент пен 20...30% активті минералды қосымша.

293. Құрылыс гипсті ГЦПБ дан жасалынған ауыр бетондардың беріктік бойынша маркалары:

А)  В10нан  В20 дейін;

В)  В5 нан  В10 дейін;

С)  В5 нан  В15 дейін;

D)  В40 нан  В60 дейін;

Е)  В60 нан  В1200 дейін.

294. ГЦПБ дан жасалынған ұсақ дәнді бетондар беріктігі бойынша келесідей класстары бар:

А) В10 нан В20 дейін;

В)  В5 тен В10 дейін;

С)  В5 тен  В15 дейін;

D)  В40 тан  В60 дейін;

Е)  В60 тан  В1200 дейін.

295. Құрылыс гипсті ГЦПБ дан, кеуекті толтырғыштан жасалынған жеңіл бетондар беріктігі бойынша келесідей класстары бар:

А)  В10 нан  В20 дейін;

В)  В50 ден  В100 дейін;

С)  В75 тен  В150 дейін;

D)  В2,5 тен  В10 дейін;

Е)  В60 тан  В1200 дейін.

296. Ұяшықты бетонды өндірген кезде газ түзушілер ретінде не қолданылады:

А) әк, желімді канифольді эмульсия;

В) көмір, мылонафт;

С) алюминий ұнтағы, БӘЗ, сутектің қос тотығы;

D) ұнтақталған қож, полимерлі ұнтақ;

Е) ағаш үгінділері, жоңқа, бұршақ;

297. Ұяшықты бетонды өндірген кезде келесі компоненттер қажет:

А) әкті байланыстырғыш заттар+ ұсақ ұнтақталған құмдар+ газ түзуші қосындылар+су;

В) төмен маркалы байланыстырғыш заттар+ ірі толтырғыш+су+қоспалар;

С) құмдар+ минерал ұнтағы+ ерітілген күкірт;

D) полимер қоспалар+ минерал қоспалары+толтырғыштар;

Е) цементті байланыстырғыш заттар+ ЖЭС күл-уносы+ минералды газ түзушілер;

298. Ұяшықты бетонда кремнеземді компонент болып не табылады:

А) ұнтақталған кварц құмы, жентектелген домна қожы, ЖЭС күлі ;

В) қайнағыш әк, гипс;

С) цементті байланыстырғыш заттар;

D) қож, гипс, цемент қосындысы;

Е) портландцементтің 50%, 15% қож-әк қоспасы;

299. Бетонның ұяшықты құрылымын түзу жолдары:

А) газ, көбік түзілуі;

В) селкілдету, дірілдету, сұйылту;

С) бірігу, балқу, ісіну;

D) араластыру, қуыс түзушілерді қосу;

Е) борпылдақтандыру, илеу, шайқау.

300. Бетонға ен жақсы жылу оқшаулағыш қасиет беретін қуыстылық:

А) хабарландырылған;

В) ашық;

С) жабық;

D) тесікті;

Е) сопақ.

301. Ұялы бетонның қуыстылығы:

А) 5…10%;

В) 80…85 %;

С) 0.

D) 15…25%

Е) 30…40%

302. Ұялы бетонды ауыр бетонмен салыстырғанда ие болады:

А) дыбыс және жылу оқшаулағыш қасиеттері;

В) жоғарғы беріктігі мен тығыздығы;

С) үлкен массасымен;

D) аязға төзімділігі мен тозуға тұрақтылығы жақсырақ;

Е) қуыстардың болмауымен.

303. Газобетонды дайындағанда газ түзілудің қандай реакциясы жүреді:

А) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО • А12О3 • 6Н2О+3Н2 ↑;

В) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО + А12О3 + 6Н2О+3Н2 ↑;

С) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3Са • А12О3 + 3Н2О;

D) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО • А12О3•SiO2 + 6Н2О+3Н2 ↑;

Е) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   6СаО • А12О3 + Н2О+Н2 ↑;

304. Газобетонды дайындағанда газ түзілушілердің қандай түрі қолданылады:

А) полигидросилоксан;

В) сульфанол;

С) мылонафт;

D) гидролиз қаны;

Е) алюмини ұнтағы.

305. Көбікті бетон құрылымы бойынша бетонның қандай түріне жатады:

А) ауыр  бетон;

В) кеуекті бетон;

С) ұяшықты бетон;

D) жеңіл бетон;

Е) ірі қуысты бетон.

306. Ұяшықты бетонның орташа және кішкентай ауалы ұяшықтарының өлшемі:

А)  5 ... 10 мм дейін;

В)  1 ... 1,5 мм дейін;

С)  10 ... 15 мм дейін;

D)  20... 40 мм дейін;

Е)  0,001 ... 0,005 мм.

307. 300...600 кг/м3 тығыздығы бар жылу оқшаулағыш ұяшықты бетондардың беріктігі:

А) 5...10  МПа;

В) 2,5...5 МПа;

С) 0,4...1,2 МПа;

D) 10...50 МПа;

Е) 50...100 МПа.

308. 300...600 кг/м3 тығыздығы бар конструктивтік ұяшықты бетондардың беріктігі:

А) 0,5...1 МПа;

В) 2,5...5 МПа;

С) 0,4...1,2 МПа;

D) 2,5...15 МПа;

Е) 50...100 МПа.

309. Ұяшықты бетондарды дайындағандағы портландцементтің қандайын қолданады:

А) глиноземді;

В) қожды;

С) жоғары алюминатты;

D) белитті;

Е) алитті.

310. Ұяшықты бетондарды дайындағандағы портландцементті келесідей ұстасу мерзімімен қолданады:

А) 6 сағ кеш емес;

В) 8 сағ кеш емес;

С) 10 сағ кеш емес;

D) 2 сағ кеш емес;

Е) нормамен бекітілмеген.

311. Көбікті немесе газды силикаттарды келесі қоспалардан дайындайды:

А) силикатты сұйық шыны+ цемент +кварц құмы;

В) қождыпортландцемент+ кварц құмы;

С) ұнтақталған сөндірілмеген әк+ кварц құмы;

D) сөндірілген әк+ цемент+ кварц құмы;

Е) цемент+ кварц құмы.

312. Ұяшықты бетондарды дайындағандағы күл-унос құрамында кремнезем мөлшері

А) 3% кем емес;

В) 5% кем емес;

С) 10% кем емес;

D) 40% кем емес;

Е) 99% кем емес.

313. Газобетонды өндіргенде алюминий ұнтағының шығыны:

А) 0,25...0,6 кг/м3;

В) 250...300 кг/м3;

С) 170...220 кг/м3;

D) 55...60 кг/м3;

Е) 25...30 кг/м3.

314. Ақ портландцементті неден алады:

А) глиноземді цементтен сурик және охр қосындысымен;

В) ақ полимерлі қоқымдардан;

С) ақ каолинді саз және таза әк пен бордан;

D) ақ пигменті бар гипс қосындысымен;

Е) кальции алюмоферриті және әк пен бордан;

315. Келесідей цементтің түрі болмайды:

А) тез қатаятын;

В) гидратты;

С) сульфатқа төзімді;

D) ақ және түсті;

Е) ісінетін және шөкпейтін.

316. Глиноземдік цемент нәтижелі болады егер:

А) апатты, шұғыл, қысқы жұмыстарда;

В) ылғалды және сулы ортада жұмыс істейтін объекттер құрылысы;

С) сәндік жұмыстарда;

D) жол құрылысында қолдану;

Е) өңдегіш сылақтарды дайындау.

317. Барит және лимонитті бетонның келесі түрін дайындауда қолданады:

А) жеңіл;

В) ауыр;

С) өте жеңіл;

D) өте ауыр;

Е) құрылысқа жарамсыз.

318. Рентгеннен қорғайтын сылақтарға толтырғыштар ретінде қолданылады:

А) ауыр баритті құм;

В) қарапайым кварц құмы;

С) қуысты ісінген құмдар;

D) ұнтақталған мрамор, көмір және пластмасса;

Е) ұнтақталған қождар.

319. Сілтілі бетонды дайындаудың ерекшелігі:

А) тек ұсақ толтырғышты қолдану;

В) ұнтақталған жентектелген қож және оның сілтімен араласпасын қолдану;

С) сұйық шыны мен қоса қышқылға төзімді цемент қолдану;

D) негізгі компоненттерді алдын ала жылытып, оны сілтімен араластыру;

Е) негізгі компоненттерді алдын ала суытып, оны сілтімен араластыру.

320. Тампонажды портландцемент не үшін арналған:

А) ғимараттарды ішінен және сыртынан өңдеу үшін ;

В) ғимараттардың сыртқы қабырғаларын таспен қалау үшін ;

С) құдық, шахталық бағандар мен туннельдердің гидрооқшаулануы үшін;

D) перемычка, қабырға арасы, карниздерді қалау.

Е) алдын ала кернеуленген конструкциялардағы каналдарды толтыру үшін .

321. Фибробетон дегеніміз:

А) дисперсті арматураланған талшықтары бар ұсақ дәнді бетон;

В) Полимерлер қолданылған байланыстырғыш заты бар бетон;

С) керамикалық, граниттік, кварцтық фибрамен арматураланған темір бетон;

D) борлы және асбест талшықтарымен беріктіленген композит;

Е) дайындағанда байланыстырғыш зат орнына латекс қолданылған бетон.

322. Бетонополимерлер қандай бетондар?

А) қуыстары сіңіру жолымен полимерлерді толтырады;

В) байланыстырғыш зат орнына полимерлер қолданады;

С) полимерлі толтырғыштарды қолданады;

D) қождан дайындалатын;

Е) полимерлі ұнтақпен қапталынған.

323. Нейтралды сәулеленуден қорғау үшін қолданатын бетондар:

А) қышқылға төзімді;

В) ыстыққа төзімді;

С) полимербетондар;

D) ұяшықты;

Е) гидратты (өте ауыр).

324. Ыстыққа төзімді бетонды алу үшін қолданылады:

А) глиноземдік цемент пен сұйық шыны;

В) ерітілген сілті мен гранитті толтырғыш ;

С) кварц құмы мен гипс байланыстырғышы;

D) әкті-кремнеземді байланыстырғыш және гранитті толтырғыш ;

Е) әктас пен әк толтырғышы.

325. Сульфатқа төзімді портландцементтің кәдімгіден айырмашылығы:

А) клинкерлі минералдардың қатынасы;

В) үлкен дисперстілігімен;

С) химиялық қосымшалардың қосылуымен ;

D) аз дисперстілігімен;

Е) түсімен.

326. Полимербетон қандай бетон?

А) қуыстары сіңіру жолымен полимерлерді толтырады;

В) байланыстырғыш зат орнына полимерлер қолданады;

С) полимерлі толтырғыштарды қолданады;

D) қождан дайындалатын;

Е) полимерлі ұнтақпен қапталынған.

327. Арнайы бетондар қайда қолданылады?

А) көтергіш конструкцияларда;

В) қоршағыш конструкцияларда;

С) тұрғын үйлерде;

D) сейсмикалық аймақтарда;

Е) ерекше жағдайда пайдаланылатын конструкцияларда.

328. Химиялық тұрақты бетон алу үшін негізінен не қолданады:

А) арнайы толтырғыштар;

В) кремнеземді қосымшалар мен актив байланыстырғыш зат;

С) арнайы байланыстырғыш зат (сұйық шыны мен полимер қоспалар);

D) қатты толтырғыштар;

Е) арнайы жылу жабдықтар.

329. Жоғарғы сапалы бетон алу үшін байланыстырғыш заттың қандай түрін алған тиімді?

А) суды аз қажет ететін байланыстырғыш;

В) микрокремнезем;

С) гипс;

D) гипсоцементті пуццоланды байланыстырғыш;

Е) әктас.

330. Фибробетон дегеніміз:

А) толтырғыш ретінде органикалық материал қолданған бетон;

В) байланыстырғыш зат ретінде гипсоцементті пуццоланды байланыстырғыш қолданған бетон;

С) ауыр материалдар қосуымен алынған бетон;

D) полимерлерлі химиялық қосымшалар қолданылған бетон;

Е) дисперсті талшықтармен арматураланған бетон.

331. Көлемді (массивный) конструкцияларда ыстыққа төзімді бетондардағы шағылдың максималды ірілігі аспауы тиіс:

А) 5 мм;

В) 10 мм;

С) 80 мм;

D) 40 мм;

Е) 150 мм.

332. Көлемді емес конструкцияларда ыстыққа төзімді бетондардағы шағылдың максималды ірілігі аспауы тиіс:

А) 5 мм;

В) 20 мм;

С) 80 мм;

D) 40 мм;

Е) 150 мм.

333. Өлшемі 0,14 мм  ұсақ  бөлшектер ыстыққа төзімді бетон толтырғышында қанша болуы керек:

А) массасы бойынша 85% аз емес;

В) массасы бойынша  55%  көп емес;

С) массасы бойынша 65% көп;

D) рұқсат етілмейді;

Е) массасы бойынша 15% көп емес.

334. Ыстыққа төзімді портландцементтен дайындалған  бетонның маркасын қанша мерзімде қатқаннан кейін сыналған үлгілерде анықтайды?

А) 7 тәулік;

В) 28 тәулік;

С) 180 тәулік;

D) 90 тәулік;

Е) 3 тәулік.

335. Ыстыққа төзімді глиноземді цементтен және сұйық шыныдан дайындалған  бетонның маркасын қанша мерзімде қатқаннан кейін сыналған үлгілерде анықтайды:

А) 7 тәулік;

В) 28 тәулік;

С) 180 тәулік;

D) 90 тәулік;

Е) 3 тәулік.

336. Ыстыққа төзімді сұйық шыныдан дайындалған бетонның үлгілерін қайда сақтайды:

А) әр түрлі шарттарда;

В) температурасы -18±3 °С  мұздатқышта ;

С) температурасы 18±3 °С  ылғал жерде ;

D) температурасы 18±3 °С ауалы-құрғақ жерде

Е) суда.

337. Ыстыққа төзімді бетонның үлгілерін сынау алдында қанша уақыт ішінде температурасы 100...110 °С кептіреді:

А) 48 сағ;

В) 2 сағ;

С) 32сағ;

D) 28 тәулік;

Е) 3 тәулік.

338. 600°С шекті температуралық қызметі бар ыстыққа төзімді бетон үшін қалай анықталынады:

А) ыстыққа төзімді толтырғыштардың тығыздығы;

В) ыстыққа төзімді толтырғыштардың беріктігі;

С) қалдық ылғалдылық;

D) гигроскопиялық.

Е) қыздырғаннан кейінгі сыққандағы беріктік қалдығы.

339. Өте ауыр бетон үшін баритті қандай үлгілерде сынайды:

А) 10х10х10 кубтарда;

В) 15х15х15 кубтарда;

С) биіктігі 50 мм, диаметрі 150 мм цилиндр үлгілерде;

D) 4х4х16 см арқалықтарда;

Е) 40х40х160 см призмаларда.

340. Қышқылға төзімді бетонның толтырғышы қышқылдағы келесідей ерігіштігі болуы керек:

А) регламенттелмейді;

В) массасы бойынша 10% кем емес;

С) массасы бойынша 15% кем емес;

D) массасы бойынша 1 % кем емес;

Е) массасы бойынша 50%.

341. Ақ цементті ақшылдату үшін (өте ақшыл бетон алу қажеттілігі болса) оған не енгізеді?

А) титанның екі тотығы;

В) гипс;

С) әктас;

D) охра;

Е) бор.

342. Монолитті темірбетонды конструкция құруға байланысты құрылыс процесі мынадан тұрады:

А) қалыптық, арматуралы және бетон жұмыстары;

В) жер асты, жер үсті, сәндеу жұмыстары;

С) дайындық кезеңі жұмыстары, жергілікті және бетон жұмыстары;

D) монтаждық, жабындық және сәндеу жұмыстары;

Е) қалыптық және бетон жұмыстары.

343. Қалыптың атқаратын жұмысы:

А) көлденең кернеуді қабылдау;

В) қысымдық кернеуді қабылдау;

С) бетондалатын конструкцияны жылыту;

D) бетондалатын конструкцияға алдын ала кернеу беру;

Е) болашақ конструкцияға қажетті пішін мен өлшем беру.

344. Қалып беткейімен бетонның бірігуі:

А) коррозия;

В) силикатизация;

С) адгезия;

D) цементация;

Е) гидратация.

345. Ағаш қалыптың орамы қанша?

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D) 1…5;

Е) 10…100.

346. Пластмасса қалыптың орамы қанша?

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

347. Болат қалыптың орамы қанша?

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

348. Суға төзімді қаңылтырдың (фанера) орамы қанша?

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

349. Құрылыста ең кең тараған қалып – бұл...

А) сырғанаушы (катучая);

В) тайғанаушы (скользящая);

С) алып-салынбалы;

D) бөлініп-салынбалы;

Е) бөлінбейтін.

350. Тұрақты қималы биік ғимараттарды ненің көмегімен тұрғызады ?

А) құрастырмалы-жылжымалы қалыптың;

В) туннельді қалыптың;

С) сырғымалы қалыптың;

D) көтермелі-жылжымалы қалыптың;

Е) көлемді-жылжымалы қалыптың (Г- және П-тәріздес формалы).

351. Ауыспалы қималы (құбырлар, градирлер, көпірдің тұғырлары және т.б.) биік ғимараттар үшін мына қалыпты қолданады:

А) құрастырмалы-жылжымалы;

В) туннельді;

С) сырғымалы;

D) көтермелі-жылжымалы;

Е) көлемді-жылжымалы (Г- және П-тәріздес формалы).

352.  Ғимараттардың қабырғалары мен жабындарын бір уақытта тұрғызғанда мына қалыпты қолданады:

А) құрастырмалы-жылжымалы;

В) туннельді;

С) сырғымалы;

D) көтермелі-жылжымалы;

Е) көлемді-жылжымалы (Г- және П-тәріздес формалы).

353.  Бетонның  беріктігі Rб тәуелді:

А) құм мөлшері П, шағыл Щ және су В;

В) қалып түріне;

С) цемент мөлшері Ц, оның белсенділігі Rц және су цементтік қатынасыВ/Ц;

D) бетондау,жылжыту мен жеткізу әдістеріне;

Е) кернеулік арматура классы және арнайы қосымшалар мөлшері.

354. Құбырлы көліктің   техникалық құраушылары болып табылады:

А) бетононасостар, транспорттық  коммуникациялар(бетонсулар) және қоспаны жайылтатын құрал;

В) құбырлар, бөліп тұратын бағдаршалар, майысқыш жеңдер;

С) автобетонараластырушылар, сылақ тасушылар және шелек тасушылар;

D) тереңдік, үстіңгі беттік вибраторлар;

Е)  қалыптық, арматуралық және бетондық жұмыстар.

355. Бетонның плита және қабырғаны қорғау қабатының қалыңдығы болу керек, мм:

А) 30-70;

В) 20-30;

С) 10-15;

D) 30-40;

Е) 40-50.

356. Бетонның арқалықтағы және бағанадағы қорғау қабатының қалыңдығы болу керек, мм:

А) 30-70;

В) 25-30;

С) 10-15;

D)  30-40;

Е) 40-50.

357. Бетон қопаларының үстіңгі беттік вибраторлармен тығыздалуы қанша мерзім ішінде:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

358. Бетон қопаларының тереңдік вибраторлармен тығыздалуы қанша мерзім ішінде:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

359. Бетонды вакуумдау не үшін қолданады:

А) су цементтік қатынасты сақтау үшін;

В) бетондалатын конструкцины кебу мен жарылудан сақтау үшін;

С) бетонның арматурамен тіркесуін арттыру үшін;

D) асқын ауа мен суды жою үшін;

Е) Бетон қоспасының жылжымалылығын арттыру үшін.

360.  Бетон қопаларының сыртқы вибраторлармен тығыздалуы қанша мерзім ішінде:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

361. Үстіңгі беттік вибраторларды қашан қолданады:

А) арматуралау деңгейі әр түрлі массивті конструкцияларды бетондағанда;

В) қою арматураланған бағана және арқалықтар түріндегі жұқа қабырғалы конструкцияларды бетондағанда;

С) сырқы қабырғаларды бетондағанда;

D) доға тәріздес конструкцияларды бетондағанда;

Е) еденді және жұқа плиталарды бетондағанда;

362. Сыртқы вибратормен нені нығыздайды:

А) арматуралау деңгейі әр түрлі массивті конструкциялар;

В) қою арматураланған бағана және арқалықтар түріндегі жұқа қабырғалы конструкциялар;

С) сырқы қабырғаларды бетондағанда;

D) доға тәріздес конструкцияларды бетондағанда;

Е) Еденді және жұқа плиталарды бетондағанда;

363. Бетон қоспаны арматураланбаған қалып конструкцияларына жеңіл лақтырудың мүмкіндік биіктігі:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

364. Бетон қоспаны қалып қабырғаларына және әлсіз арматураланған конструкцияларға жеңіл лақтырудың мүмкіндік биіктігі:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

365. Бетон қоспаны қалып жабындарына жеңіл лақтырудың мүмкіндік биіктігі:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

366. 20 м аса қабырғаны бетондағанда оларды қандай участоктарға бөледі:

А) 1-10 м;

В) 2-3 м;

С) 0,3-0,4 м;

D) 3 м көп емес;

Е) 7 м кем емес.

367. Инъекциялық құрылыс сылақтары қолданылады:

А) қабырға панельдерінің беттік қабатын өңдеу үшін;

В) үй асттарының қабырға штукатуркасын жіне  гидроизоляциялық қабаттарды орнату үшін;

С) қабырға  және рентген бөлмесінің асттарының штукатуркасы үшін;

D) алдынала кернеуленген темір бетон конструкцияларын дайындағанда;

Е) дыбыс жұтатын штукатурканы дайындағанда;

368. Монолитті темір бетонның құрамадан айырмашылығы:

А) конструктивтік шешімдерінің әр түрлілігімен және сәулеттік пішіндерімен;

В) зауыттық бұйымдардың құрылыс алаңында біткен объект салуға мүмкіндік беретін әр түрлі номенклатурасымен;

С)  бұйымдарды цементтен,құм және шағылдан пішіндеумен;

D) құрама темір бетон элементтерінің монолиттімен үйлесімімен;

Е) зауытта дайындалатын ғимараттардың бір типті бөлшектерінің комплекстелуі.

369. Суық мезгіл кезінде бетон құрамына қатаюды тездеткіштер ретінде келесідей компоненттер енгізіледі:

А) сульфитті-дрождық бражка, суперпластификатор

В) хлорлы кальций, поташ;

С) мылонафт, күйдірме канифольді сабын;

D) ағаш пек, натри абиетаты;

Е) органикалық кез келген қосымшалар.

370. Калий тұзын бетонға енгізеді;

А) қатаюын тездету үшін;

В) тығыздығын төмендету үшін;

С) гидрооңашалау үшін;

D) қуыстылығын көбейту үшін;

Е) ылғалдылығын көбейту үшін;

371. Монолитті құрылыс кезінде бетондаудың қысқы әдісі қалай аталады:

А)«термос» әдісі;

В)  «хобот» әдісі;

С)  «фильтрация» әдісі;

D) құрама әдісі;

Е)  «полимер» әдісі.

372. «Бетондық жұмыстар журналы» мыналар үшін жүргізіледі:

А) оған бетонды қорғау шараларын енгізу үшін;

В) белгілеу үшін;

С) жұмыс уақытын ескеру үшін;

D) жұмыскердің жалақысын үшін;

Е) жұмыскердің жеке іс жаззулары үшін;

373. Жазғы мезгілде портландцементтен дайындалған бетонды суару мерзімі:

А) 7 тіуліктен аз емес;

В) 7 сағаттан аз емес;

С) 2 сағаттан көп емес;

D) үздіксіз құрылыс біткенге дейін;

Е) 2 сағаттан аз емес;

374. Поташ қосылған бетон қоспасы қалыпқа қанша уақытта салынуы керек?

А) 45... 50 мин;

В) ескерілмейді;

С) 4…5 мин;

D) 4…5 сағат;

Е) 1…2 сағат.

375. Салу орнына алып келінген бетон қоспасы келесідей болу керек:

А) бірыңғай және ыңғайлы өңделетін;

В) құрғақ;

С) қабаттасқан;

D) суық;

Е) ыстық.

376. Бетон қоспаны жеткізу үшін транспорттық құралды таңдағанда  зейін аударатын объект:

А) зауыттың жұмыс істеу режимі;

В) транспорттау ұзақтылығы және мүмкін болатын режимдер;

С) құрылыс режимі;

D) берілген бетонның  тағайындалуы;

Е) жолдағы араласу мүмкіндігі.

377. Бетон қоспаның температурасы 20°С  болғанда жеткізілудің шекті мерзімі:

А) 45 мин;

В) 60 мин;

С) 90 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

378. Бетон қоспаның температурасы 10...19°С  болғанда жеткізілудің шекті мерзімі:

А) 45 мин;

В) 90 мин;

С) 60 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

379. Бетон қоспаның температурасы 5...9°С  болғанда жеткізілудің шекті мерзімі:

А) 45 мин;

В) 90 мин;

С) 60 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

380. Бетон қоспасын сапалы жеткізу үшін кузовтың жиілігі тексерілуі керек:

А) әр рейс алдында;

В) аптасына 1 рет;

С) айына 1 рет;

D) Түскі үзілістен кейін.

Е) сменада 1-2 реттен кем емес;

381. Транспорттық құралдарын жылыту, жабу және жылыту шараларын ұйымдастыруды орындау керек:

А) әр рейс сайын;

В) сменада 1-2 реттен кем емес;

С) ескерілмейді;

D) аптасына 1 рет;

Е) айына 1 рет;

382. Бетон қоспасының сапасын орнатылады:

А) жіберілу пунктінде;

В) күнделікті түскі үзілістен кейін;

С) тура жеткізу пунктінде;

D) жіберілуден 2 сағ кейін;

Е) жіберілуден 1 сағ кейін.

383. Бетон қоспасының сапасын күш арқылы жеткізу пунктінде анықтайды:

А) жұмыс орындарында;

В) бетон зауытының және транспорттық организацияның өкілдерімен бірге тапсырыс берушінің құрылыс лабораториясында;

С) автотранспорт жүргізушілерімен;

D) зауыт-әзірлеушінің технологтарымен.

Е)  тасымалдаушының құрылыстық зертханасында, тапсырыс берушінің өкілінің қатысуымен

384. Қажетті қалыңдығы бар бетонның қорғаушы қабатын қалай алады:

А) астардың қойылуы арқылы;

В) қарқынды дірілдетумен;

С) жұмыс тігістерін өңдеу;

D) тығындаумен.

Е) пәрменді араластырумен.

385. Бетондау алдында металл қалып болуы керек:

А) сумен қарқынды құйылған;

В) майлаумен қапталынған;

С) ылғалды шүберекпен сүртілген;

D) дисперсті материалмен қапталған;

Е) коррозияға қарсы  құраммен қапталған.

386. Бетондауға кірісу қашан рұқсат етіледі:

А) кез еклген уақытта;

В) мастер қойылған арматураны тексергенге дейін;

С) тек мастер қойылған арматураны тексергеннен кейін;

D) мастер арматура бөлігін орнатқаннан кейін.

Е) Жеткізілгеннен кейін сол мезетте.

387. Аса жоғары тығыздықты және су өткізбегіш бетондарды қажет ететін ғимараттарда бетондау:

А) үзіліссіз, тәулк бойы;

В) алдынғы аймақты бетондағаннан 6...8 сағаттан кейін;

С) алдынғы аймақты бетондағаннан 12...24 сағаттан кейін;

D)адынғы аймақты бетондағаннан 1...2 сағаттан кейін;

Е) алдынғы аймақты бетондағаннан 2...4 сағаттан кейін;

388. Бетонды өндіруде орташа тәуліктік температура қандай болғанда «қыстық шарттар» ұғымы қабылданады:

А) сыртқы ауа +5 °С төмендейді , ал тәулік ішінде 0°С төменге дейін түседі;

В) сыртқы ауа 0°С төмендейді , ал тәулік ішінде -20°С төменге дейін түседі;

С)  сыртқы ауа-40°С төмендейді , ал тәулік ішінде 0°С төменге дейін түседі;

D) сыртқы ауа -5°С төмендейді , ал тәулік ішінде 0°С төменге дейін түседі;

Е) сыртқы ауа-20°С төмендейді , ал тәулік ішінде өзгерістер байқалады;

389. Механикалық сусыздандыру әдістері:

А) тығындау, қыру,бүрку;

В) пресстеу, центрифугалау, вакуумдау;

С) шаю, тазарту, торкреттеу

D) жылтырата тегістеу, сәулелі энергиямен өңдеу;

Е) буландыру, электрлі жылыту.

390. Негізінен жазда бетонды 3 тіулік ішінде суарылады:

А) тәулігіне 1 рет;

В) күндіз әр 4 сағ сайын және түнде 1 рет,ал қалған уақытта –тәулігіне 3 рет;

С) регламенттелінбеген;

D) әр 30 мин сайын;

Е) күндіз әр 30 мин сайын және түнде 1 рет,ал қалған уақытта регламенттелінбеген.

391.  Бетонның қатаюы келесі температурада тоқтайды:

А) +5°С;

В) 0°С;

С)  0°Стөмен;

D) -15°С;

Е) -10°С.

392. Конструкцияны қалыптан алып тастауды  неден бастайды?

А) бетонның қажетті беріктігін алғаннан кейін;

В) кез келген уақытта;

С) тек 28 тәуліктен кейін;

D) келесі күні;

Е) технолог қарап баға бергенннен кейін.

393. Ыстық ауа-райында горизонталь және қисайған тігістерден цемент қабығынан тазартуды қашан жүзеге асырады:

А) алдынғы аймақты бетондағаннан 6...8 сағаттан кейін;

В) алдынғы аймақты бетондағаннан 12...24 сағаттан кейін;

С) ескерілмейді;

D) алдынғы  аймақты бетондағаннан 30...36 сағаттан кейін;

Е) алдынғы  аймақты бетондағаннан 40...48 сағаттан кейін;

394. Аязға қарсы қосымшалар –бұл келесі мөлшерде бетон қоспасына қосылатын химиялық біріккен зат:

А) цемент массасының 2... 10%   (бетонның температурасы мен қосымшаның түріне байланысты) және төмен температурада бетонның қатаюына қатысатын;

В) бетон массасының 10...20%   (бетонның температурасы мен қосымшаның түріне байланысты) және төмен температурада бетонның қатаюына қатысатын;

С). цемент массасының 2... 10%   (бетонның температурасы мен қосымшаның түріне байланысты) және жоғары  температурада бетонның қатаюына қатысатын;

D) бетон массасының 21…30% (бетонның температурасы мен қосымшаның түріне байланысты) және төмен температурада бетонның қатаюына қатысатын;

Е) цемент массасының 21... 30%   (бетонның температурасы мен қосымшаның түріне байланысты) және жоғары  температурада бетонның қатаюына қатысатын

395. Бетон қоспасын қорғаудың жазғы мезгілдегі әдістеріне мыналар жатады:

А) кептіру, нығыздау,дірілдету,күйдіру;

В) химиялық  қоспалар қосу, ылғалды жылумен өңдеу;

С) суару, су бассейнін жабатын құрылғы, су сіңірген ылғалсыйымды материалдармен жабу  (үгінділер, құммен, брезентпен т.с.с.);

D) жоғарыдағы барлық аталғандар;

Е) ескерілмейді.

396. Бетонды қорғау мақсатымен жазғы мезгілде су және бу өткізбейтін материалдарға жатады:

А) үгінділер,құм, брезент;

В) ағаш және металл опалубкалар;

С) Битумделген қағаз сорттары, полимерлі материалдардан жасалынған қабыршақтар, қабыршақ түзетін сұйық материалдар.

D) керамзит, полиуретан.

Е) каучук, арнайы резина.

397. Бетонды қорғау келесі мезгілде әсіресе маңызды

А) салғаннан кейінгі күндерде;

В) салғаннан кейінгі айларда;

С) салғаннан кейінгі 1-2 жылда;

D) қызметінің барлық мерзімі

Е) қолданудан кейінгі алғашқы сағаттарда.

398. Жазда бетонды суара бастайды:

А) бетондағаннан кейін 10-12 сағ кеш емес, ал ыстық,желді ауа-райында 2-3 сағ кейін;

В) бетондағаннан кейін сол мезетте;

С) 24 сағ кейін;

D) жазда бетонды суару ұсынылмайды ;

Е) бетондағаннан кейін 1-7 сағ кеш емес, ал ыстық,желді ауа-райында 20-3 0 минуттан кейін.

399. «Термос» әдісі кеезінде қажетті:

А) жабынның дұрыстығын және бетонның температурасын бақылау;

В) екі опалубкалы қабырға арқылы су буының өтуі;

С) әр түрлі электро жылыту құралдарымен электрлі жылыту;

D)  100° С дейін жылыту және осы температураны 18 сағ қолдау;

Е).  100° С дейін жылыту және осы температураны 18 сағ қолдау.

400. Ғимараттар мен құрылыстардағы және өндірістік бақылауда бетон қасиетін анықтау үшін қолданады:

А) сынамаларды механикалық (жоюшы) әдіспен және сынамаларды жоймай (жоймаушы) сынау;

В) Роквелл әдісі;

С) қыстық қатыру әдісі;

D) Фихтер әдісі;

Е) «термос» әдісі.