1. При каком давлении проводится ТВО в автоклавах

А) 1,6...2,4 МПа;

В) 0,2...0,6 МПа;

С) 0,9...1,6 МПа;

D) 0,6...0,9 МПа;

Е) 2,4…3,2 МПа.

2. При какой температуре проводится ТВО в автоклавах

А) 120...145°С;

В) 85...95°С;

С) 95...100°С;

D) 175...200°С;

Е) 1175...2000°С.

3. Какую прочность должен набрать бетон после ТВО (в % от марочной)

А) 100%;

В) 75%;

С) 85%;

D) 70%;

Е) 120%.

4. Основной закон прочности бетона

A) R28=A⋅Rц(ЦВ±0,5);

B) R28=A⋅Rц(ВЦ±0,5);

C) R28=A⋅ЦВ(Rц±0,5);

D) R28=Rц⋅ВЦ(A±0,5);

E) R28=0,5Rц(ЦВ±A).

5. Водородный показатель воды для приготовления бетонной смеси должен быть

A) не менее 4;

B) более 4;

C) менее 7;

D) более 7;

E) не менее 5.

6. Через какое время снимают опалубку при возведении монолитных сооружений

А) через 7... 10 суток;

В) через 1 сутки;

С) через 1...3 суток;

D) через 3...5 суток;

Е) через 28 суток.

7. Какова плотность тяжелых бетонов

А) 2500...2800 кг/м3;

В) 2800...3200 кг/м3;

С) 1800...2500 кг/м3;

D) 1500...2000 кг/м3;

Е) 4500…5000 кг/м3.

8. Какова плотность особо тяжелых бетонов

А) более 2500 кг/м3;

В) более 3000 кг/м3;

С) более 1800 кг/м3;

D) более 3200 кг/м3;

Е) более 6000 кг/м3.

9. Плотность легких бетонов

А) 300...800кг/м3;

В) 500...1800кг/м3;

С) 1200...1800кг/м3;

D) 800...1200 кг/м3;

Е) 50...80 кг/м3.

10. Плотность особо легких бетонов

А)  менее 500 кг/м3;

В) менее 800 кг/м3;

С) менее 1600 кг/м3;

D) менее 300 кг/м3;

Е) менее 2500 кг/м3.

11. Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси плотной структуры

А) не более 1%;

В) не более 3%;

С) не более 6%;

D) не более 8%;

Е) не более 16%.

12. Какова максимальная крупность зерен заполнителей в крупнозернистом бетоне

А) более 10 мм;

В) более 20 мм;

С) более 40 мм;

D) более 5 мм;

Е) более 70 мм.

13. Каково содержание C3S (алита) в портландцементе

А) 37...60%;

В) 15...37%;

С) 5…15%;

D) 10...18%;

Е) 65…85%;

14. Какова формула алита

А) 2СаО·SiO2;

В) 3CаО·SiO2;

С) 3CaO·AI2O3;

D) 2СаО·Аl2О3;

Е) СаSО4·2H2O;

15. Какова формула белита

A) 2СаО·SiO2;

B) ЗCаО·SiO2;

C) 3CaO·AI2O3;

D) 2СаО·AI2O3;

Е) СаSО4·0,5H2O.

16. Какой минерал оказывает основное влияние на качество цемента

А) алит;

В) белит;

С) трехкальциевый алюминат;

D) четырехкальциевый алюмоферрит;

Е) эттрингит.

17. Какова истинная плотность портландцемента

A) 2,8...3,05 г/см3;

B) 3,05...3,15 г/см3;

C) 3,15...3,3 г/см3;

D) 2,6...2,8 г/см3;

Е) 4,5…5,0 г/см3.

18. Какова насыпная плотность портландцемента в рыхлом состоянии

A) 1100...1300кг/м3;

B) 1400...1700кг/м3;

C) 1700...2000кг/м3;

D) 1000...1100кг/м3;

Е) 3000...3100кг/м3;

19. Какова водопотребность портландцемента для получения теста нормальной густоты

A) 19...22%;

B) 22...27%;

C) 27...35%;

D) 37...40%;

Е) 40…70%;

20. Начало схватывания портландцемента

A) не ранее 30 мин;

B) не ранее 45 мин.;

C) не ранее 1 часа;

D) не ранее 20 мин;.

Е) не ранее 8 часов.

21. Какова удельная поверхность портландцемента

A) 1100...1600см2/г;

B) 1600...2000см2/г;

C) 2200...3500см2/г;

D) 3500...4300см2/г;

Е) 7000…8000 см2/г.

22. Марки портландцемента

A) 300, 400, 500, 600;

B) 300, 350, 400, 450, 500, 600;

C) 400, 500, 550, 600;

D) 400, 500, 600;

Е) 600, 800, 1000, 1100;

23. Какова прочность быстротвердеющего портландцемента через 3 суток твердения

A) не менее 30 МПа;

B) не менее 25 МПа;

C) не менее 20 МПа;

D) не менее 10 МПа;

Е) не менее 100 МПа.

24. Каково содержание шлака в шлакопортландцементе ( M400 ; M500)

А) от 10 до 20%;

В) от 21 до 60%;

С) от 60 до 80%;

D) от 5 до 10%;

Е) от 3 до 5%.

25. Каково содержание шлака в шлакопортландцементе марки 300

A) до 20%;

B) до 40%;

C) до 60%;

D) до 80%;

Е) до 5%;

26. Марки шлакопортландцемента

A) 300; 350;400;500;

B) 400;500;550;600;

C) 300;400;500;550;600;

D) 300;400;500;

Е) 100;200;300.

27. Марки сульфатостойкого портландцемента с тонкомолотой добавкой

A) 400;500;600;

B) 300;400;500;

C) 400;500;

D) 300;400;500;550;

Е) 800;900;1000.

28. Каково содержание минерального пигмента в цветном портландцементе

A) не более 1%;

B) не более 0,3%;

C) не более 10%;

D) не более 15%;

Е) не более 50%;

29. Расширение в объеме напрягающего цемента

A) до 4%;

B) до 6%;

C) до 8% ;

D) до10%;

Е) до50%.

30. Содержание в песчано-гравийной смеси песка

A) 10...15%;

B) 15...20%;

C) 20...25%;

D) 25...40%;

Е) 70…90%.

31. Какую прочность должен иметь щебень из изверженных горных пород

A) не ниже 60 МПа;

B) не ниже 80 МПа;

C) не ниже 100 МПа;

D) не ниже 40 МПа;

Е) не ниже 400 МПа;

32. Марки по насыпной плотности крупного пористого заполнителя

A) 250…1200;

B) 100...800;

C) 300...1400;

D) 400...900;

Е) 1200…2200.

33. Марка по морозостойкости пористых заполнителей

A) не ниже 40;

B) не ниже 80;

C) не ниже 15;

D) не ниже 10;

Е) не ниже 500.

34. Модуль крупности Мк крупного песка

A) 2,0...2,5;

B) 3,5...4;

C) 2,5...3,5;

D) 4...4,5;

Е) 10…15.

З5. Что такое тиксотропия бетонной смеси

A) способность бетонной смеси вовлекать воздух при перемешивании;

B) способность бетонной смеси расслаиваться под воздействием механических сил;

C) способность бетонной смеси изменять свои реологические свойства под влиянием механических воздействий и восстанавливать их после прекращения воздействия;

D способность бетонной смеси схватываться на воздухе;

Е) способность бетона к пластическим деформациям при действии постоянной нагрузки.

36. Уравнение Шведова-Бингама для невибрируемой бетонной смеси

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = 0+md.

37.Уравнение Ньютона для вибрируемой бетонной смеси

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = 0+md.

З8. Уравнение Кулона для бетонной смеси с повышенным содержанием крупного заполнителя и уменьшенным содержанием воды

A) = 0-mdV/dx;

B) = mdV/dx;

C) = tg+ст;

D) = 0+mdV/dx;

Е) = dV/dx.

39. Каковы размеры стандартного конуса для определения подвижности бетонной смеси

A) высота-300 мм; диаметр нижнего основания -200 мм; диаметр верхнего основания-50 мм;

B) высота-300 мм; диаметр нижнего основания -200 мм; диаметр верхнего основания-100 мм;

C) высота-300 мм; диаметр нижнего основания -150 мм; диаметр верхнего основания-100 мм;

D) высота-200 мм; диаметр нижнего основания -200 мм; диаметр верхнего основания-100 мм;

Е) высота-2000 мм; диаметр нижнего основания -2000 мм; диаметр верхнего основания-1000 мм.

40. Какова осадка конуса подвижных бетонных смесей (марки П2)

A) 5...9 см;

B) 10...15 см;

C) 1...4 см;

D) 16 см и более;

Е) 100 см и более.

41. Осадка конуса очень подвижных бетонных смесей (марки П3)

A) 5...9 см;

B) 10...15 см;

C) 16 ...18 см;

D) 18...20 см;

Е) 30..32 см.

42. К какой марке относится бетонная смесь с жесткостью 25с

A) Ж4;

B) Ж3;

C) Ж2 ;

D) Ж1;

Е) СЖ5;

43. Каким прибором определяют реологические свойства жестких бетонных смесей

A) на встряхивающем столике;

B) вискозиметром;

C) конусом СтройЦНИЛ;

D) стандартным конусом;

Е) прибором ВИКА.

44. Как влияет увеличение крупности заполнителя на подвижность бетонных смесей;

A) подвижность бетонных смесей не изменяется;

B) подвижность бетонных смесей возрастает;

C) подвижность бетонных смесей уменьшается;

D) крупность заполнителя не влияет на подвижность бетонных смесей;

Е) бетонная смесь становится неподвижной.

45. Что такое контракция бетона

A) увеличение объема твердой фазы за счет присоединения воды;

B) уменьшение объема системы "цемент-вода" вследствие процесса гидратации;

C) увеличение объема бетона за счет набухания;

D) увеличение объема бетона за счет кристаллизации цемента;

Е) резкое уменьшение сроков схватывания.

46. Формула для определения прочности бетона нормального твердения в любом возрасте

A) Rn=R28(log28/logn);

B) Rn=R28(Iogn/log28) ;

C) Rn=R28(lgn/lg28) ;

D) Rn=R28(lg28/lgn);

Е) Rn=Rб(lg 400/lgn).

47. Каково содержание СзА в высокоалюминатных цементах

A) 11...12%;

B) 8...10%;

C) 12...25%;

D) 6...8%;

Е) 25…50%.

48. Какова скорость нагрева при ТВО для тонкостенных конструкций

A) 30...35 °С/ч;

B) 40...60 °С/ ч;

C) 20 °С/ ч;

D) 25°С/ч;

Е) 100°С/ч.

49. Оптимальная температура изотермического прогрева для бетона на портландцементе

A) 80...85°С ;

B) 85...90°С ;

C) 90...95°С ;

D) 95...100°С;

Е) 175..250°С.

50. Оптимальная температура изотермического прогрева для бетона на шлакопортландцементе

A) 80...85°С;

B) 85...90°С ;

C) 90...95°С ;

D) 95...110°С;

Е) 120…150°С.

51. Какова должна быть скорость остывания бетона после ТВО

A) не более 40 °С/ч;

B) не более 35 °С/ч;

C) не более 30 °С/ч;

D) не более 25 °С/ч;

Е) не более 5 °С/ч.

52. Из чего складывается суммарная величина деформации усадки бетона

A) из влажностной, контракционной и карбонизационной деформаций;

B) из влажностной, карбонизационной и тиксотропной деформаций;

C) из контракционной и карбонизационной деформаций;

D) из влажностной и карбонизационной деформаций;

Е) из тиксотропной, карбонизационной и релаксационной деформаций.

53. Формула, связывающая усадку бетона с его составом (формула Лермита)

A) у.ц./у.б.=1+Vц/Vз;

B) у.ц./у.б.=1+Vц/Vз;

C) у.ц./у.б.=1-Vц/Vз;

D) у.ц./у.б.=1-Vц/Vз;

Е) у.ц./у.б.=1000-Vц/Vз.

54. Какова усадка обычного тяжелого бетона на воздухе

A) 3...4мм/м;

B) 0,6...8мм/м;

C) 0,2…35мм/м;

D) 0,8...1 мм/м;

Е) 8…12 мм/м.

55.Чему равен коэффициент линейного расширения бетона

A) 10x10-6;

B) 10x10-4;

C) 10x10-5;

D) 10x10-7;

Е) 10x107.

56. Как классифицируют структуру затвердевшего бетона

A) по виду и размещению крупного заполнителя в бетоне;

B) по содержанию и виду пор в бетоне;

C) по содержанию и размещению цементного камня в бетоне с учетом его плотности;

D) по содержанию и размещению мелкого заполнителя в бетоне;

Е) по виду вяжущего в бетоне.

57. Основные типы макроструктуры в бетоне

A) плотная; плотная с пористым заполнителем; ячеистая; зернистая;

B) плотная; ячеистая; зернистая;

C) пористая; плотная; ячеистая; зернистая;

D) пористая; плотная; зернистая;

Е) мелкозернистая; крупнозернистая; чешуйчатая.

58. Какую структуру имеют легкие конструктивные бетоны

А) плотную;

B) ячеистую;

C) крупнопористую;

D) плотную с пористым заполнителем;

Е) монолитную с дисперсным армированием.

59. Зависимость прочности бетона от его плотности

A) R=R1(p/p1)n;

B) R=R1(p/p1);

C) R=R1+(p/p1);

D) R=R1-(p/ p1)n;

Е) R=Rб-(p/ p1)5.

60. Какие свойства бетона относятся к параметрам состояния

A) водопоглощение, водопроницаемость;

B) теплопроводность, теплоемкость;

C) прочность, деформативность;

D) плотность, пористость;

Е) морозостойкость, долговечность.

61. Формула для определения пористости бетона

A) П=(В-Ц)х 100/1000;

B) П=((В/Ц)-Ц)х100/1000;

C) П=(В-Ц)х100/1000;

D) П=(В-(В/Ц))х100/1000;

Е) П=(Б-(В/Ц))х10/1000.

62. Какое количество воды связывает цемент в возрасте 28 суток (% от массы цемента)

A) 25%;

B) 20%;

C) 15%;

D) 10%;

Е) 75%.

63. Каково водопоглощение легких бетонов на пористых заполнителях

A) 4...8%;

B) 20...25%;

C) 8...20%;

D) 2...4%;

Е) 35…50%.

64. Коэффициент размягчения тяжелых бетонов

A) 0,35...0,45;

B) 0,85...0,9;

C) 0,9…1;

D) 0,75...0,8;

Е) 1…1,5.

65. Поры и капилляры, каких размеров непроницаемы для воды

A) менее 10-3см;

B) менее 10-4см;

C) менее 10-5см;

D) менее 10-6см;

Е) менее 10-9см.

66. По какой формуле вычисляют объем макропор в бетоне

A) Vмп=(В+2Ц)х100/1000;

B) Vмп=(В-2Ц) х100/1000 ;

С) Vмп=(B-Ц)x100/1000 ;

D) Vмп=(В-Ц)х100/1000;

Е) Vмп=(В/Ц)/1000.

67. Чем измеряется коэффициент проницаемости бетона

А) количеством воды, прошедшей через 1см2 образца в течение 1ч при постоянном давлении;

В) количеством воды, прошедшей через 1см3 образца в течение 1ч при постоянном давлении;

С) количеством воды, прошедшей через 1м2 образца в течение 1сут при постоянном давлении;

D количеством воды, прошедшей через 1 м2 образца в течение 48 часов;

Е) количеством воды, прошедшей через 1 м2 образца в течение 28 суток.

68. Марки бетона по водонепроницаемости

A) W1;W2;W4;W6;W8;W10;W12;

B) W2;W4;W6;W8;W10;W12;W14;

C) W1;W2;W4;W8;W10;W12;W14;W16 ;

D) W2;W4;W6;W8;W10;W12;W16;W18;W20;

Е) W200;W400;W600;W800;W1000.

69. В каких единицах измеряется теплопроводность

A) кДж/(кг °С);

B) Вт (м °С);

C) Вт/(м °С);

D) кДж (м °С);

Е) Дж/м .

70. В чем заключается третья гипотеза прочности бетона Б.Г. Скрамтаева

A) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии;

B) бетон разрушается при сжатии от среза по наклонным плоскостям;

C) концентрация напряжений на материалах с более высокими модулями упругости и разгрузка более слабых материалов;

D) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии и от среза по наклонным плоскостям;

Е) бетон разрушается от расширения замерзающей воды.

71. В чем заключается вторая гипотеза прочности бетона Б.Г. Скрамтаева

A) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии;

B) бетон разрушается при сжатии от среза по наклонным плоскостям;

C) концентрация напряжений на материалах с более высокими модулями упругости и разгрузка более слабых материалов;

D) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии и от среза по наклонным плоскостям ;

Е) бетон разрушается от расширения замерзающей воды.

72. В чем заключается первая гипотеза прочности бетона Б. Г. Скрамтаева

A) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии;

B) бетон разрушается при сжатии от среза по наклонным плоскостям;

C) концентрация напряжений на материалах с более высокими модулями упругости и разгрузка более слабых материалов;

D) бетон разрушается вследствие поперечного расширения при сжатии и от среза по наклонным плоскостям ;

Е) бетон разрушается от расширения замерзающей воды.

73. Какие факторы при испытании бетона относятся к технологическим

A) конструкция пресса, размеры образца;

B) ровность образца, параллельность граней, шероховатость, условия изготовления;

C) скорость нагружения образца, влажность бетона;

Е) компетенция обслуживающего персонала.

74. Марки тяжелого бетона по прочности на сжатие

A)75;100;150;200;250;300;350;400;450;500;550;600;700;800;

B)100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000 ;

C) 50;75;100;150;200;250;300;350;400;450;500;550;600;700;800;

900;1000;

D) 25;50;75;100;150;200;300;400;500;600;700;800;900;1000;

Е) 600;700;800;900;1000;1100;1500.

75. Как определяется марка бетона

A) пределом прочности (в МПа) при сжатии образцов-кубов размером 15x15x15см, испытанных в возрасте 28 суток, после твердения в нормальных условиях (t°=(202)°C; w=95%);

B) пределом прочности (в10-1 МПа) при сжатии образцов-кубов размером 15x15x15см, испытанных в возрасте 28 суток, после твердения в нормальных условиях (t°=(202)°C; w=95%);

C) пределом прочности (в кгс/см2) при сжатии образцов-кубов размером 10x10x10 см, испытанных в возрасте 28 суток, после твердения в нормальных условиях (t°=(202)°C; w=90%);

D) пределом прочности (в МПа) при сжатии образцов-кубов размером 10x10x10 см, испытанных в возрасте 28 суток, после твердения в нормальных условиях (t°=250C; w=80-90%);

Е) пределом прочности (в МПа) при сжатии образцов-кубов размером 100x100x100 см, испытанных в возрасте 7 суток, после твердения в нормальных условиях (t°=250C; w=70-80%);

76. Какое превышение марки бетона допускается при производстве бетонных и железобетонных изделий

A) не более чем на 5%;

B) не более чем на 10%;

C) не более чем на 15%;

D) не более чем на 20%;

Е) превышение марки бетона не нормируется.

77. Каков переходной коэффициент при определении марки бетона на образцах-кубах размером 7х7х7см

A) 0,95;

B) 0,85;

C) 0,754

D) 1,05;

Е) переходной коэффициент не вводится.

78. Какой переходной коэффициент вводится при определении марки легкого бетона на образцах-кубах размером 20х20х20см

A) переходной коэффициент не вводится;

B) 1,1;

C)1,05;

D) 1,2;

Е) 1,5.

79. Марки легкого бетона

A) 15;25;50;100;150,200;250;300;350;400;450;

B) 75;100;150;200;250;300;350;400;500;550;

C) 25;35;50;75;100;150;200;250;300;350;400;

D) 50;100;150;200;250;300;350;400;450;500;

Е) 400;500;600.

80. Кубы каких размеров применяют для определения марки легких бетонов

A) 7х7х7см;

B) 10x10x10см;

C) 15x15x15см;

D) 20х20х20см;

Е) 50х50х50.

81. Формула зависимости прочности бетона от активности цемента и В/Ц

A) Rб=Rц/A(B/Ц);

B) Rб = Rц/А(В/Ц)1/2;

C) Rб =ARц(В/Ц)2;

D) Rб =Rц/A(B/Ц)3;

Е) Rб = A Rц3;

82. Формула зависимости прочности бетона от Ц/В для бетонов с В/Ц > 4 ( Ц/В < 2,5)

А) Rб =ARц [(Ц/B)+0,5];

В) Rб =ARц [(Ц/B)-0,5];

С) Rб =ARц [(Ц/B)-0,5-0,5];

D) Rб=ARц[(Ц/B)2+0,5];

Е) Rб=ARц.

83. Формула зависимости прочности бетона от Ц/В для бетонов с В/Ц < 4 ( Ц/В ;> 2,5)

A) Rб=А1RцЦ/В)+0,5;

B) Rб=АRцЦ/В)+0,5;

C) Rб=А1RцЦ/В)-0,5;

D) Rб=АRцЦ/В)-0,5;

Е) Rб=ARц[(Ц/B)2+0,5];

84. Значение коэффициента А и A1 для рядовых материалов бетона

A) А=0,65; A1=0,45;

B) А=0,6; A1=0,4;

C) А=0,5; A1=0,3;

D) А=0,55; A1=0,35;

Е) А=1,0; A1=0,5.

85. Чему равно среднее значение коэффициента вариации, оценивающей колебание прочности бетона

A) 5%;

B) 10%;

C) 12,5%;

D) 13,5%;

Е) 25%.

86. Классы бетонов

A) В1;В1,5;В2;ВЗ,5;В7,5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50;В6;

B) В1;В2,5;В5;В7,5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50;В60;В80;

C) В2,5;В5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В45;В50;В55;В60;

D) В1;В1,5;В2;В2,5;ВЗ,5;В7,5;В10;В12,5;В15;В20;В25;ВЗ0;В35; В40;В50;В55;В60;

Е) В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В35;В40;В50.

87 Формула зависимости между классом бетона и его средней прочностью

A) B=R(1-tυ)100;

B) B=R(1-t2 υ)100;

C) B=R(1-tυ);

D) B=R(1- t2υ)4

Е) B=Rб(1-t).

88. Формула для перехода от класса бетона В к средней прочности бетона (МПа) при v=13,5% и t=0,95

A) Rбср=В/0,778;

B) Rбср=В/0,787;

C) Rбср=В/1,787;

D) Rбср=В/0,878;

Е) Rбср=В/0,999.

89. Классы бетонов по прочности на осевое растяжение

A) Bt1 ;Bt1,25;Bt1,5;Bt2;Bt2,5;Bt3;

B) Bt0,8;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,2;

С) Bt0,2;Bt0,6;Bt1 ;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,24

D) Bt0,8;Bt1;Bt1,2;Bt1,6;Bt2;Bt2,4;Bt2,8;Bt3,2;

Е) Bt8;Bt10;Bt12;Bt16;Bt20;Bt24;Bt28;Bt32;

90. Формула для определения предела прочности на растяжение при изгибе (МПа)

A) Rизг=vPmax/(b2h);

B) Rизг=vPmax/(bh);

C) Rизг=kPmax/(bh2);

D) Rизг=kPmax/(b2h);

Е) Rизг=b2h.

91. Марки бетона на растяжение при изгибе

A) М10;М15;М20;М25;М30;М35;М40;М45;М50;

B) МЗ;М5; М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М50;М60;

C) М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М45;М50;М55;М60;

D) М5; М10;М15;М20;М25;МЗ0;М35;М40;М45;М50;

Е) М500; М1000;М1500;М2000;М2500.

92. Формула зависимости прочности бетона при изгибе от качества цемента

A) Rизг=АnRц(Ц/В-0,2);

B) Rизг=АnRц(Ц/В-0,2);

C) Rизг=АnRц(Ц/В-0,5);

D) Rизг=АnRц(Ц/В-0,5);

Е) Rизг=АnRц(Ц/В).

93. Формула Шейкина А.Е. для определения модуля деформации бетона

A) E6=Eo/[l-(/R)];

B) E6=Eo/[1+a(/R)];

C) E6=Eo/[1-a(/R)];

D) E6=Eo/[1-(/R)];

Е) E6=Eo/[100-(/R)].

94. Какова допустимая потеря в массе бетонного образца при испытании его на морозостойкость

A) не допускается

B) 5%;

C) 10%;

D) 15%;

Е) не нормируется.

95. Каково допустимое снижение прочности бетонного образца при испытании его на морозостойкость

A) 5%;

B) 10%;

C) 20%;

D) 25%;

Е) 85%.

96. Марки тяжелого бетона по морозостойкости

A) F100;F200;F300;F400;F500;F600;F800;F1000;

B) F50;F100;F200;F300;F400;F500;F600;F700;F800;

C) F50;F75;F100;F150;F200;F300;F400;F500;F600;F800;F1000;

D) F25;F50;F75;F100;F150;F200;F300;F400;F500;F600;F700; F800;F900;F1000;

Е) F5;F50;F100;F150;F200.

97. Цемент какой марки рекомендуется использовать для изготовления бетона класса В30

A) М300;

B) М400;

C) М500;

D) М600;

Е) М800.

98. По какой формуле определяется толщина слоя цементного теста между зернами заполнителя при проектировании состава бетона

A) =(ЦТ-Vз)/см;

B) =(ЦТ+Vп)/см;

C) =(ЦТ+Vз)/Sсм;

D) =(ЦТ-Vз)/Sсм;

Е) =ЦТ/см.

99. Бетоны какой прочности относятся к высокопрочным

A) 40...60 МПа;

B) 30...50 МПа;

C) 50...100 МПа;

D) 100...150 МПа;

Е) 1000…1500 МПа.

100. Бетоны какой прочности относятся к особо высокопрочным

A) более 50 МПа;

B) более 80 МПа;

C) более 100 МПа;

D) более 150 МПа;

Е) более 1000 МПа.

101. В каком возрасте определяют прочность на сжатие гидротехнического бетона

A) 28 суток;

B) 60 суток;

C) 90 суток;

D) 180 суток;

Е) 3 суток.

102. Марки по водонепроницаемости гидротехнического бетона

A) W2;W4;W6;W8;

B) W1;W2;W4;W6;W8;W10;

C) W1;W2;W4;W6;W8;W10;W12;

D) W2;W4;W6;W8;W10

Е) W1;W2;W3

103. Щебень какой прочности применяют для однослойного покрытия дорог

A) из изверженных пород- не менее 100 МПа из осадочных пород- не менее 60 МПа;

B) из изверженных пород- не менее 120 МПа из осадочных пород- не менее 80 МПа;

C) из изверженных пород- не менее 80 МПа из осадочных пород- не менее 60 МПа;

D) из изверженных пород- не менее 160 МПа из осадочных пород- не менее 120 МПа;

Е) из изверженных пород- не менее 500 МПа из осадочных пород- не менее 1000 МПа.

104. Что такое армоцемент

A) цемент, применяемый для армированных конструкций;

B) гидравлическое вяжущее вещество, содержащее 25% активных минеральных добавок (трепел, диатомит, опока и др.);

C) мелкозернистый бетон, армированный стальными ткаными сетками;

D) цемент, армированный волокнистыми материалами (асбестом, мин. ватой и т.д);

Е) цемент, армированный стекловолокном.

105. Формула зависимости прочности мелкозернистого бетона от различных факторов

A) Rмб=АRц(Ц/В-0,8);

B) Rмб=АRц(Ц/(В+ВВ)-0,8);

C) Rмб=АRц(В/Ц-0,5);

D) Rмб=АRц(Ц/В+0,8);

Е) Rмб=АRц(Ц/В).

106. На сколько уменьшится прочность бетона, при введении в цемент 15% микронаполнителя

A) на 5%;

B) на 10%;

C) на 15%;

D) на 20%;

Е) не уменьшится.

107. Классы конструктивных легких бетонов по прочности на сжатие A)В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0;В40; B)В1;В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В15;В20;В25;ВЗ0;В40; C)В1;В2;В2,5;ВЗ,5;В5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0; D)В2;В2,5;В3,5;В5;В7,5;В10;В12,5;В15;В17,5;В20;В22,5;В25;ВЗ0;В35;В40;

Е) М1;М2; М3,5;М5;М7,5;М10;М12,5;М15;М17,5;М20.

108. Классы теплоизоляционных легких бетонов

А) B0,35; B0,5; B0,75; B1; В2;

B) В0,35; B0,75; В1;

C) В0,25; B0,35; B0,5; B0,75; B1;

D) B0,35; B0,5; B0,75; B1;

Е) B35; B50; B75; B100.

109. Марки конструктивных легких бетонов по прочности на сжатие

A) М50;М75;М100;М150;М200;М250;М300;М350;М400;М450;

B) М25;М35; M50;M75;M100;M150;M200;M250;M300;M350;M400;

C) М50;М75;М100;М150;М200;М250;МЗ00;М350;М400;

D) М35; М50;М75;М100;М150;М200;М250;МЗ00;М350;М400;М450;

Е) B0,35; B0,5; B0,75; B1.

110. Марки теплоизоляционных легких бетонов по прочности на сжатие

A) М35;М50;М75;М100;

B) М25;М35;М50;М75;

C) М5;М10;М15;М25;

D) М10;М25;М35;М50;

Е) B0,35; B0,5; B0,75.

111. Марки легких бетонов по средней плотности

A)D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;D1100;

D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;D1700;D1800;D1900;D2000

B)D200;D300;D400;D500;D600;D800;D1000;D1200;D1400;D1600;

D1800;D2000

C)D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;D1100;

D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;D1700;D1800;

D) D100; D200;D300;D400;D500;D600;D700;D800;D900;D1000;

D1100;D1200;D1300;D1400;D1500;D1600;

Е) D100; D200;D300;D400;D500;D600.

112. Какое количество крупного пористого заполнителя должны содержать поризованные легкие бетоны

A) более 400 л/м3;

B) более 600 л/м3;

C) более 800 л/м3;

D) более 1000 л/м3;

Е) не содержат пористый заполнитель.

113. Как определяют марку жаростойкого бетона на портландцементе

A) пределом прочности на сжатие образцов-кубов 15x15x15см в возрасте 7 суток;

B) пределом прочности на сжатие образцов-кубов 10x10x10см в возрасте 28 суток;

C) пределом прочности на сжатие образцов-кубов 15х15х15см в возрасте 28 суток;

D) пределом прочности на сжатие образцов-кубов 10x10x10 см в возрасте 7 суток;

Е) пределом прочности на сжатие образцов-балочек 4x4x16см в возрасте 28 суток.

114. В каком возрасте определяют марку жаростойкого бетона на глиноземистом цементе и жидком стекле

A) 3 суток;

B) 7 суток;

## C) 14 суток;

D) 28 суток;

Е) 180 суток.

115. Что называется бетоном

A) Бетон, это смесь цемента и крупных заполнителей, взятых в определенных пропорциях;

B) Бетонами называют материалы, получаемые в результате тщательного перемешивания смеси из цемента, щебня и гравия, взятых в определенных пропорциях;

C) Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в результате перемешивания тщательно подобранной смеси из связующего, воды и заполнителей;

D) Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из вяжущего, мелкого и крупного заполнителей, воды и химических добавок, взятых в определенных пропорциях;

Е) Бетонами называют смесь, полученную перемешиванием тщательно подобранных ингредиентов из вяжущего с водой, мелкого и крупного заполнителей;

116. Какие бетоны в зависимости от плотности относятся к особо тяжелым.

A) 10 кг/м3;

B) 100 кг/м3;

C) 1000 кг м3;

D) 2000 кг/м3;

E) более 2500 кг/м3.

117. Как называются бетоны, если вяжущим будет известь

A) силикатный;

В) полимербетон;

C) цементный;

D) гипсовый;

E) жаростойкий.

118. Какие вы знаете приборы для оценки удобоукладываемости бетонной смеси

A) вискозиметр для определения вязкости жидкотекучих материалов;

B) технический вискозиметр и вибратор;

С) вискозиметр для жестких и стандартный конус для подвижных бетонных смесей;

D) конус СтройЦНИИЛа;

E) Стандартный конус (конус Абрамса) и вибратор.

119. Повышение подвижности или снижение водопотребности бетонной смеси можно достигнуть применением

А) солей неорганических кислот;

В) пластификаторов;

C) пластических масс;

D) золы;

E) минеральных активных добавок.

120. Каким прибором определяют реологические свойства жестких бетонных смесей (жесткость, в секундах)

A) на встряхивающем столике;

B) конусом СтройЦНИИЛа;

C) стандартным конусом (конус Абрамса);

D) вискозиметром;

Е) дуктилометром.

121. Что означает тиксотропность бетонной смеси

А) способность бетонной смеси вовлекать воздух при перемешивании;

B) способность бетонной смеси расслаиваться под воздействием механических сил (вибрации);

C) способность бетонной смеси увеличивать водоудерживающую способность без расслоения даже в случае механического воздействия;

D) способность бетонной смеси проявлять эффект ускоренного твердения при воздействии механических сил;

E) способность бетонной смеси изменять свои реологические свойства, т.е. проявлять эффекты жидкотекучести в результате механического воздействия (вибрации) и восстанавливать их после прекращения данного воздействия.

122. Как влияет увеличение крупности заполнителя (Дпр) на подвижность бетонной смеси (реологические свойства, m, Па с)

А) подвижность бетонной смеси уменьшается;

В) подвижность бетонной смеси возрастает;

C) подвижность бетонной смеси не изменяется;

D) подвижность бетонной смеси в начале уменьшается, а затем возрастает;

E) подвижность бетонной смеси в начале возрастает, а затем уменьшается.

123. Какой тип структуры бетонной смеси обеспечивает наибольшую прочность бетона

А) бетонная смесь с плавающим заполнителем;

В) бетонная смесь с недостатком цементного теста;

С) бетонная смесь с плотной упаковкой заполнителя;

D) крупнозернистая бетонная смесь;

Е) бетонная смесь с применением воздухововлекающей добавки.

124. Укажите зависимость структурной вязкости, m, (Па с ) цементного раствора от В/Ц.

А) В/Ц не оказывает влияние на изменение величины структурной вязкости цементного раствора;

B) с увеличением В/Ц уменьшается структурная вязкость m цементного раствора;

C) при В/Ц =0,65 структурная вязкость цементного раствора увеличивается, а при В/Ц = 0,45 – уменьшается;

D) с уменьшением В/Ц увеличивается структурная вязкость цементного раствора;

E) с увеличением В/Ц увеличивается структурная вязкость   m цементного раствора.

125. Какой тип макроструктуры бетона обеспечивает большую прочность

А) плотная;

B) плотная с поризованным цементным камнем;

C) ячеистая;

D) плотная с пористым заполнителем;

Е) плотная с лещадным заполнителем.

126. Каковы размеры стандартного конуса для определения подвижности бетонной смеси

A) высота - 300 мм, диаметр нижнего основания - 200 мм. диаметр верхнего основания - 50 мм;

B) высота - 300 мм, диаметр нижнего основания - 250 мм, диаметр верхнего основания -100 мм;

C) высота - 250 мм, диаметр нижнего основания - 200 мм, диаметр верхнего основания -150 мм;

D) высота и диаметр нижнего основания - 350 мм, соответственно, диаметр верхнего основания - 100 мм;

E) высота - 300 мм, диаметр нижнего основания - 200 мм, диаметр верхнего основания -100 мм.

127. Какие способы ускорения твердения бетона вы знаете

A) механический, химический, тепловой, механо-химический;

B) воздействие отрицательных температур;

C) увеличением продолжительности вибрирования формируемых изделий и конструкций;

D) обработка бетонной смеси гидрофобно-пластифицирующими добавками;

E) твердение бетонной смеси в воде, при постоянном ее перемешивании.

128. Какие процессы протекают при гидратации цемента и структурообразовании цементного камня во времени

A) процесс гидратации начинается с образованием крупных кристаллов в цементном камне, которые с течением времени разрушаются, переходят в гель и уплотняют структуру цементного камня;

B) в результате насыщения зерен цемента водой, происходит набухание и затем гидратация вяжущего от центра зерна к периферии, что сопровождается ростом кристаллов переплетающихся между собой;

С) процесс гидратации развивается на границах зерен с образованием гелевой оболочки; между зернами гидратирующего цемента образуются волокнистые и столбчатые структуры; неустойчивая структура постепенно уплотняется, а затем переходит в относительно стабильную структуру;

D) процессы гидратации цементных зерен сопровождаются образованием цементного клея, который во времени скрепляет заполнитель в прочный искусственный камень;

E) процесс гидратации сопровождается полным растворением зерен цемента, образованием коллоидного растворения с последующей его кристаллизацией.

129. При каких условиях получается высококачественная структура бетона

А) при действии мороза (отрицательных температурах);

В)  в естественных условиях;

С) тепловой обработке в ямных камерах;

D) при действии воды в ямных камерах;

E) при действии инфракрасных лучей.

130. Какова роль экзотермии цемента в бетонах для массивных конструкций

A) цементы с высокой экзотермией оказывают положительное влияние при твердении бетона;

B) экзотермия цемента не вызывает трещинообразования при твердении бетона;

C) экзотермия цемента способствует быстрому набору прочности бетона;

D) при бетонировании массивных конструкций следует учитывать влияние экзотермии цемента; применять следует низкоалюминатные цементы (при этом содержание алита также не должно превышать 50%);

Е) не влияет на свойства бетона.

131. Какой наблюдается характер  разрушения  бетона, в случае если прочность заполнителя при растяжении выше прочности раствора или цементного камня

A) с разрывом атомов заполнителя;

B) с разрывом зерен заполнителя;

C) смешанное разрушение;

D) с разрывом молекул заполнителя;

Е) по цементному раствору без разрушения заполнителя.

132. Основные типы макроструктуры бетона

A) плотная; плотная с пористым заполнителем; ячеистая; зернистая;

B) сетчатая; ромбическая; объемная с включениями ячеистой;

C) плоская, плотная с волокнистым наполнителем;

D) зернистая в крапинку, игольчатая с веерным расположением зерен цемента;

E) слоистая в крапинку.

133. "Микробетон" по В.И.Юнгу это

А) бездефектный высокопрочный бетон;

В) микроструктура бетона на границе раздела фаз "воздух - твердое тело";

С) микроструктура цементного камня, которая состоит из не прореагировавших зерен цемента, новообразований и микропор различных размеров;

D) новообразования в субмикрокристаллической форме;

E) такого понятия в бетоноведении не существует.

134. Основные пути улучшения структуры бетона

А) применение тепловой обработки;

В) применение химических добавок, уплотнение бетонной смеси, уход за твердеющим бетоном;

C) обработка бетона рентгеновскими лучами;

D) применение минеральной посыпки поверхности бетона;

E) обработка (полив) поверхности бетона горячей водой.

135. Прочность бетона - это

А) свойство материала не разрушаться под действием тепл;

В) сопротивляться действию попеременного замораживания и оттаивания;

С) мера движения электронов;

D) свойство материала сопротивляться разрушению от действия внутренних напряжений, возникающих в результате действия нагрузки или других факторов;

Е) свойство материала не деформироваться под действием нагрузки или других факторов.

136. Бетон хорошо сопротивляется

A) изгибу;

B) разрыву;

C) кручению;

D) срезу;

Е) сжатию;

137. Водонепроницаемость бетона существенно повышается применением

А) гидрофобно-пластифицирующих добавок;

B) солей неорганических кислот;

C) выдержки в воде;

D) замораживания бетонной смеси;

E) насечек на поверхности бетона.

138. От чего в основном (положительным образом) зависят структура и прочность цементного камня

A) способа разрушения;

B) увеличение времени перемешивания;

С) минералогического состава и тонкости помола вяжуще;

D) увеличения продолжительности транспортирования бетонной смеси;

E) применения форсированного нагрева бетонной смеси до 250° С.

139. Укажите размеры стандартных образцов, кубов (эталон)

A) 30x30x30 см;

В) 15х15х15см;

C) 20x20x20 см;

D) 10x10x10 см;

E) 7,07x7,07x7,07 см;

140. Приведите формулу основного закона прочности бетона (по И.Боломею и Б.Г.Скрамтаеву)

A) Rб = Rц lg28 (Ц/В)  0,5);

B) Rб = ARц + lg 28/lg n;

C) Rб = ARц – lg28 + Ц/B;

D) Rб = ARц+ (Ц/B)  0,5);

E) Rб = АRц (В/Ц)  0,5).

141. Что такое контракция в твердеющем бетоне

A) увеличение объема твердой фазы за счет присоединения воды;

B) увеличение объема бетона за счет набухания;

C) уменьшение объема бетона за счет усадки, сопровождающейся испарение воды затворения;

D) увеличение объема системы «цемент-вода» вследствие процесса гидратации;

Е) уменьшение объема системы «цемент-вода» вследствие процесса гидратации;

142. Из чего складывается суммарная величина деформации усадки бетона.

А) из влажностной, карбонизационной, контракционной;

B) из карбонизационной, контракционной и тиксотропной деформаций;

C) из температурной, влажностной и контракционной деформаций;

D) из карбонизационной, контракционной деформаций;

E) из влажностной и тиксотропной деформаций.

143. Приведите формулу определения  прочности  бетона нормального твердения в зависимости от возраста

А) Rn = R28 (log28/log n);

В) Rn = R28/(log n/log28);

C) Rn = R28 ( log n/log28);

D) Rn =R28/(log28/log n);

E) Rn = (log28/log n) + R28.

144. Усадка бетона вызывается

А) добавлением металлического щебня;

В) физико-химическими процессами в нем при твердении;

C) замораживанием бетонной смеси;

D) заглаживанием бетонной смеси;

E) вибрацией бетонной смеси.

145. F 50 означает

A) форс-мажорные обстоятельст;

B) фигура 50;

C) предел прочности бетона на сжатие при одновременном действии мороза;

D) морозостойкость бетона - 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания в водонасыщенном состоянии;

Е) 50 циклов замораживания бетона в сухом состоянии.

146. М 200 означает у бетона

A) морозостойкость;

B) водопроницаемость;

C) усадку;

D) набухание;

E) предел прочности на сжатие.

147. Основными факторами сцепления бетона со стальной арматурой являются

А) свойства бетона, профиль арматуры, условия контакта между бетоном и арматурой;

B) свойства бетона, обработка арматурной стали пластифицирующими добавками и уплотнение бетона;

C) обработка бетона в магнитном поле;

D) применение добавок мелассы в бетонную смесь и обработка полимерными материалами арматурной стали;

E) нагревание арматурной стали перед бетонированием с последующим замораживанием железобетона.

148. Какие деформации в значительной степени свойственны бетону под действием внешних сил и нагрузок

А) упругие;

B) среза;

С) пластические;

D) кручение;

Е) упруго-пластические.

149. Свойство бетонов при длительно действующей на него нагрузки, сопровождающееся нарастанием пластической деформации, называется

А) релаксацией;

B) ползучестью;

C) упругостью;

D) пластичностью;

E) гибкостью.

150. Какие вяжущие материалы применяют для изготовления тяжелых бетонов

А) битумы, дегти;

В) лаки, краски;

C) гипс, фосфогипс;

D) портландцемент и его разновидности;

Е) известь, зола.

151. Цементы какой активности целесообразно применять для сокращения сроков твердения бетона

А) марки 100;

B) марки 200;

C) любой активности;

D) цемент активностью не более 300 кгс/см2;

E) марки 400, 500, 550 и 600.

152. Какие минералы цементного клинкера оказывают наибольшее влияние на интенсивность роста прочности бетона в раннем возрасте

А) С3А и C3S;

В) C2S и C4AF;

С) С3 S и С3 А;

D) С4 AF и С3 А;

E) Са(ОН)2 и Mg(OH)2.

153. Какие негативные последствия возникают в бетоне на пуццолановом портландцементе в сравнении с обычным портландцементом

А) не наблюдаются;

B) повышенное набухание;

С) повышенная усадка, меньшая морозостойкость;

D) высокая теплопроводность;

Е) повышенная теплоемкост.

154. Какая форма зерен обеспечивает наименьшую пустотность заполнителей

А) октаэдры;

В) кубовидная;

C) шаровидная;

D) игольчатая;

E) лещадная.

155. Какое влияние оказывают пылевидные, илистые и глинистые примеси в заполнителях на прочность бетона

A) существенно повышают;

B) улучшают структуру бетона;

С) не влияют;

D) снижают;

Е) повышают.

156. Какие размеры зерен заполнителя называют песком

A) от 5 до 40 мм;

B) от 0 до 0,14 мм;

C) от 0 до 15 мм;

D) от 5 до 20 мм;

Е) от 0,14до 5 мм.

157. Воздухововлекающие добавки в бетоне обеспечивают

A) повышение морозостойкости;

Б) снижение морозостойкости;

C) увеличение плотности;

D) снижение прочности;

E) увеличение истираемости.

158. Чем обусловлена активность минеральных добавок

A) содержанием гидроксида железа;

B) содержанием двухкальциевого силиката;

С) содержанием веществ в химически активной форме способных связывать гидроксид кальция в присутствии воды при обычной температуре;

D) содержанием кристаллических фаз не способных вступать в химическое взаимодействие с гидроксидом кальция в присутствии воды при обычной температур;

E) содержанием органических примесей пластифицирующих бетонную смесь.

159. От чего назначают дозировку добавки в бетон в % от массы

А) песка;

В) цемента;

C) щебня;

D) сухих компонентов;

E) воды с песком.

160. На какой объем бетона назначается расход составляющих материалов?

A) объем ведра - 10 л;

B) один замес бетоносмесителя емкостью 1200 л;

С) объем 3-х кубиков размерами 10x10x10 см;

D) 1000 л (1м3);

Е) 100л.

161. Сумма абсолютных объемов компонентов бетонной смеси при проектировании состава бетона должна быть равна

A) 10 л;

B) 3000 л;

С) 1500 л;

D) 250л;

Е) 1000л.

162. Как изменяется расход воды в бетонной смеси в зависимости от крупности щебня?

А) с увеличением фракции (Днаиб) щебня уменьшается расход воды;

B) с увеличением фракции (Днаиб) щебня увеличивается расход воды;

C) фракция щебня не оказывает влияния на расход воды;

D) расход воды не зависит от фракции щебня, а зависит от расхода вяжущего;

Е) расход воды зависит от качества перемешивания щебня в бетоносмесителе.

163. Какие требования предъявляются к удобоукладываемости бетонной смеси для бетонирования густоармированных железобетонных конструкций без виброуплотнения?

А) ОК = 0 см;

В) ОК = 15см;

С) ОК=12-18см;

D) ОК = 3 -4 см;

Е) Ж= 15-30 сек.

164. Какие марки цемента можно рекомендовать для приготовления бетона М 300?

А) 300;

B) 500;

C) 100;

D) 200;

E) 250.

165. С какой величины предела прочности на сжатие бетоны начинают называть высокопрочными?

А) с 300 МПа;

В) с 10 МПа;

С) с 100 МПа;

D) с 50 МПа;

Е) с 500 МПа.

166. Какое условие должно выполняться при изготовлении высокопрочного бетона в отношении крупного заполнителя?

A) предел прочности крупного заполнителя должен соответствовать заданной прочности бетона

B) крупный заполнитель должен быть мытым;

C) крупный заполнитель следует подвергнуть нагреву до 80 °С;

D) крупный заполнитель следует обработать НСl;

Е) предел прочности крупного заполнителя должен быть на 20 % выше заданной прочности бетона.

167. Гидротехнический бетон в 180 - суточном возрасте делят

а) на четыре марки по водопроницаемости: W2; W4; W6; W8;

B) по величине водопоглощения не более 20 %;

C) по величине набухания не более 5 мм/м;

D) по величине коэффициента линейного термического расширения;

E) по величине усадки не менее 2 мм/м.

168. Какие наиболее эффективные методы применяются для получения мелкозернистого бетона?

А) применение заполнителя крупностью не менее 20 мм;

В) применение песков с модулем крупности не более 1;

С) механоактивация вяжущего, применение химических добавок и максимальное уплотнение бетонной смеси;

D) механоактивация песка в присутствии гипсового камня и высоко-алюминатного цемента;

E) применение вместо воды затворения горячих водных растворов солей неорганических кислот.

169. Какие бетоны относят к особо легким теплоизоляционным по

А) зернистости заполнителя не менее 10 мм;

В) плотности менее 500 кг/м3;

C) размерам пор не менее 5...10 мм;

D) по прочности на сжатие не менее 100 МПа;

E) водопоглощению равным 1...2 %.

170. К каким последствиям в бетоне приводит увеличение содержания легкого заполнителя и уменьшение его плотности?

A) снижает прочность легкого бетона и повышает его теплопроводность;

B) не оказывает никакого влияния;

C) повышает прочность бетона;

D) понижает коэффициент теплопроводности легкого бетона, т.е. улучшает теплофизические свойства;

Е) повышает коэффициент теплопроводности легкого бетона и снижает величину водопоглощения.

171. Что может снизить водопоглощение пористого заполнителя и сохранить подвижность бетонной смеси?

A) предварительное водонасыщение пористого заполнителя;

B) высушивание заполнителя;

C) горячее водозатворение;

D) обработка заполнителя хлористым кальцием;

Е) предварительная гидрофобизация.

172. 	Получение поризованного легкого бетона

А) уменьшение растворной части бетона с применением воздухововлекающей добавкой;

В) применение щебня крупной фракции;

C) применение виброуплотнения бетонной смеси;

D) создание условий для аэрации отвердевшего легкого бетон;

E) увеличение содержания цементного теста при исключении крупного заполнителя.

173. Какое основное условие следует выполнить для получения морозостойкого легкого бетона?

A) применить портландцемент марок 400 и 500 с содержанием С3 А более 20 %;

B) применить омагниченную воду затворения;

С) применить портландцемент марок 500 и 600 с содержанием С3 А не более 7 %;

D) применить бесцементное вяжущее марок 500 и 600;

E) применить расширяющийся цемент.

174. Какие шлаки могут использоваться в производстве бесцементных бетонов?

А) закристаллизованные;

В) содержащие не менее 80% стеклофазы;

С) содержащие С3 S не более 50 %;

D) содержание оксид кремния более 80 %;

Е) имеющие модуль основности менее 0,45.

175. Какие основные активизаторы применяются для изготовления шлакощелочного бетона?

A) водные растворы поверхностно-активных веществ;

B) концентрированные растворы солей сильных кислот;

С) гидрофобизирующие вещества;

D) химические вещества и побочные продукты промышленности с рН не менее 12;

E) воздухововлекающие вещества, подвергнутые активации и модифицированные солями легко гидролизирующихся металлов.

176. Основные условия, обеспечивающие получение силикатного бетона

A) гашение извести в присутствии пластификатора;

B) помол песка и пропаривание бетонных изделий;

C) обработка паром извести и песка с последующим их уплотнением;

D) применение немолотого песка и комовой негашенной извест;

Е) совместный помол извести с песком и автоклавирование бетона.

177. Производство бетонов на основе шлаковых вяжущих позволяет решить ряд основных задач, в число которых вошли

A) использование минерального сырья техногенного происхождения (утилизация), позволяет улучшить экологию и обеспечить охрану окружающей среды;

B) получение расслаиваемых бетонов с анизотропной структурой, позволяет улучшить экологию и охрану окружающей среды;

С) получение морозостойких и жаростойких бетонов для возведения объектов металлургического производства (печи и т.п.);

D) сокращение режима тепловой обработки на 50-60 % , в сравнении с бетонами на портландцементе, экология и охрана окружающей сред;

Е) сокращение времени перемешивания с целью получения однородной

быстротвердеющей бетонной смеси с содержанием щелочных активизаторов.

178. Что такое армоцемент?

А) цемент, применяемый для армированных конструкций;

В) гидравлическое вяжущее вещество, содержащее 25 % активных минеральных добавок (трепел, диатомит, опока и др.);

С) мелкозернистый бетон, армированный стальными ткаными сетками;

D) цемент, армированный волокнистыми материалами (асбестом, минватой и т.д.;

Е) полимербетон, изготовленный в условиях одновременного действия

воды и мороза.

179. Как определяют марку жаростойкого бетона на портландцементе?

А) пределом прочности при сжатии образцов - кубов 15х15х15см в возрасте 7 суток;

В) пределом прочности при сжатии образцов - кубов 10x10x10 м в возрасте 7 суток;

С) пределом прочности при сжатии образцов - кубов 15х15х15см в возрасте 28 суток;

D) пределом прочности при сжатии образцов – кубов 10х10х10см в возрасте 28 суток;

Е) пределом прочности при сжатии образцов - кубов 20x20x20 см в возрасте 7 суток.

180. В каком возрасте определяют марку жаростойкого бетона на глиноземистом цементе и жидком стекле

А) 22 суток;

В) 7 суток;

С) 14 суток;

D) 3 суток;

Е) 28 суток.

181.	 Укажите, какие материалы применяются для производства автоклавного газобетона

А) вяжущее, немолотый песок с модулем крупности менее 1,5 и вода;

В) гипс, молотый песок, алюминиевая пудра и вода;

С) полимерное связующее, молотый песок, алюминиевая пудра и вода;

D) органическое вяжущее, молотый песок, порообразователь и сода;

Е) вяжущее, молотый песок, алюминиевая пудра, обезжириватель

(сульфонол) и вода.

182. Какой тип макроструктуры бетона обеспечивает лучшие теплотехнические свойства?

А) ячеистая;

В) плотная;

С) плотная с поризованным цементным камнем;

D) плотная с пористым заполнителем;

Е) плотная с лещадным заполнителем.

183. По назначению бетоны делят на

А) легкие, тяжелые, особо тяжелые;

В) ячеистые, конструктивные, теплоизоляционные;

С) конструктивные, конструктивно-теплоизоляционные, теплоизоляционные, гидротехнические, дорожные, химически стойкие, декоративные, жаростойкие;

D) пористые, конструктивные, теплоизоляционные;

Е) конструктивные, теплоизоляционные, тяжелые.

184. Для образования ячеистой структуры газобетона, как правило, применяют

А) суперпластификатор;

В) алюминиевую пудру;

С) мыльный корень;

D) гидролизованную кровь;

Е) хлористый кальций.

185. Для получения ячеистой структуры пенобетона применяют

А) сульфитно-спиртовую барду;

В) сульфитно-дрожжевую бражку;

С) соапсток;

D) поверхностно-активные вещества;

Е) жидкое стекло.

186. Каким прибором определяют текучесть ячеистобетонной смеси

А) конусом Абрамса;

В) конусом СтройЦНИИЛа;

С) прибором ВИКа;

D) вибратором;

Е) вискозиметром Суттарда.

187. Какой материал фибры в фибробетонах имеет наибольшую адгезию с цементным камнем

А) асбестовые волокна, стальные фибры

В) древесные;

С) полимерные;

D) стеклянные;

Е) резиновые.

188. Какие основные требования предъявляются к пигментам, используемым в декоративных бетонах

A) жаростойкость, теплостойкость;

B) теплопроводность, морозостойкость;

С) светостойкость, атмосферостойкость, щелочестойкость;

D) водостойкость, износостойкость, высолообразование;

E) коагулирующая способность.

189. Основные отличительные признаки гидратного бетона

А) плотность менее 1800 кг/м количество химически связанной воды

менее 15 %;

В) плотность более 2500 кг/м3, большое количество химически связанной воды;

C) высокая поверхность раздела фаз «твердое тело - вода »;

D) отсутствие химически связанной воды;

E) нет отличий от обычного бетона.

190. Какие  активные  составляющие  входят  в  состав  цементно-полимерного бетона

A) водный раствор извести и глины;

B) водный раствор солей и цемента;

С) древесные опилки и цемент;

D) минеральные вяжущие и органические вещества;

Е) металлические фибры и цемент.

191. Что называют полимербетонами

А) бетоны, в которых вяжущим является цемент с полимерными добавками и заполнителем - неорганические материалы;

B) бетоны, в которых вяжущим является гипс, а заполнителем – полистирол;

C) бетоны, в которых вяжущим является шлак и заполнителем – пемза;

D) бетоны, в которых вяжущим является битум, а заполнителем песок с минеральным наполнителем;

Е) бетоны, в которых вяжущим являются различные полимерные смолы, а заполнителем являются неорганические материалы.

192. Какие основные технологические операции позволяют получить бетонополимер из обычного бетона

А) сушка, вакумирование, пропитка мономером и полимеризация;

Б) сушка, пропитка битумом и посыпка минеральным порошком;

C) водонасыщение, пропитка мономером и полимеризация;

D) облучение инфракрасными лучами и набрызг мономера с последующей полимеризацией;

Е) насыщение растворами солей с последующей гидрофобизацией поверхности бетона.

193. При монолитном бетонировании сооружений для обеспечения хорошего сцепления "старого" и "свежеуложенного" бетона следует

А) промыть водой место укладки бетона;

В) посыпать песком место укладки "свежего" бетона;

С) снять карбонизированный слой ''старого" бетона;

D) обработать щелочью место контакта "старого" и вновь уложенных бетонов;

E) произвести гидрофобизацию поверхности ''старого" бетона.

194. Какие материалы сохранят лидирующую роль в строительстве в XXI веке?

А) керамика и стекло;

В) бетон и железобетон;

C) краски и лаки;

D) металл и дерево;

E) стекло и дерево.

195. Согласно ГОСТ гравий и щебень по крупности зерен делятся на следующие фракции

A) 5 - 10; 10 - 20; 20 - 40; 40 – 70;

B) 0 - 5; 5 - 10; 10 - 20; 20 – 40;

C) 5 - 10; 10 - 20; 20 - 40; 40 – 100;

D) 10 - 20; 20 - 40; 40 - 70; 70 – 150;

E) 20-40; 40-70; 70-100.

196. Добавки в бетон добавляют в количестве (от массы цемента)

A) химические - 0,1...2%, тонкомолотые материалы - 5...20%;

B) химические - 0...5%, тонкомолотые материалы - 5...20%;

C) химические - 2...5%, тонкомолотые материалы - 10...20%;

D) химические - 0,1...2%, тонкомолотые материалы - 10...20%;

E) химические - 0,3...2,5%, тонкомолотые материалы - 10...30%.

197. Нормальными условиями для твердения бетона являются

A) t=202 С, влажность 90...100%;

B) t=182 С, влажность 90...100%;

C) t=202 С, влажность 70...90%;

D) t=182 С, влажность 95...100%;

E) t=20С, влажность 100%.

198. Добавки С-3, 10-3 относятся к

A) суперпластификаторам;

B) гидрофобным добавкам;

C) гидрофильным добавкам;

D) воздухововлекающим добавкам;

E) гидрофобно-пластифицирующим.

199. В качестве пенообразователя в пенобетон применяют

A) клееканифольный пенообразователь;

B) алюминиевую пудру;

C) ЛСТ;

D) СДБ;

E) суперпластификатор С-3.

200. Бетоном называют

A) искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и в отдельных случаях добавок;

B) искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси цемента, воды и добавок;

C) смесь вяжущего, воды, заполнителей и добавок;

D) рационально подобранная смесь вяжущего вещества, воды, заполнителей и в некоторых случаях добавок;

E) смесь рационально подобранных материалов для получения камня.

201. Для обеспечения высокой прочности сцепления поверхность зерен заполнителя должна быть:

А) гладкой и плотной;

В) слоистой и пористой;

С) окатанной, без шероховатостей;

D) чистой и шероховатой;

Е) чистой и гладкой.

202. ПАВ в портландцемент вводят для:

А) повышения пластичности вяжущего теста и гидрофобизации;

В) улучшения зернового состава;

С) изменение вещественного состава;

D) улучшения декоративных свойств;

Е) замены части клинкера.

203. Укажите свойства бетонной смеси:

А) прочность на изгиб и стойкость к расслаиванию;

В) тиксотропия и удобоукладываемость;

С) водопотребность и отношение воды к цементу;

D) упругость, усадка и ползучесть;

Е) пластическая и динамическая прочность.

204. Если количество воды затворения больше требуемого:

А) уменьшится усадка бетона;

В) уменьшится прочность бетона;

С) увеличится прочность бетона;

D) уменьшится ползучесть бетона;

Е) все отмеченные.

205. Что необходимо учитывать при расчете производственного состава бетона:

А) влажность заполнителей;

В) дробимость заполнителей;

С) морозостойкость бетона;

D) качество добавок;

Е) насыпную плотность заполнителей.

206. Для уплотнения бетонной смеси применяют:

А) штыковку;

В) вибраторы;

С) кельму;

D) керн;

Е) мундштук.

207. Усадка какого компонента бетона больше:

А) щебня;

В) песка;

С) цементного камня;

D) крупного заполнителя;

Е) мелкого заполнителя.

208. Что влияет на первоначальную усадку бетонной смеси:

А) качество исходных материалов;

В) состав бетонной смеси;

С) расход цемента;

D) количество добавляемой воды;

Е) от свойств сырья до вида армирования влияют на первоначальную усадку.

209. Для оценки удобоукладываемости бетонной смеси используют следующие показатели:

А) предельное напряжение сдвига и вязкость;

В) подвижность, жесткость и связность бетонной смеси;

С) тиксотропия и седиментация бетонной смеси;

D) вязкость и период релаксации ;

Е) предельное напряжение сдвига и период сдвига.

210. Что такое седиментация бетонной смеси:

А) схватывание бетонной смеси вследствие гидратации цемента;

В) способность бетонной смеси «псевдоразжижаться» под действием механических воздействий;

С) перераспределение твердых частиц по объему бетонной смеси под действием сил тяжести;

D) разжижение бетонной смеси при использовании суперпластификаторов;

Е) уплотнение бетонной смеси при вибрации.

211. Для описания поведения бетонной смеси в различных условиях используют ее реологические характеристики:

А) предельное напряжение сдвига, вязкость и период релаксации;

В) тиксотропия и седиментация;

С) подвижность и жесткость;

D) релаксация и связность;

Е) структурная прочность и плотность.

212. Для определения реологических характеристик бетонной смеси применяют специальные приборы:

А) конусы №1 и №2;

В) конус и встряхивающий столик;

С) прибор ВИКА;

D) форму-куб 20х20х20 и виброплощадку;

Е) вискозиметры.

213. Для определения жесткости бетонной смеси упрощенным способом Б. Г. Скрамтаева применяют следующее оборудование:

А) конусы №1 и №2 ;

В) конус и встряхивающий столик;

С) прибор ВИКА;

D) форму-куб 20х20х20 и виброплощадку;

Е) стандартный вискозиметр.

214. Какой из компонентов бетонной смеси придает ей связанность:

А) крупный заполнитель;

В) мелкий заполнитель;

С) вода;

D) цемент;

Е) цементное тесто.

215. Бетонные смеси, содержащие пуццолановый портландцемент с активной кремнеземистой добавкой по сравнению со смесями на обычном портландцементе при одном и том же расходе воды:

А) имеют значительно меньшую осадку конуса;

В) имеют значительно большую осадку конуса;

С) имеют такую же осадку конуса;

D) более подвержены тиксотропии;

Е) более подвержены седиментации.

216. Какой тип бетонной смеси наиболее подвержен усадке при твердении:

А) крупнозернистой структуры;

В) с плавающим заполнителем;

С) с плотной упаковкой зерен;

D) зернистой структуры;

Е) ячеистой структуры.

217. Подвижность бетонной смеси при ее нагревании:

А) заметно повышается;

В) незначительно повышается;

С) заметно снижается;

D) незначительно снижается;

Е) не изменяется.

218. Под эффективным или истинным (В/Ц)И понимают такое водоцементное отношение:

А) В/Ц = 0,4;

В) В/Ц=0,45;

С) при котором В/Ц равно сумме значений водопотребности заполнителей;

D) при котором бетонная смесь будет иметь ту же подвижность, что и цементное тесто;

Е) нет такого понятия.

219. Ускорение твердения бетонов обеспечивается:

А) вибрированием, обжигом;

В) уплотнением, высушиванием;

С) введением пластификаторов, гидроизоляцией;

D) введением гидрофобизаторов, защитой теплоизоляционными материалами;

Е) введением химических добавок, тепловлажностной обработкой.

220. Какой вид добавки используется для повышения долговечности бетонных конструкций:

А) ускорители бетона;

В) пластифицирующие;

С) гидрофобно-пластифицирующие;

D) пенообразующие;

Е) противоморозные.

221. Водопоглощение – это свойство материала:

А) удерживать воду при попеременном замораживании и оттаивании;

В) поглощать и удерживать воду при непосредственном с ней соприкосновении;

С) поглощать водяной пар из воздуха;

D) испарять влагу;

Е) не пропускать тепло и воду через свою толщу.

222. Уменьшение объема системы цемент-вода в процессе гидратации получило название:

А) контракции;

В) тиксотропии;

С) седиментации;

D) релаксации;

Е) ползучесть.

223. В среднем величина контракции составляет:

А) 40…60%;

В) 55..60 кг/м3;

С) 7...9 мл на 100 г цемента;

D) 2…3 г/см2;

Е) 10...15 л/т.

224. Введенный в цементное тесто заполнитель:

А) останавливает процессы формирование структуры;

В) значительно увеличивает период формирования структуры;

С) увеличивает период формирования структуры;

D) сокращает период формирования структуры;

Е) не влияет на период формирования структуры.

225. Структуру бетона классифицируют:

А) с учетом его прочности;

В) с учетом его морозостойкости;

С) с учетом расхода цемента;

D) с учетом его стоимости;

Е) с учетом его плотности.

226. Наибольшим водопоглощением обладают бетоны:

А) зернистой структуры;

В) ячеистой структуры;

С) плотной структуры;

D) плавающей стуктуры;

Е) поризованной структуры.

227. В начальный период при смешивании цемента с водой в течение нескольких минут из раствора начинают осаждаться первые новообразования:

А) алит и белит;

В) гидроксид кальция и эттрингит;

С) алюминат и феррит;

D) гематит и лимонит;

Е) монтмориллонит и тоберморит.

228. Через час после смешивании цемента с водой наступает вторая стадия гидратации, для которой характерно образование:

А) алита и белита;

В) гидроксида кальция и эттрингита;

С) алюмината и феррита;

D) очень мелких гидросиликатов кальция;

Е) монтмориллонита и тоберморита.

229. Вторую стадию гидратации цемента принято называть:

А) «интенсивным периодом»;

В) «ускоренным периодом»;

С) «кристаллизационным периодом»;

D) «структурообразующим периодом»;

Е) «скрытым периодом».

230. Какая разновидность тепловой обработки не применяется в технологии бетона:

А) пропаривание;

В) электропрогрев;

С) контактный прогрев;

D) гелиообработка;

Е) обжиг.

231. Укажите наиболее быстрый способ твердения бетона;:

А) пропаривание в ямных камерах;

В) пропаривание в автоклавах;

С) контактный прогрев;

D) гелиообработка;

Е) электропрогрев.

232. Нормативный документ, в котором отражаются вид материала, метод изготовления, техническая характеристика, марка, способы хранения и транспортировки называется:

А) СНиП;

В) ГОСТ;

С) устав предприятия;

D) типовой план;

Е) типовая программа.

233. Класс бетона – это численная характеристика:

А) эффективности бетона с гарантированной обеспеченностью 100%;

В) прочности бетона по ее максимальным значениям;

С) его гарантированной плотности с обеспеченностью 0,7;

D) его гарантированной прочности на сжатие с обеспеченностью 0,95;

Е) марки бетона по прочности с гарантированной обеспеченностью 1.

234. Нормативный коэффициент вариации, характеризующий однородность бетона равен:

А) 12,4;

В) 15,2;

С) 13,8;

D) 14;

Е) 13,5.

235. В группу портландцементов относят портландцемент, содержащий:

А) до 20% активных минеральных добавок;

В) от 21 до 80% минеральных добавок;

С) не ограниченное количество минеральных добавок;

D) до 90% доменного шлака;

Е) до 90% золы-уноса.

236. При определении морозостойкости бетонов допустимые потери составляют, не более:

А) 50% первоначальной прочности, 15% массы;

В) 25%  первоначальной прочности, 25% массы;

С) 15%  первоначальной прочности, 15% массы;

D) 25%  первоначальной прочности, 5% массы;

Е) 5%  первоначальной прочности, 5% массы.

237. Шлакопортландцемент — это гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе, получаемое совместным тонким измельчением:

А) 3…5% гипса+портландцементного клинкера;

В) 100% золы-уноса;

С) 50% золы-уноса+50% доменного шлака;

D) клинкера+требуемого количества гипса+доменного шлака (до 80%)

Е) глины+гипса+керамического клинкера.

238. В соответствии с известным законом, прочность бетона зависит от:

А) расхода и вида заполнителя, прочности цемента;

В) расхода цемента, количества воды, крупности заполнителя;

С) активности цемента, цементно-водного отношения, качества заполнителей;

D) наличия крупного заполнителя, количества воды и цемента;

Е) наличия мелкого заполнителя, количества воды и цемента.

239. Метод торкретирования связан с:

А) удалением из бетонной смеси лишней воды и воздуха;

В) использованием центробежной силы, под влиянием которой бетонная смесь отбрасывается к стенкам формы;

С) установлением на поверхность бетонной смеси специального пригруза;

D) выбросом под давлением мелкозернистого бетона на поверхность изделий;

Е) введением в бетонную смесь суперпластификатора, разжижающего бетонную смесь.

240. При прочих равных условиях бетон именно на этом заполнителе прочнее:

А) на крупном;

В) на мелком;

С) на слюде;

D) на щебне;

Е) на гравии.

241. При расчете состава бетона коэффициент А обозначает:

А) коэффициент качества воды;

В) коэффициент качества вяжущего;

С) коэффициент качества добавок;

D) коэффициент качества самого бетона;

Е) коэффициент качества заполнителей.

242. Заполнителями для легкого бетона являются горные породы:

А) мрамор, базальт, сиенит;

В) гранит, магнезит, кварцит;

С) диорит, вулканических трасс, гнейс;

D) пемза, туф, диатомит;

Е) глинистый сланец, песчаник, гипс.

243. Перечислите искусственные виды заполнителей:

- перлит, вермикулит, известняк;

- базальт, туф;

- диабаз, андезит;

- керамзит, аглопорит, шунгизит;

- порфиры, трахиты.

244. Керамзитовый гравий получают путем:

А) агломерации глины;

В) обжига глинистого сырья с последующим вспучиванием;

С) измельчения горной породы;

D) спекания клинкера;

Е) формования глины-сырца.

245. Щебень для легкого бетона готовят из горной породы:

А) мрамора, базальта, сиенита;

В) гранита, магнезита, кварцита;

С) диорита, вулканических трасс, гнейса;

D) пемзы, туфа, диатомита;

Е) гипса, древесной стружки.

246. Какие заполнители получают обжигом  на специальных решетках:

А) лимонит и гематит;

В) вермикулит и туф;

С) шунгит;

D) керамзит;

Е) аглопорит.

247. К какому виду относится бетон средней плотностью  900  кг/м3:

А) теплоизоляционные бетоны;

В) конструкционно-теплоизоляционные бетоны;

С) конструкционные;

D) жаростойкие бетоны;

Е) специальные бетоны.

248. При производстве силикатных бетонов гидросиликаты кальция образуются при следующих условиях:

А) t=1750…2000ºС; Р=0,7…1,5 МПа;

В) t=175…200ºС; Р=0,9…1,6 МПа;

С) t=175…200ºС; Р=70…150 МПа;

D) t=100…200ºС; Р=200 МПа;

Е) t=150…200ºС; Р=150 МПа.

249. Назовите сырье из отходов производства, используемое для получения неорганических вяжущих веществ:

A) известняк, глины;

B) перлит, вермикулит;

C) базальт, туф;

D) диабаз, андезит;

E) шлаки, золы.

250. К силикатным бетонам ячеистой структуры относятся:

А) пемзозолосиликат, пенокерамзитосиликат;

В) шунгизитосиликат, шунгизитозолосиликат;

С) пемзосиликат, керамзитосиликат, туфосиликат;

D) пеносиликат, газосиликат, газозолосиликат;

Е) фибросиликат, арболитосиликат, пенофибролит.

251. Автоклав – это аппарат для:

А) ускорения химических реакций;

В) обжига изделий;

С) определения прочности;

D) высушивания изделий;

Е) уплотнения изделий.

252. В состав силикатного бетона входит:

А) жидкое стекло;

В) кремнеземистый компонент;

С) полимер;

D) портландцемент;

Е) глиноземистый цемент.

253. Стоимость изделий из шлаковых бетонов меньше, чем традиционных на:

А) 50…80 %;

В) 200…300 %;

С) 150…200 %;

D) стоимость такая же;

Е) 20…30 %.

254. Бетоны на шлаковых вяжущих пропаривают обычно при температуре:

А) 50…80 °С;

В) 60…70 °С;

С) 70…80 °С;

D) 90…95 °С;

Е) 80…85 °С.

255. Морозостойкость бетонов на шлаковых вяжущих и крупном плотном заполнителе составляет:

А) 500…1000 циклов;

В) 250…500 циклов;

С) 50…100 циклов;

D) 200…250 циклов;

Е) 100…200 циклов.

256. Прочность на сжатие мелкозернистых бетонов на бесклинкерных шлаковых вяжущих составляет:

А) 80…100 МПа;

В) 60…80 МПа;

С) 50…60 МПа;

D) 40…50 МПа;

Е) 10…40 МПа.

257. Прочность бетонов с применением дробленых крупных шлаковых песков по сравнению с прочностью бетонов на обычных мелких песках возрастает на:

А) 20…25%;

В) 40…60%;

С) 10…20%;

D) уменьшается на 10…20%;

Е) не возрастает.

258. Оптимальная длительность запаривания в автоклаве (при давлении 0,9 МПа)  мелкозернистых бетонов на бесклинкерных шлаковых вяжущих  составляет:

А) 11…13 ч;

В) 8…11 ч;

С) 6…8 ч;

D) 1…2 ч;

Е) 0,5…1 ч.

259. Прочность на осевое растяжение мелкозернистых бетонов на бесклинкерных шлаковых вяжущих:

А) 1…1,2Rсж;

В) 0,09…0,12Rсж;

С) 0,9…1Rсж;

D) 0,7…0,9Rсж;

Е) 0,6…0,7Rсж.

260. Прочность на растяжение при изгибе мелкозернистых бетонов на бесклинкерных шлаковых вяжущих:

А) 1…1,2Rсж;

В) 0,09…0,12Rсж;

С) 0,9…1Rсж;

D) 0,15…0,3Rcж;

Е) 0,6…0,7Rсж.

261. Прочность мелкозернистого шлакобетона, где в качестве вяжущего используют шлакопортландцемент, а заполнителями служат гранулированный и отвальный доменные шлаки:

А) 10…20 МПа;

В) 20…30 МПа;

С) 100…300 МПа;

D) 300…500 МПа;

Е) 30…100 МПа.

262. Средняя плотность мелкозернистого шлакобетона, где в качестве вяжущего используют шлакопортландцемент, а заполнителями служат гранулированный и отвальный доменные шлаки:

А) 1800…2300 кг/м3;

В) 500…800 кг/м3;

С) 300…500 кг/м3;

D) 800…1200 кг/м3;

Е) 1200…1600 кг/м3.

263. Средняя плотность и прочность на сжатие легких бетонов на шлаковых цементах и заполнителях:

А) 200…500 кг/м3 и 1…5 МПа;

В) 500…800 кг/м3 и 5…7,5 МПа;

С) 800…1200 кг/м3 и 50…75 МПа;

D) 1600…2500 кг/м3 и 5…10 МПа;

Е) 1200…1600 кг/м3 и 5…25 МПа.

264. Особенностями легких шлаковых бетонов на бесклинкерных шлаковых вяжущих являются:

А) большая морозостойкость и долговечность;

В) большая деформативность и несколько меньшее сцепление с арматурой;

С) высокая прочность и плотность;

D) большая водонепроницаемость;

Е) низкая истираемость.

265. Легкими заполнителями шлаковых бетонов служат:

А) золы, шлаки, гранит;

В) гематит, лимонит, пемза;

С) шлаковая пемза, гранулированный доменный шлак, доменные поризованные отвальные шлаки;

D) керамзит, аглопорит, мрамор;

Е) гранит, известняк, песчанник.

266. Ориентировочный состав шлакощелочных тяжелых бетонов (%):

А) молотый гранулированный шлак 50…55; щелочной компонент 45…50;

В) молотый гранулированный шлак 5…10; щелочной компонент 50…55; заполнители  35…45;

С) молотый гранулированный шлак 5…20; щелочной компонент 75…85; заполнители  50…65;

D) молотый гранулированный шлак 15…30; щелочной компонент 0,5…1,5; заполнители  70…85;

Е) щелочной компонент 50…55; заполнители  45…50;

267. При твердении шлакощелочных бетонов щелочи взаимодействуют с шлаком и с заполнителями, образуя:

А) эттрингит;

В) гидросиликаты;

С) алит;

D) алюмоферрит;

Е) гидроалюмосиликаты;

268. Содержание глинистых частиц в заполнителях для шлакощелочных бетонов может достигать:

А) 5%;

В) 0,5%;

С) 1%;

D) 2%;

Е) 3%.

269. Содержание пылеватых частиц в заполнителях для шлакощелочных бетонов может достигать:

А) 5%;

В) 20%;

С) 1%;

D) 2%;

Е) 3%.

270. Для шлакощелочных бетонов недопустимо применение заполнителей, содержащих:

А) пылеватые частицы;

В) илистые частицы;

С) зерна гипса и ангидрита;

D) глинистые частицы;

Е) зерна кварца.

271. При изготовлении шлакощелочных бетонов молотый шлак перемешивают с заполнителем, а сухую смесь затворяют водным раствором щелочного компонента с плотностью:

А) 300…500 кг/м3;

В) 0,15…0,30 кг/м3;

С) 100…300 кг/м3;

D) 1100…1300 кг/м3;

Е) 0,10…0,15 кг/м3.

272. Показатели прочности на сжатие тяжелого шлакощелочного бетона характеризуются диапазоном значений:

А) 1…15 МПа;

В) 15…20 МПа;

С) 20…40 МПа;

D) 40…45 МПа;

Е) 20…140 МПа.

273. В зависимости от гарантированных значений прочности на сжатие установлены классы шлакощелочных бетонов:

А) В15 до В60;

В) В0,15 до В0,75;

С) В0,75 до В1;

D) В1 до В5;

Е) В5 до В15.

274. Прочность на растяжение шлакощелочных бетонов составляет:

А) 1/100…1/150 прочности на сжатие;

В) 1/10…1/15 прочности на сжатие;

С) 1,1…1,15 прочности на сжатие;

D) 8/10…9/10 прочности на сжатие;

Е) 0,6…0,9 прочности на сжатие.

275. Прочность  на изгиб шлакощелочных бетонов составляет:

А) 1/100…1/150 прочности на сжатие;

В) 1/10…1/15 прочности на сжатие;

С) 1/6…1/10 прочности на сжатие;

D) 8/10…9/10 прочности на сжатие;

Е) 0,6…0,9 прочности на сжатие.

276. Прочность пропаренных изделий из шлакощелочных бетонов достигает (% марочной прочности):

А) 20%;

В) 50%;

С) 60%;

D) 100% и более;

Е) 70%.

277. Рекомендуемая продолжительность выдержки изделий из шлакощелочных бетонов до тепловой обработки:

А) не требуется;

В) 10…15 мин.;

С) до 30 мин.;

D) 0,5…1 ч.;

Е) 2…3 ч.

278. Коэффициент размягчения шлакощелочных бетонов составляет:

А) 0,9…1,0;

В) 0,1…0,15;

С) 0,15…0,20;

D) 0,20…0,30.;

Е) 0,4…0,50.

279. Предельная сжимаемость  шлакощелочных бетонов составляет:

А) 10…25 мм/м;

В) 1…2 мм/м;

С) 15…30 мм/м;

D) 30…45 мм/м.;

Е) 5…15 мм/м.

280. Предельная растяжимость  шлакощелочных бетонов составляет:

А) 10…25 мм/м;

В) 1…2 мм/м;

С) 0,15…0,3 мм/м;

D) 30…45 мм/м.;

Е) 5…15 мм/м.

281. Истираемость шлакощелочных бетонов равна:

А) 5…10 г/см2;

В) 10…12 г/см2;

С) 12…15 г/см2;

D) 0,2…1,2 г/см2;

Е) 3…4 г/см2.

282. Для шлакощелочных бетонов характерны марки по водонепроницаемости:

А) W0,2…W0,4;

В) W0,4…W0,8;

С) W0,8…W1,2;

D) W2…W4;

Е) W4…W30.

283. Для шлакощелочных бетонов характерны марки по морозостойкости:

А) F200…F1000;

В) F10…F15;

С) F15…F30;

D) F30…F50;

Е) F100…F200.

284. Шлакощелочные бетонные смеси не замерзают и твердеют при температурах до:

А)  0...+5 °С;

В) -10...-15 °С;

С) 0...-5°С;

D) -5...-8°С;

Е) -8...-10°С.

285. Песок для производства силикатных изделий автоклавного твердения  должен содержать кварца (несвязанного SiO2):

А)  не менее 10 %;

В) не менее 80 %;

С) не менее 50 %;

D) не менее 40 %;

Е) не менее 5 %.

286. Песок для производства силикатных изделий автоклавного твердения  должен содержать пылевидных, илистых и глинистых частиц размером менее 0,05 мм:

А)  не более 3 %;

В) не более 2 %;

С) не более 5 %;

D) не более 15 %;

Е) не более 1 %.

287. Гипсовый камень применяют для регулирования свойств силикатобетонной смеси:

А) для ускорения твердения бетона;

В) для замедления твердения бетона;

С) для образования эттрингита;

D) для увеличения прочности бетона;

Е) для замедления гидратации извести.

288. Реакция взаимодействия кремнезема с известью при автоклавной обработке силикатного бетона:

А) Са(ОН)2 + SiO2 + (n - 1)Н2О = СаО • SiO2 • nН2О;

В) СаО + SiO2 + nН2О = СаО • nН2О;

С) Са(ОН)2 + Н2О = СаО • nН2О;

D) Са(ОН)3 + SiO + 6Н2О = СаО2 • SiO • 4Н2О;

Е) Са(ООН)2 + Si + (n- 1)Н2О = Са • SiO • Н2О.

289. Соотношение извести и кремнеземистого компонента в силикатобетонной смеси составляет:

А) от 10:90 до 20:80%;

В) от 30:70 до 50:50%;

С) от 20:80 до 30:70%;

D) от 60:40 до 70:30%;

Е) от 70:30 до 80:20%.

290. В качестве крупного заполнителя для силикатного бетона применяют щебень размером зерен не более:

А) 5 мм;

В) 10 мм;

С) 20 мм;

D) 40 мм;

Е) 80 мм.

291. Коэффициент размягчения гипсовых бетонов:

А) 0,2…0,3;

В) 0,1…0,2;

С) 0,8…0,9;

D) 0,3...0,5;

Е) 0,9…1.

292. Для получения ГЦПВ в гипс добавляют:

А) 80...85%  портландцемента и 15...20% активной минеральной добавки;

В) 40...50%  портландцемента и 50...60% активной минеральной добавки;

С) 20...30%  трепела и 40...50% опоки;

D) 50...60%  шлакопортландцемента и 40...60% золы;

Е) 20...30%  портландцемента и 20...30% активной минеральной добавки.

293. Тяжелые бетоны на ГЦПВ из строительного гипса имеют классы по прочности:

А) от В10 до В20;

В) от В5 до В10;

С) от В5 до В15;

D) от В40 до В60;

Е) от В60 до В1200.

294. Мелкозернистые бетоны на ГЦПВ из строительного гипса имеют классы по прочности:

А) от В10 до В20;

В) от В5 до В10;

С) от В5 до В15;

D) от В40 до В60;

Е) от В60 до В1200.

295. Легкие бетоны с ГЦПВ из строительного гипса на пористых заполнителях в зависимости от средней плотности имеют классы по прочности:

А) от В10 до В20;

В) от В50 до В100;

С) от В75 до В150;

D) от В2,5 до В10;

Е) от В60 до В1200.

296. В качестве газообразователей при получении ячеистого бетона используют:

А) известняк; клееканифольную эмульсию;

В) уголь, мылонафт;

С) алюминиевую пудру, ПАВ, перекись водорода;

D) молотый шлак, полимерную крошку;

Е) древесные опилки, стружку, горох.

297. Для производства ячеистого бетона необходимы следующие компоненты:

А) известковые вяжущие вещества+токонмолотые пески+порообразующие добавки+вода;

В) низкомарочные вяжущие вещества+крупный заполнитель+вода+добавки;

С) песок+минеральный порошок+расплавленная сера;

D) полимерные добавки+минеральные заполнители+наполнители;

Е) цементные вяжущие вещества+зола-унос ТЭС+минеральные порообразователи.

298. Кремнеземистым компонентом в ячеистом бетоне являются:

А) молотый кварцевый песок, гранулированные доменные шлаки, золы ТЭС;

В) известь-кипелка, гипс;

С) цементные вяжущие вещества;

D) шлак, гипс, добавка цемента;

Е) 50% портландцемента, 15% шлако-известковой смеси.

299. Способы образования ячеистой структуры бетона:

А) газо-, пенообразование;

В) встряхивание, вибрирование, взбивание;

С) спекание, плавление, вспучивание;

D) перемешивание, введение пустотообразователей;

Е) разрыхление, просеивание, взбалтывание.

300. Какая пористость обеспечивает наилучшие теплоизоляционные свойства бетону:

А) сообщающаяся;

В) открытая;

С) закрытая;

D) щелевидная;

Е) овальная.

301. Пористость ячеистых бетонов составляет:

А) 5…10%;

В) 80…85 %;

С) 0.

D) 15…25%

Е) 30…40%

302. Ячеистые бетоны по сравнению с тяжелыми бетонами обладают:

А) хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;

В) высокой прочностью и плотностью;

С) большей массой;

D) лучшей морозостойкостью и истираемостью;

Е) отсутствием пористости.

303. По какой реакции идет процесс газообразования при изготовлении газобетона

А) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО • А12О3 • 6Н2О+3Н2 ↑;

В) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО + А12О3 + 6Н2О+3Н2 ↑;

С) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3Са • А12О3 + 3Н2О;

D) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   3СаО • А12О3•SiO2 + 6Н2О+3Н2 ↑;

Е) 3Са(ОН)2 + 2А1 + 6Н2О =   6СаО • А12О3 + Н2О+Н2 ↑;

304. Какой вид газобразователя используется для изготовления газобетона:

А) полигидросилоксаны;

В) сульфанол;

С) мылонафт;

D) гидролизная кровь;

Е) алюминиевая пудра.

305. К какому виду бетона по структуре относится пенобетон:

А) тяжелый бетон;

В) пустотный бетон;

С) ячеистый бетон;

D) легкий бетон;

Е) крупнопористый бетон.

306. Ячеистый бетон имеет мелкие и средние воздушные ячейки размером:

А) до 5 ... 10 мм;

В) до 1 ... 1,5 мм;

С) до 10 ... 15 мм;

D) до 20... 40 мм;

Е) до 0,001 ... 0,005 мм.

307. Теплоизоляционные ячеистые бетоны  с плотностью 300...600 кг/м3 имеют прочность:

А) 5...10  МПа;

В) 2,5...5 МПа;

С) 0,4...1,2 МПа;

D) 10...50 МПа;

Е) 50...100 МПа.

308. Конструктивные  ячеистые бетоны  с плотностью 600...1200 кг/м3 имеют прочность:

А) 0,5...1 МПа;

В) 2,5...5 МПа;

С) 0,4...1,2 МПа;

D) 2,5...15 МПа;

Е) 50...100 МПа.

309. Портландцемент для изготовления ячеистых бетонов  применяют:

А) глиноземистый;

В) шлаковый;

С) высокоалюминатный;

D) белитовый;

Е) алитовый.

310. Портландцемент для изготовления ячеистых бетонов  применяют с началом схватывания:

А) не позднее 6 ч;

В) не позднее 8 ч;

С) не позднее 10 ч;

D) не позднее чем через 2 ч;

Е) не нормируется.

311. Пеносиликаты или газосиликаты изготовляют из следующих смесей:

А) жидкое силикатное стекло+цемент +кварцевый песок;

В) шлакопортландцемент+ кварцевый песок;

С) молотая негашеная известь + кварцевый песок;

D) гашеная известь + цемент+ кварцевый песок;

Е) цемент + кварцевый песок.

312. Какое количество кремнезема должна содержать зола-унос для изготовления ячеистого бетона:

А) не менее 3%;

В) не менее 5%;

С) не менее 10%;

D) не менее 40%;

Е) не менее 99%.

313. Расход алюминиевой пудры для получения газобетона составляет:

А) 0,25...0,6 кг/м3;

В) 250...300 кг/м3;

С) 170...220 кг/м3;

D) 55...60 кг/м3;

Е) 25...30 кг/м3.

314. Белый портландцемент получают из:

А) глиноземистого цемента с добавлением сурика и охры;

В) белой полимерной крошки;

С) белых каолиновых глин и чистых известняков и мела;

D) гипса с добавлением белых пигментов;

Е) алюмоферрита кальция и чистых известняков и мела.

315. Такого вида цемента не существует:

А) быстротвердеющие;

В) гидратные;

С) сульфатостойкие;

D) белые и цветные;

Е) расширяющиеся и безусадочные.

316. Глиноземистый цемент эффективен при:

А) аварийных, срочных, зимних работах;

В) сооружении объектов, работающих во влажной среде и воде;

С) декоративных работах;

D) использовании в дорожном строительстве;

Е) изготовлении отделочных растворов.

317. Барит и лимонит применяют для следующих видов бетона:

А) легких;

В) тяжелых;

С) особо легких;

D) особо тяжелых;

Е) не пригодны для строительства.

318. Заполнителями для рентгенозащитных растворов служат:

А) тяжелый баритовый песок;

В) обычный кварцевый песок;

С) пористые вспученные пески;

D) дробленый мрамор, угли и пластмассу;

Е) измельченные шлаки.

319. Особенностью приготовления серного бетона является:

А) применение только мелкого заполнителя;

В) применение молотого гранулированного шлака и смешивание его с серой;

С) применение кислотоупорного цемента с жидким стеклом;

D) предварительный нагрев основных компонентов и смешивание их с серой;

Е) предварительное охлаждение основных компонентов и смешивание их с серой.

320. Тампонажный портландцемент предназначен для:

А) внутренней и наружной отделки зданий;

В) каменной кладки наружных стен зданий;

С) гидроизоляции скважин, шахтных стволов и туннелей;

D) кладки перемычек, простенков, карнизов.

Е) заполнения каналов в предварительно напряженных конструкциях.

321. Фибробетон представляет собой:

А) дисперсно-армированный волокнами мелкозернистый бетон;

В) бетон, в качестве вяжущего  вещества в котором использованы полимеры;

С) железобетон, армированный керамической, гранитной, кварцевой фиброй;

D) композит, упроченный асбестовыми и боровыми волокнами;

Е) бетон, при изготовлении которого вместо части вяжущего использованы латексы.

322. Бетонополимеры – бетоны:

А) поры которых путем пропитки заполняют полимерами;

В) в которых в качестве вяжущего используют полимеры;

С) в которых используют полимерный заполнитель;

D) изготавливаемые из шлаков;

Е) покрытые полимерной крошкой.

323. Для защиты от нейтронного излучения используют бетоны:

А) кислотоупорные;

В) жаростойкие;

С) полимербетоны;

D) ячеистые;

Е) гидратные.

324. Получение жаростойких бетонов возможно с использованием:

А) глиноземистого цемента, жидкого стекла;

В) расплавленной серы, гранитного заполнителя;

С) гипсового вяжущего, кварцевого песка;

D) известково-кремнеземистого вяжущего, гранитного заполнителя;

Е) извести, известнякового заполнителя.

325. Сульфатостойкий портландцемент отличается от обычного:

А) соотношением клинкерных минералов;

В) большей дисперсностью;

С) наличием химических добавок;

D) меньшей дисперсностью;

Е) цветом.

326. Полимербетоны – бетоны:

А) поры которых путем пропитки заполняют полимерами;

В) в которых в качестве вяжущего используют полимеры;

С) в которых используют полимерный заполнитель;

D) изготавливаемые из шлаков;

Е) покрытые полимерной крошкой.

327. Где применяются специальные бетоны:

А) в несущих конструкциях;

В) в ограждающих конструкциях;

С) в жилых зданиях;

D) в сейсмичных районах;

Е) в конструкциях эксплуатируемых в особых условиях.

328. Что в основном используют для получения химически стойкого бетона:

А) специальные заполнители;

В) активированное вяжущее вещество и кремнеземистые добавки;

С) специальные вяжущие вещества (жидкое стекло и полимерные добавки);

D) твердые заполнители;

Е) специальные тепловые установки.

329. Какой вид вяжущего эффективно использвать для получения высокачественных бетонов:

А) вяжущее низкой водопотребности;

В) микрокремнезем;

С) гипс;

D) гипсоцементнопуццолановое вяжущее;

Е) известь.

330. Что такое фибробетон:

А) бетон, где в качестве заполнителей используются органические материалы;

В) бетон, где в качестве вяжущего используют гипсоцементопуццолановые вяжущие;

С) бетон, приготовленный с добавлением тяжелых металлических материалов;

D) бетон с добавлением полимерных химических добавок;

Е) бетон, армированный дисперсными волокнами.

331. Максимальная крупность щебня жаростойких бетонов для массивных конструкций не должна превышать:

А) 5 мм;

В) 10 мм;

С) 80 мм;

D) 40 мм;

Е) 150 мм.

332. Максимальная крупность щебня жаростойких бетонов для немассивных конструкций не должна превышать:

А) 5 мм;

В) 20 мм;

С) 80 мм;

D) 40 мм;

Е) 150 мм.

333. Мелких частиц размером менее 0,14 мм в заполнителях жаростойких бетонов должно быть:

А) не менее 85% по массе;

В) не более 55% по массе

С) более 65% по массе

D) не допускается;

Е) не более 15% по массе.

334. Марку жаростойкого бетона на портландцементе определяют на образцах, испытанных после твердения в течение:

А) 7 сут;

В) 28 сут;

С) 180 сут;

D) 90 сут;

Е) 3 сут.

335. Марку жаростойкого бетона на глиноземистом цементе и жидком стекле определяют на образцах, испытанных после твердения в течение:

А) 7 сут;

В) 28 сут;

С) 180 сут;

D) 90 сут;

Е) 3 сут.

336. Образцы жаростойкого бетона на жидком стекле хранят:

А) в любых условиях;

В) в морозильнике температуре -18±3 °С;

С) во влажных условиях при температуре 18±3 °С;

D) в воздушно-сухих условиях при температуре 18±3 °С;

Е) в воде.

337. Перед испытанием образцы жаростойкого бетона высушивают при температуре 100…110 °С в течение:

А) 48 ч;

В) 2 ч;

С) 32 ч;

D) 28 сут;

Е) 3 сут.

338. Для жаростойких бетонов с предельной температурой службы свыше 600°С определяют:

А) плотность жаростойких заполнителей;

В) прочность жаростойких заполнителей;

С) остаточную влажность;

D) гигроскопичность;

Е) остаточную прочность при сжатии после нагревания.

339. На каких образцах испытывают барит для особо тяжелых бетонов:

А) кубах 10х10х10;

В) кубах 15х15х15;

С) цилиндрических образцах диаметром 150 мм высотой 50 мм;

D) балочках 4х4х16 см;

Е) призмах 40х40х160 см.

340. Заполнители для кислотостойких бетонов должны обладать растворимостью в кислотах:

А) не регламентируется;

В) менее 10% по массе;

С) менее 15% по массе;

D) менее 1 % по массе;

Е) менее 50%.

341. Для осветления белого цемента (при необходимости получить особо светлые бетоны) в него вводят:

А) двуоксид титана;

В) гипс;

С) известняк;

D) охру;

Е) мел.

342. Строительный процесс по возведению монолитных железобетонных конструкций состоит из:

А) опалубочных, арматурных и бетонных работ;

В) подземных, надземных, отделочных работ;

С) работ подготовительного периода, земляных и бетонных работ;

D) монтажных, кровельных и отделочных работ;

Е) опалубочных и бетонных работ.

343. Назначение опалубки:

А) воспринимать горизонтальные нагрузки;

В) воспринимать сжимающие нагрузки;

С) утеплять бетонируемую конструкцию;

D) придать предварительное напряжение бетонируемой конструкции;

Е) придание требуемой формы и размеров будущей конструкции.

344. Сцепление бетона с поверхностью опалубки:

А) коррозия;

В) силикатизация;

С) адгезия;

D) цементация;

Е) гидратация.

345. Оборачиваемость деревянной опалубки составляет:

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D) 1…5;

Е) 10…100.

346. Оборачиваемость пластмассовой опалубки составляет:

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

347. Оборачиваемость стальной опалубки составляет:

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

348. Оборачиваемость водостойкой фанеры составляет:

А) 70…100;

В) 80…200;

С) 100…400;

D)  1…5;

Е) 10…100.

349. Наиболее широко распространенной в строительстве является опалубка:

А) катучая;

В) скользящая;

С) подъемно-переставная;

D) разборно-переставная;

Е) несъемная.

350. Высокие сооружения со стенками постоянного сечения возводят при помощи:

А) разборно-переставной опалубки;

В) туннельной опалубки;

С) скользящей опалубкой;

D) подъемно-переставной опалубкой;

Е) объемно-переставной опалубкой (Г- и П-образной формы).

351. Для высоких сооружений со стенками переменного сечения (труб, градирен, мостовых опор и др.) используют опалубку:

А) разборно-переставную;

В) туннельную;

С) скользящую;

D) подъемно-переставную;

Е) объемно-переставную (Г- и П-образной формы).

352. При одновременном возведении стен и перекрытий зданий используют опалубку:

А) разборно-переставную;

В) туннельную;

С) скользящую;

D) подъемно-переставную;

Е) объемно-переставную (Г- и П-образной формы).

353. Прочность бетона Rб зависит:

А) количества песка П, щебня Щ и воды В;

В) типа опалубки;

С) количества цемента Ц, его активности Rц и водоцементного отношения В/Ц;

D) способов бетонирования, доставки и перемешивания;

Е) количества специальных добавок и класса напрягаемой арматуры.

354. Техническими составляющими трубопроводного транспорта являются:

А) бетононасосы, транспортные коммуникации (бетоноводы) и оборудование для распределения смеси;

В) трубопроводы, распределительные стрелы, гибкие рукава;

С) автобетоносмесители, растворовозы и бадъевозы;

D) глубинные, поверхностные вибраторы;

Е) опалубочные, арматурные и бетонные работы.

355. Толщина защитного слоя бетона в плитах и стенах должна быть не менее, мм:

А) 30-70;

В) 20-30;

С) 10-15;

D) 30-40;

Е) 40-50.

356. Толщина защитного слоя бетона в балках и колоннах должна быть не менее, мм:

А) 30-70;

В) 25-30;

С) 10-15;

D)  30-40;

Е) 40-50.

357. Уплотнение бетонных смесей поверхностными вибраторами производится в течение:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

358. Уплотнение бетонных смесей глубинными вибраторами производится в течение:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

359. Для чего производится вакуумирование бетона:

А) для сохранения водоцементного отношения;

В) для предохранения бетонируемой конструкции от высыхания и растрескивания;

С) для увеличения прочности сцепления бетона с арматурой;

D) для удаления избыточного воздуха и воды;

Е) для увеличения подвижности бетонной смеси.

360. Уплотнение бетонных смесей наружными вибраторами производится в течение:

А) 20...60 с;

В) 20...40 с;

С) 50...90 с;

D) 10...20 с;

Е) 90...100 с.

361. Поверхностные вибраторы применяют:

А) при бетонировании массивных конструкций с различной степенью армирования;

В) при бетонировании густоармированных тонкостенных конструкций типа колонн и балок;

С) при бетонировании конструкций наружных стен;

D) при бетонировании арочных конструкций;

Е) при бетонировании тонких плит и полов.

362. Наружными вибраторами уплотняют:

А) массивные конструкции с различной степенью армирования;

В) густоармированные тонкостенные конструкции типа колонн и балок;

С) при бетонировании наружных стен;

D) при бетонировании арочных конструкций;

Е) при бетонировании тонких плит и полов.

363. Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку неармированных конструкций составляет:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

364. Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку стен и слабоармированных конструкций составляет:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

365. Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий составляет:

А) 1 м;

В) 4 м;

С) 3 м;

D) 5 м;

Е) 6 м.

366. При бетонировании стен длиной более 20 м их делят на участки:

А) 1-10 м;

В) 2-3 м;

С) 0,3-0,4 м;

D) не более 3 м;

Е) не менее 7 м.

367. Инъекционные строительные растворы применяют:

А) для отделки лицевых поверхностей стеновых панелей;

В) для устройства гидроизоляционных слоев и штукатурок стен подвалов;

С) для оштукатуривания стен и подвалов рентгеновских кабинетов;

D) при изготовлении предварительно напряженных ж/б конструкций;

Е) при изготовлении звукопоглощающей штукатурки.

368. Монолитный железобетон отличается от сборного:

А) разнообразием конструктивных решений и архитектурных форм;

В) различной номенклатурой заводских изделий, позволяющих возводить на стройплощадках законченный объект;

С) формованием изделий из цемента, песка, щебня и воды;

D) сочетанием сборных железобетонных элементов с монолитным бетоном;

Е) комплектацией однотипных деталей сооружения, изготовляемых на заводе.

369. В качестве ускорителей твердения в холодное время года в состав бетона вводятся следующие компоненты:

А) сульфитно-дрожжевая бражка, суперпластификаторы;

В) хлористый кальций, поташ;

С) мылонафт, пек, канифольное мыло;

D) древесный пек, абиетат натрия;

Е) любые добавки органического происхождения.

370. Калиевую соль в бетон применяют для:

А) ускорения твердения;

В) уменьшения плотности;

С) гидроизоляции;

D) увеличения пористости;

Е) повышения влажности.

371. Один из методов зимнего бетонирования при монолитном строительстве называется:

А) метод «термоса»;

В) метод «хобота»;

С) метод «фильтрации»;

D) составной метод;

Е) метод «полимера».

372. «Журнал бетонных работ» ведется для:

А) занесения в него мероприятий по уходу за бетоном;

В) «галочки»;

С) учета рабочего времени;

D) учета заработной платы рабочих;

Е) записи личных дел рабочих.

373. Бетон, приготовленный на портландцементе, в летнее время следует поливать:

А) не менее 7 сут,

В) не менее 7 часов.

С) не более 2 часов.

D) беспрерывно до конца строительства.

Е) не менее 2 часов.

374. Бетонная смесь с добавкой поташа должна быть уложена в опалубку в течение:

А) 45... 50 мин;

В) не имеет значения;

С) 4…5 мин;

D) 4…5 часов;

Е) 1…2 часа.

375. Бетонная смесь, доставленная к месту укладки, должна быть:

А) однородной и удобообрабатываемой;

В) сухой;

С) расслаиваемой;

D) холодной;

Е) горячей.

376. При выборе транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект принимают во внимание:

А) режим работы завода;

В) дальность транспортирования и допустимые при этом режимы;

С) режим строительства;

D) назначение данного бетона;

Е) возможное смешивание в дороге.

377. Предельно допустимый срок доставки бетонных смесей при температуре бетонной смеси 20°С составит:

А) 45 мин;

В) 60 мин;

С) 90 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

378. Предельно допустимый срок доставки бетонных смесей при температуре бетонной смеси 10... 19°С составит:

А) 45 мин;

В) 90 мин;

С) 60 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

379. Предельно допустимый срок доставки бетонных смесей при температуре бетонной смеси 5...9°С составит:

А) 45 мин;

В) 90 мин;

С) 60 мин;

D) 120 мин;

Е) 180 мин.

380. Для качественной доставки бетонных смесей чистоту кузовов необходимо проверять:

А) перед каждым рейсом;

В) раз в неделю;

С) раз в месяц.

D) после обеденного перерыва ежедневно.

Е) не менее одного-двух раз в смену.

381. Организовывать мероприятия по утеплению, укрытию и обогреву транспортных средств следует:

А) перед каждым рейсом;

В) не менее одного-двух раз в смену;

С) не имеет значения;

D) раз в неделю;

Е) раз в месяц.

382. Качество бетонной смеси устанавливают:

А) в пункте отправки;

В) после обеденного перерыва ежедневно;

С) непосредственно в пункте доставки;

D) через 2 часа после отправки;

Е) через 1 час после отправки.

383. Качество бетонной смеси устанавливают непосредственно в пункте доставки силами:

А) рабочих на местах;

В) строительной лаборатории заказчика совместно с представителями бетонного завода и транспортной организации;

С) водителями автотранспорта.

D) технологами завода-изготовителя;

Е) строительной лаборатории транспортировщика, в присутствии представителя заказчика.

384. Защитный слой бетона требуемой толщины получают путем:

А) уложения подкладки;

В) интенсивного вибрирования;

С) обработки рабочих швов;

D) штыкованием;

Е) интенсивным перемешиванием.

385. Перед бетонированием металлическая опалубка должна быть:

А) обильна полита водой;

В) покрыта смазкой;

С) протерта влажной тряпкой;

D) покрыта дисперсным материалом;

Е) покрыта антикоррозионным составом.

386. Приступать к бетонированию разрешено:

А) в любое время;

В) до того, как мастер проверит уложенную арматуру;

С) лишь после того, как мастер проверит уложенную арматуру;

D) после укладки мастером части арматуры;

Е) непосредственно сразу после доставки.

387. Сооружения, где требуется особо высокая плотность или водонепроницаемость бетона бетонируют:

А) без перерыва, круглые сутки;

В) через 6...8 ч после бетонирования предыдущего участка;

С) через 12...24 ч после бетонирования предыдущего участка;

D) через 1…2 суток после бетонирования предыдущего участка;

Е) через 2…4 ч  после бетонирования предыдущего участка.

388. Понятие «зимние условия» при производстве бетонных работ принято считать, когда среднесуточная температура:

А) наружного воздуха снижается до +5 °С, а в течение суток наблюдается ее падение ниже 0°С;

В) наружного воздуха снижается до 0 °С, а в течение суток наблюдается ее падение ниже -20°С;

С) наружного воздуха снижается до -40 °С, а в течение суток наблюдается ее падение ниже 0°С.

D) наружного воздуха снижается до -5 °С, а в течение суток наблюдается ее повышение до 0°С;

Е) наружного воздуха снижается до -20 °С, а в течение суток наблюдается ее изменений.

389. Методы механического обезвоживания:

А) штыкование, затирка, набрызг;

В) прессование, центрифугирование, вакуумирование;

С) проливка, зачистка, торкретирование;

D) шлифовка, обработка лучистой энергией;

Е) пропаривание, электропрогрев.

390. Летом бетон обычно поливают в течение первых 3 сут.:

А) 1 раз в сутки;

В) каждые 4 ч днем и 1 раз ночью, а в последующее время —3 раза в сут.;

С) не регламентируется;

D) каждые 30 мин.;

Е) каждые 30 мин днём и 1 раз ночью, в последующее время не регламентируется.

391. Твердение бетона практически прекращается при температуре:

А) +5°С;

В) 0°С;

С) ниже 0°С;

D) -15°С;

Е) -10°С.

392. Распалубливание конструкции начинают:

А) после достижения бетоном требуемой прочности;

В) в любое время;

С) только через 28 суток;

D) на следующий день;

Е) после осмотра и оценки технологом.

393. Очистку от цементной пленки горизонтальных и наклонных швов в жаркую погоду производят:

А) через 6...8 ч после бетонирования предыдущего участка;

В) через 12...24 ч после бетонирования предыдущего участка;

С) не имеет значения;

D) через 30...36 ч после бетонирования предыдущего участка;

Е) через 40...48 ч после бетонирования предыдущего участка.

394. Противоморозные добавки – это химические соединения, вводимые в бетонную смесь в количестве:

А) 2... 10% массы цемента (в зависимости от вида добавки и температуры бетона) и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах;

В) 10…20% массы бетона (в зависимости от вида добавки и температуры бетона) и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах;

С) 2... 10% массы цемента (в зависимости от вида добавки и температуры бетона) и способствующие твердению бетона при положительных температурах.

D) 21…30% массы бетона (в зависимости от вида добавки и температуры бетона) и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах;

Е) 21... 30% массы цемента (в зависимости от вида добавки и температуры бетона) и способствующие твердению бетона при положительных температурах.

395. К основным методам ухода за бетонной смесью в летнее время относятся:

А) высушивание, уплотнение; вибрирование, обжиг;

В) введение химических добавок, тепловлажностная обработка;

С) полив, устройство покрывающего водного бассейна, укрытие водонасыщенными влагоемкими материалами (опилками, песком, брезентом и т.п.);

D) всё вышеперечисленное;

Е) не регламентируется.

396. Для защиты бетона в летнее время к водо- и паронепроницаемым материалам относятся:

А) опилки, песок, брезент;

В) деревянные и металлические опалубки;

С) битумизированые сорта бумаги, пленки из полимерных материалов, жидкие пленкообразующие материалы.

D) керамзит, полиуретан.

Е) каучук, специальную резину.

397. Особенно важен уход за бетоном в течение:

А) первых дней после укладки;

В) месяца после укладки;

С) первых 1…2 года после укладки;

D) всего срока его службы;

Е) первых часов после начала эксплуатации.

398. Летом начинают поливать бетон:

А) не позднее чем через 10…12 ч после бетонирования, а в жаркую ветреную погоду через 2…3 ч;

В) немедленно после бетонирования;

С) через 24 ч;

D) летом бетон не рекомендуется поливать;

Е) не позднее чем через 1…7 ч после бетонирования, а в жаркую ветреную погоду через 20…30 мин.

399. При способе «термоса» требуется:

А) наблюдение за исправностью укрытия и контроль за температурой бетона;

В) пропуск между стенками двойной опалубки водяного пара;

С) электрообогрев различными электронагревательными устройствами;

D) подогрев до 100° С и поддержание этой температуры 18 ч;

Е) подогрев до 70° С и поддержание этой температуры 3 сут.

400. Для определения качества бетона в конструкциях и сооружениях и при производственном контроле применяют:

А) механические (разрушающие) методы испытания образцов и без разрушения образцов (неразрушающие);

В) методы Роквелла;

С) метод зимнего замораживания;

D) метод Фихтера;

Е) метод «термоса».